SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ZIRCÔNIA DOPADA COM PRATA BASEADO NO MÉTODO PECHINI PARA FINS BACTERICIDAS EM ELEMENTOS FILTRANTES.

E. Leite Rodrigues1, M. M. Oliveira2 e J. Hilton Rangel3

1PPGEM-IFMA – Programa de Pós-graduação em Engenharia de Materiais,  Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís, MA, CEP 65025-001 e-mail: ermerson.rodrigues@ifma.edu.br

2IFMA- Departamento de Química – Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís, MA, CEP 65025-001 e-mail: marcelo@ifma.edu.br

3IFMA - Departamento de Química – Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís, MA, CEP 65025-001 e-mail: hiltonrangel@ifma.edu.br

RESUMO

Este trabalho teve como principais objetivos obter óxidos cerâmicos a base de ZrO2 dopados com 0,25%  e 0,5% de prata e a modificação de superfícies porosas de elementos filtrantes usados em filtros de gravidade. O método utilizado para a obtenção das nanopartículas foi baseado nos precursores poliméricos (PECHINI). Os óxidos foram caracterizados por Difração de raios X, obtendo a assim fase presentes no sistema. A superfície do elemento filtrante modificada com o óxido de zircônio com prata foi analisada através Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo. No resultado do teste bactericida usando a bactéria Staphylococcus Aureus para o elemento filtrante modificado na sua superfície com o óxido de zircônio dopado com prata, foi verificado que o método foi eficiente para a bactéria Staphylococcus Aureus, pois eliminou as bactérias quando a amostra foi submetida a luz UV por 45min, evitando assim o crescimento e a formação de colônias.

Palavras-chaves: Método Pechini, zircônia, prata, Bactericida.

- INTRODUÇÃO

Tradicionalmente o material cerâmico é frequentemente utilizado em filtros de água devido à facilidade de criação de uma estrutura uniforme de pequenos poros. Tais estruturas cerâmicas podem remover muitos contaminantes na água, e a exclusão desses contaminantes é feita através do tamanho dos poros ou por aderência as paredes dos poros. Craver e Smith (2008) demonstraram que a ação antibacteriana é aumentada através da aplicação de nanopartículas de prata(1). Alguns autores tem demonstrado que em tais filtros de água, foram comprovados a eficácia na redução da Escheria coli e outros indicadores bacterianos na água potável e na incidência de doenças diarreicas (2).

O trabalho pretende examinar a microestrutura do material cerâmico poroso do filtro após a impregnação com as partículas nanométricas mencionadas acima e avaliar a eficiência bactericida contra microorganismos patogênicos, bem como caracterizar as nanopartículas de ZrO2 dopados com prata que serão utilizadas na impregnação do elemento filtrante.

- MATERIAIS E MÉTODOS

  - Materiais

Os reagentes utilizados nas sínteses dos materiais estão listados na Tab. 1.

Tabela 1- Reagentes utilizados na preparação dos precursores poliméricos.

| REAGENTE | FÓRMULA | FORNECEDOR | PUREZA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ácido cítrico | C6H8O7 | SYNTH | 99,5 |
| Butóxido de zircônio IV | Zr[O(CH2)3CH3]4 | ALDRICH | 80 |
| Nitrato de prata | Ag(NO)3 | ALDRICH | 95 |
| Etilenoglicol | HOCH2CH2OH | J.T. BAKER | 99,9 |

Os citratos de zircônio e citrato de prata foram preparados baseados no método Pechini (3). A razão molar [ácido cítrico]/[cátion metálico] utilizada foi de 3:1, esta relação molar permite a formação e a estabilidade do citrato metálico (4). Logo após foi feita a gravimetria para determinação da concentração de íons de zircônio e íons de prata nas respectivas soluções. As resinas foram obtidas utilizando os citratos de zircônio e de prata. Os citratos foram aquecidos a aproximadamente 60°C e logo após foi adicionado o etilenoglicol na proporção (em massa) ácido cítrico/etileno glicol (AC/EG) de 60/40.

- RESULTADOS E DISCUSSÕES

  - Difração de Raios X

Na Fig. 1 são apresentados os difratogramas de raios X respectivamente dos pós de ZrO2 com concentrações de 0,25% e 0,5% de Ag obtidos pelo método Pechini e calcinados a 600°C por 2h. Não houve mudança na posição dos picos das amostras que identificaram a zircônia na sua fase monoclínica (Baddeleyita) como fase majoritária e a fase tetragonal como fase secundaria. O estreitamento e a intensidade dos picos de difração e na cristalinidade das partículas indicando o crescimento do tamanho das partículas.

Os picos em torno de 2θ = 30,3, 50,3 e 60,2° são atribuídos às (011),(112) e (121)  reflexões da zircônia tetragonal conforme a ficha (JCPDS 50-1089) e os picos 2θ = 24,3, 28,2 e 31,5° correspondem a (110),(-111) e (111) reflexões da zircônia monoclínica conforme ficha (JCPDS 37-1484) (5-6).

Figura 1 Difratograma ZrO2 dopado com 0,5% de Ag calcinado a 600°C/2h.

O tamanho de cristalito encontrado nesse trabalho utilizando a equação de Debye Scherer utilizado para o pico de maior intensidade foi de 13,8nm para o pó de ZrO2 com 0,25% Ag e de 18nm para o pó de 0,5% Ag tratados termicamente a 600°C por 2h. Os resultados encontrados são correspondentes a de outros trabalhos da literatura (7).

  - Microscopia Eletrônica de Varredura

Na Fig. 2 é apresentado as micrografias do elemento filtrante poroso com diferentes aumentos após a impregnação e o tratamento térmico de 600ºC por 2h na obtenção do óxido de zircônio dopado com 0,25% de prata na superfície do material. Pode-se observar uma modificação na superfície do elemento filtrante impregnado com óxido obtido.

Figura 2 Micrografias do elemento filtrante impregnados com óxido de zircônio dopado com 0,25% de prata com diferentes aumentos. (a) 100x (b) 500x e (c) 1000x.

  - Teste da contaminação e da ação bactericida em relação à bactéria Staphylococcus Aureus

Os resultados podem ser observados na Fig. 3, onde nas placas de petri com o meio de cultura BP, estão às amostras que foram coletadas das superfícies do elemento filtrante impregnado com o óxido de zircônio dopado com prata.

Figura 3 Teste da atividade bactericida com a bactéria S. Aureus: (a) amostra sem exposição à UV (b) com exposição à luz UV durante 45 min e (c) é o controle.

Comparando as amostras (a) e (c) da Figura 3, observamos que o método de contaminação do elemento filtrante poroso impregnado com óxido de zircônio dopado com prata pela bactéria Staphylococcus Aureus foi adequado, pois é notável o crescimento e a formação de colônias na amostra (a), no controle (c) verifica-se a ausência da bactéria em estudo.

Na amostra (b) Fig. 3 com exposição à luz UV durante 45min observamos a olho nu que não houve crescimento e consequentemente formação de colônias da bactéria Staphylococcus Aureus, dessa forma para esse caso houve eficiência na atividade bactericida do óxido de zircônio dopado com prata.

- CONCLUSÕES

- Neste trabalho a análise de difração de raios X mostrou a presença da fase monoclínica como fase majoritária e a tetragonal como fase secundária nos pós de zircônia dopado com prata obtida através do método Pechini calcinados em forno mulfla convencional.

- A análise de microscopia eletrônica de varredura do elemento filtrante de filtros domésticos de gravidade mostrou a formação da camada do óxido de zircônio dopado com prata sobre a superfície porosa do material.

- No teste bactericida do elemento filtrante impregnado na superfície com o óxido de zircônio dopado com prata, podemos verificar que para a amostra contaminada com a bactéria Staphylococcus Aureus submetida à exposição de UV durante 45 minutos, o método foi eficiente, pois houve a eliminação das bactérias, evitando a formação de colônias.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq e a FAPEMA pelo apoio financeiro concedido e ao laboratório do LIEC na UNESP-Araraquara e a UFSCar.

REFERÊNCIAS

1. CRAVER VA, SMITH JA. Sustainable colloidal-silver-impregnated ceramic filter for point-of-use water treatment. Environ SciTechnol 2008;42:927–33.

2.  BROWN, J., SOBSEY, M.D., PROUM, S., 2007. Use of ceramic water ﬁlters in Cambodia. Water Sci. Technol. 50 (1), 111–115.

3.   PECHINI, M. P., Method of Preparing Lead and Alkaline-Earth Titanates and Niobates and Coating Method Using the Same to Form a Capacitor-US PAT., 3.330.697, 1967.

4.  CARRENÔ. N.L.V ; LONGO, E.; ARAÚJO, G.C.L; BARISON.; FERREIRA, A.G.; VALENTINI, A.; PROBST, L.F.D. Síntese, caracterização e estudo das propriedades  catalíticas e magnéticas de nanopartículas de Ni dispersas em matriz mesoporosa de SiO2, Química Nova, vol 25, n° 6, 935-942, 2000.

5. JIAO X.; CHEN D.; XIAO L. Effects of organic additives on hydrothermal zirconia nanocrystallites, J. Cryst. Growth 258 (2003) 158.

6.  RAY J.C.; PATI R.K.; PRAMANIK P. Chemical synthesis and structural characterization of nanocrystalline powders of pure zirconia and yttria stabilized zirconia (YSZ), J. Eur. Ceram. Soc. 20 (2000) 1289.

7.  LIANG J.; JIANG X.; LIU G.; DENG Z.;  ZHUANG J.; LI F.; LI Y. Mater. Res. Bull. 38 (2003) 161.

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ZIRCÔNIA DOPED WITH SILVER BASED IN PECHINI METHOD FOR PURPOSES BACTERICIDES IN FILTERING ELEMENTS

ABSTRACT

This work had as main objectives get ceramic oxides to ZrO2 doped with 0.25 % and 0.5 % of silver and the modification of surfaces of porous filter elements used in gravity filter. The method used for obtaining of nanoparticles was based on polymeric precursors (PECHINI METHOD). The oxides were characterized by Diffraction of X-rays, obtaining the thus phase present in the system. The surface of the filter element modified with the zirconium oxide with silver was analyzed using Scanning Electron Microscopy with Field emission. In the test result bactericidal using the bacterium Staphylococcus Aureus for the filter element modified on its surface with the zirconium oxide doped with silver, it was found that the method was effective for the bacterium Staphylococcus Aureus, since it eliminated the bacteria when the sample was subjected to UV light for 45min, thus avoiding the growth and the formation of colonies.

Keywords: Pechini Method, Zirconia, Silver, Bactericide.

# Text boxes

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)