MODELAGEM MATEMÁTICA E ANÁLISE ENERGÉTICA DO FORNO ROTATIVO EMPREGADO NA PRODUÇÃO DO CLÍNQUER

D. C. Q. Rodrigues1, A. P. Soares Jr2, E. F. Costa Jr1, A. O. S. Costa1

1andreaosc@yahoo.com.br

1 Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Espírito Santo – CCA/UFES, Campus Alegre. Alto Universitário Guararema - 29500-000.

2 Fabrica de cimento Nassau. Cachoeiro de Itapemirim- ES

RESUMO

Uma das principais etapas do processo de obtenção do cimento é a etapa de clinquerização que ocorre dentro do forno rotativo e que envolve basicamente, os seguintes fenômenos: a evaporação da água livre residual da matéria-prima, a decomposição do carbonato de magnésio, a descarbonatação, a formação da fase líquida do C3A e do C4AF, a formação do silicato dicálcico e a formação do Silicato Tricálcico. Neste estudo o processo de produção de clínquer por via seca é analisado. O combustível considerado para o forno é o carvão mineral. O objetivo principal deste estudo é a proposta de um modelo matemático fenomenológico que descreve o processo de obtenção do clínquer no forno rotativo. O modelo proposto se mostrou satisfatório para a descrição do processo de clínquerização, sendo especialmente útil na realização da análise da demanda energética do equipamento.

Palavras-chave: cimento Portland, forno rotativo, modelagem matemática, análise energética.

INTRODUÇÃO

O setor industrial de produção de cimento Portland tem sido o foco de considerável atenção mundial devido ao alto consumo de energia e dos impactos ambientais causados(1,2,3). De forma geral, o processo de produção de cimento Portland envolve a extração de matéria prima, moagem, homogeneização do calcário e argila, preparo e transporte do cru, a clínquerização e resfriamento dos produtos, adição de substâncias complementares e empacotamento(4 e 5). Uma das principais etapas do processo é a etapa de clínquerização(6).

Em pleno funcionamento, o forno rotativo pode ser simplificado pelo esquema da Figura 1. O ar necessário para a queima geralmente é pré-aquecido aproveitando-se os gases de exaustão do próprio processo. Neste estudo destaca-se o procedimento de produção de clínquer por via seca. No processo de clinquerização, ocorre a evaporação da água livre residual e as reações características da obtenção do clínquer (Tabelas 1 e 2). Cada reação ocorre à determinada faixa de temperatura (Tabela 2). Na Tabela 3 são apresentados os calores das reações características da produção do clínquer.

Figura 1: Esquema simplificado das vazões de entrada e saída do forno rotativo.

Tabela 1– Fenômenos envolvidos na obtenção do clínquer(7)

| Etapa do processo de clinquerização | Fenômenos envolvidos na clinquerização |
| --- | --- |
| Decomposição do carbonato de magnésio | MgCO3 (s)→ MgO(s) + CO2(g) |
| Descarbonatação | CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g) |
| Formação da fase líquida | 3CaO(s) +Al2O3(s) → 3CaO.Al2O3(l) (C3A) 4CaO(s) +Al2O3(s)+Fe2O3(s) → 4CaO.Al2O3. Fe2O3(l) (C4AF) |
| Formação do Silicato Dicálcico | 2CaO(s) + SiO2(s) → 2CaO. SiO2(s) (C2S) |
| Formação do Silicato Tricálcico | 3CaO(s) + SiO2 (s)→ 3CaO. SiO2(s) (C3S) |

Tabela 2– Temperatura de reação dos compostos do clínquer(7)

| Acima de 1073K | Início do processo de calcinação do CaCO3 |
| --- | --- |
| Entre 1073K e 1473K | Formação do C2S |
| Entre 1368K e 1478K | Formação do C3A e C4AF |
| Entre 1533K e 1728K | Formação do C3S a partir do C2S com quase extinção da cal livre (CaO) |
| Entre 1728K e 1573K | Cristalização da fase líquida do C3A e do C4AF. Os silicatos C2S e C3S quase não sofrem alterações na forma e na composição |

Tabela 3– Calor de reação dos componentes do clínquer(7 e 8)

| Reações | Calor de Reações | Reações | Calor de Reações |
| --- | --- | --- | --- |
| CaCO3 ↔ CaO + CO2 | + 1766 kJ/kg | CaO + Al2O3 → CaO.Al2O3 | - 309 kJ/kg |
| MgCO3 → MgO + CO2 | + 1188 kJ/kg | 12CaO + 7Al2O3 → 12CaO.7Al2O3 | -169 kJ/kg |
| 2CaO + SiO2 → 2CaO. SiO2 | - 717 kJ/kg | 3CaO + Al2O3 → 3CaO.Al2O3 | - 15 kJ/kg |
| 3CaO + SiO2 → 3CaO. SiO2 | - 528 kJ/kg | 4CaO+Al2O3+Fe2O3→4CaO.Al2OFe2O3 | -84 kJ/kg |

O objetivo geral deste trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo matemático fenomenológico, por meio de balanços globais de massa e energia, para a descrição do processo de formação do clínquer em fornos rotativos empregados na rota de obtenção do cimento Portland. Os objetivos específicos consistem em obter análises energéticas do processo.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia consistiu inicialmente na estimativa da capacidade calorífica dos compostos C3A, C12A7, CA, C4AF, C2S e C3S, por meio de relações mássicas das capacidades caloríficas dos compostos conhecidos(9 e 10). O modelo matemático fenomenológico proposto foi desenvolvido a partir de balanços estáticos de massa e energia do forno. As principais relações matemáticas que compõem o modelo e o fluxograma empregado em sua resolução são apresentadas na Figura 2.

Cálculo

Figura 2: Principais relações matemáticas do modelo e fluxograma de resolução.

A solução numérica foi obtida empregando-se o programa comercial Mathcad, disponível no laboratório de pesquisa MOP (Grupo de Pesquisas em Modelagem e Otimização de Processos) do CCA/UFES.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Partindo de adaptações de um trabalho da literatura(11), foram adotados os valores das variáveis de entrada do modelo (Tabela 4). Tradicionalmente, a temperatura média de saída do clínquer é de 1473 a 1573 K(12). De acordo com dados industriais fornecidos pelo profissional da fábrica, para um forno alimentado com 23,15 Kg/s de matéria-prima necessita-se de cerca de 1,97 Kg/s de combustível, e a taxa usual de excesso de ar no processo de clinquerização é de 8 a 15%. O ar alimentado no forno é pré-aquecido com o ar quente resultante do processo de resfriamento do clínquer(7).

Tabela 4 – Dados de entrada e saída do forno rotativo durante a produção de clínquer em um processo com perdas de energia devido a radiação.

| Entrada | Saída |
| --- | --- |
| Matéria prima: 23,15 Kg/s Massa de combustível: 1,97 Kg/s Composição mássica de calcário (p/p): 0,6859 Composição mássica do MgCO3 (p/p): 0,0258 Composição mássica do SiO2 (p/p): 0,2071 Composição mássica do Al2O3 (p/p): 0,0484 Composição mássica do Fe2O3 (p/p): 0,0278 Composição mássica do H2O (p/p): 0,005 Excesso de ar alimentado: 12% Temperatura de alimentação da matéria prima: 323,15 K Temperatura de alimentação do combustível: 298,15 K Temperatura de alimentação de ar: 953,15 K | Composição mássica do C2S (p/p): 0,1626 Composição mássica do C3S(p/p): 0,5449 Composição mássica do CA(p/p): 0,0571 Composição mássica do C12A7(p/p): 0,0513 Composição mássica do C3A(p/p): 0,0940 Composição mássica do C4AF(p/p): 0,0897 Quantidade de calor perdido por radiação: 8510W Temperatura de saída do clínquer: 1529 K |

A temperatura de alimentação do ar que representa a realidade industrial é a de aproximadamente 953,15 K. Para analisar a relação entre a temperatura de alimentação do ar e a temperatura final de obtenção do clínquer, variou-se a primeira de 298,15 K (temperatura ambiente) a 1073,15 K (superior à realidade industrial). Os dados obtidos (Fig. 3) indicam que o aumento da temperatura do ar provoca também um aumento na temperatura final do clínquer. Este comportamento já era esperado uma vez que, mantendo-se todas as demais variáveis de entrada fixas, o aumento da temperatura de entrada do ar acarreta na elevação do conteúdo energético que é alimentado do forno.

Utilizando a mesma faixa de variação da temperatura de alimentação do ar, foi analisada a quantidade de combustível necessária no forno na produção de clínquer. Percebe-se que quanto maior for a temperatura de alimentação do ar, menor será a quantidade de combustível necessária. Ou seja, precisa-se de uma menor quantidade de energia para atingir a temperatura final desejada para o clínquer (Fig.4). Mais uma vez, os resultados obtidos reproduzem a realidade, considerando-se o conteúdo energético da alimentação do forno.

| Figura 3: Resultado de simulação da relação entre a temperatura de alimentação do ar e a temperatura de obtenção do clínquer no forno rotativo. | Figura 4: Resultado de simulação da relação entre a temperatura de alimentação do ar e a quantidade de combustível necessária no forno pra a produção de clínquer. |
| --- | --- |

CONCLUSÕES

Foi desenvolvido um modelo matemático capaz de descrever o processo de obtenção do clínquer no forno rotativo empregado na produção de cimento Portland. A condição operacional considerada para a elaboração do mesmo representa uma condição média adotada na indústria.

O pré-aquecimento do ar aumenta a eficiência energética do forno, de forma que é necessária uma menor quantidade de energia para atingir a temperatura final desejada para o clínquer. Um processo com alimentação de ar a temperatura ambiente (298,15 K) requer 3,4 Kg/s de combustível, em contrapartida uma alimentação a 953,15K, temperatura média de alimentação de ar utilizada pelas indústrias, consome 1,8 Kg/s. Ou seja, o pré-aquecimento do ar contribui significativamente para a economia de combustível, o que implica em diminuição de custos, além de contribuir também para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

NOMENCLATURA

| CA | CaO.Al2O3 |  |
| --- | --- | --- |
| C3A | 3CaO.Al2O3 |  |
| C4AF | 4CaO.Al2OFe2O3 |  |
| C12A7 | 12CaO.7Al2O3 |  |
| C2S | 2CaO. SiO2 |  |
| C3S | 3CaO. SiO2 |  |
| cp1 | Capacidade calorífica do CaCO3 | [J/K.mol] |
| cp2 | Capacidade calorífica do CaO | [J/K.mol] |
| cp3 | Capacidade calorífica do CO2 | [J/K.mol] |
| cp4 | Capacidade calorífica do MgCO3 | [J/K.mol] |
| cp5 | Capacidade calorífica do MgO | [J/K.mol] |
| cp6 | Capacidade calorífica do SiO2 | [J/K.mol] |
| cp7 | Capacidade calorífica do Al2O3 | [J/K.mol] |
| cp8 | Capacidade calorífica do Fe2O3 | [J/K.mol] |
| cp9 | Capacidade calorífica do C | [J/K.mol] |
| cp10 | Capacidade calorífica do O2 | [J/K.mol] |
| cp11 | Capacidade calorífica do N2 | [J/K.mol] |
| cp12 | Capacidade calorífica do 2CaO.SiO2 | [J/K.mol] |
| cp13 | Capacidade calorífica do 3CaO.SiO2 | [J/K.mol] |
| cp14 | Capacidade calorífica do CaO.Al2O3 | [J/K.mol] |
| cp15 | Capacidade calorífica do 12CaO.7Al2O3 | [J/K.mol] |
| cp16 | Capacidade calorífica do 3CaO.Al2O3 | [J/K.mol] |
| cp17 | Capacidade Calorífica do 4CaO.Al2O3.Fe2O3 | [J/K.mol] |
| cp18 | Capacidade calorífica do H2O(l) | [J/K.mol] |
| cp19 | Capacidade calorífica da H2O | [J/K.mol] |
| DH1 | Calor sensível para levar os reagente até a temperatura de decomposição do CaCO3 e do MgCO3 | [J/K.mol] |
| DH2 | Soma do calor de decomposição do MgCO3 e de formação do C3A, CA, C12A7, C4AF, C2S, C3S | [J/K.mol] |
| DH3 | Calor sensível para levar os compostos C3A, CA, C12A7, C4AF, C2S, C3S, MgO e CO2 para a temperatura de queima do combustível. | [J/K.mol] |
| DH4 | Calor de reação de combustão | [J/K.mol] |
| DH5 | Calor sensível para levar a água da temperatura ambiente para a temperatura de evaporação. | [J/K.mol] |
| DH6 | Calor latente de evaporação da água | [J/K.mol] |
| DH7 | Calor necessário para levar o vapor de água da temperatura de evaporação para a temperatura de saída do clínquer | [J/K.mol] |
| DH8 | Calor de fusão do C3A | [J/K.mol] |
| DH9 | Calor de fusão do C4AF | [J/K.mol] |
| DH10 | Calor sensível para levar os produtos gerados para temperatura final de obtenção do clínquer | [J/K.mol] |
| n1e | número de mols de CaCO3 que entram no forno | [mol] |
| n2e | número de mols de CaO que entram no forno | [mol] |
| n3e | número de mols de CO2 que entram no forno | [mol] |
| n4e | número de mols de MgCO que entram no forno | [mol] |
| n5e | número de mols de CaO que entram no forno | [mol] |
| n6e | número de mols de SiO2 que entram no forno | [mol] |
| n7e | número de mols de Al2O3 que entram no forno | [mol] |
| n8e | número de mols de Fe2O3 que entram no forno | [mol] |
| n9e | número de mols de C que entram no forno | [mol] |
| n10e | número de mols de O2 que entram no forno | [mol] |
| n11e | número de mols de N2 que entram no forno | [mol] |
| n12e | número de mols de 2CaO.SiO2 que entram no forno | [mol] |
| n13e | número de mols de 3CaO.SiO2 que entram no forno | [mol] |
| n14e | número de mols de CaO.Al2O3 que entram no forno | [mol] |
| n15e | número de mols de 12CaO.7Al2O3 que entram no forno | [mol] |
| n16e | número de mols de 3CaO. Al2O3 que entram no forno | [mol] |
| n17e | número de mols de 4CaO.Al2O3.Fe2O3 que entram no forno | [mol] |
| n18e | número de mols de H2O(l) que entram no forno | [mol] |
| n19e | número de mols de H2O(v) que entram no forno | [mol] |
| n’1e | número de mols de CaCO3 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’2e | número de mols de CaO presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’3e | número de mols de CO2 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’4e | número de mols de MgCO presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’5e | número de mols de CaO presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’6e | número de mols de SiO2 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’7e | número de mols de Al2O3 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’8e | número de mols de Fe2O3 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’9e | número de mols de C presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’10e | número de mols de O2 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’11e | número de mols de N2 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’12e | número de mols de 2CaO.SiO2 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’13e | número de mols de N2 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’14e | número de mols de CaO.Al2O3 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’15e | número de mols de 12CaO.7Al2O3 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’16e | número de mols de 3CaO. Al2O3 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’17e | número de mols de 4CaO.Al2O3.Fe2O3 presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’18e | número de mols de H2O(l) presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| n’19e | número de mols de H2O(v) presentes quando ocorre a reação de combustão | [mol] |
| R | Constante universal dos gases | [J/K.mol] |
| T0 | Temperatura de alimentação da matéria prima | K |
| Tf | Temperatura de saída do clínquer | K |
| T1 | Temperatura em que ocorre a reação de formação do óxido de cálcio | K |
| T3 | Temperatura em que ocorre a combustão do carvão | K |
| T4 | Temperatura em que ocorre a vaporização do H2O | K |
| y5 | Fração molar de CaO que segue a equação R1e |  |
| y6 | Fração molar de CaO que segue a equação R1f |  |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. MUJUMDARA, K. S, B; GANESHA, K.V.; KULKARNIA, S. B.; RANADE, V. V. Rotary Cement Kiln Simulator (RoCKS): Integrated modeling of pre-heater, calciner, kiln and clinker cooler. Chemical Engineering Science, v.62, p. 2590-2607. 2007.

2. ENGIN, T.; ARI, V. “Energy auditing and recovery for dry type cement rotary kiln systems- a case study”- Departamento de engenharia mecânica. Universidade de Sakarya, Energy conversion e management, v.46, p. 551-562, 2004.

3. UTLU, Z.; SOGUT, Z.; HEPBASLI, A.; OKTAY, Z. Energy and exergy analyses of a raw mill in a cement production. Applied Thermal Engineering, v.26, p. 2479-2489, 2006.

4. CHEN, C.; HABERT G.; BOUZIDI, Y.; JULLIEN, A. Environmental impact of cement production: detail of the different processes and cement plant variability evaluation. Journal of Cleaner Production, v.18, p. 478-485, 2010.

5. BERNARDO, A. C. S. M.; CARPIO, R. C.; Silva, R. J. Otimização Multi-Objetivos da Produção de Cimento Portland com Co-Processamento e Adição de Mineralizadores. Universidade Federal de Itajubá. Nono Simpósio de Mecânica Computacional, p.10, 2010.

6. SAIDUR, R.; HOSSAIN, M.S.; ISLAM, M.R.; FAYAZ, H., MOHAMMED, H.A. A review on kiln system modeling. Energy, v.15, p. 2487-2500, 2011.

7. PAULA, L. G. Análise Termoeconômica do Processo de Produção de Cimento Portland com Co-Processamento de Misturas de Resíduos. Dissertação (Mestrado em Conversão de Energia) - Instituto de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Itajubá, 158p, 2009.

8. WEBER, P. Heat Transfer in Rotary Kilns. Zement-Kalk-Gips, English Special Edition, Bauverlag GMBH, Germany, 1963.

9. PERRY, R. H., BENSKOW, L. R., BEIMESCH, W. E. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. 8° Edição. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2008.

10. SMITH, J. M.; VAN NESS, H. C.; Abbott, M. M. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, Editora LCT, 7ª Edição, 2007.

11. KABIR, G.; ABUBAKAR, A. I.; EL-NAFATY,U.A. Energy audit and conservation opportunities for pyroprocessing unit of a typical dry process cement plant. Energy, v.35, p. 1237-1243, 2010.

12. TENÓRIO, J. A. S.; ARAÚJO F. G. S.; PEREIRA S. S. R.; FERREIRA A. V.; ESPINOSA D. C. R.; BARROS A. Decomposição da fase majoritária do cimento Portland - Parte II: alita com adições de Fe e Al. Metalurgia e materiais, Esc. Minas, Ouro Preto, v.56, p. 113-117, 2003.

MATHEMATICAL MODELING AND ENERGY ANALYSIS TO THE ROTARY KILN USED AT THE CLINKER PRODUCTION.

ABSTRACT

The clinkerization process that occurs at the rotary kiln involves basically the following phenomena: the evaporation of residual free water of the raw material, the decomposition of magnesium carbonate, the decarbonation, the formation of the liquid phase of C3A and C4AF, formation of dicalcium silicate and tricalcium silicate formation. In this study, the production of clinker by dry process is analyzed. The considered fuel is the oven coal. The main objective of this study is to propose a mathematical model that describes the phenomenological process of to obtaining the clinker in the rotary kiln. The proposed model has been satisfactory to describe the system, especially to analyze the energy demand of the equipment.

Keywords: Portland cement rotary kiln, mathematical modeling, energy demand.

# Text boxes

Início

Composição mássica de saídas de todas as substâncias envolvidas no processo

Dados de entrada:

Composição de entrada da matéria prima: m1    Composição mássica do Al2O3 (p/p): xa

Massa de combustível: mC                                  Excesso de ar alimentado: exar

Composição mássica de calcário (p/p): xcal       Temperatura de alimentação da matéria prima: T0

Composição mássica das argilas (p/p): xm         Temperatura de alimentação do combustível

Soma de todos os DH calculados

Temperatura final de obtenção do clínquer levando-se em consideração perdas de calor por radiação: Tfr (K)

Temperatura adiabática de obtenção do clínquer: Tfa (K)