ANÁLISE DAS TRANSIÇÕES DE FASE À ALTA TEMPERATURA EM NANOPÓS DE NIOBATOS DE KSr2(NixNb1-x)O15-δ  POR ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA

G. Palacio1 (PG)*, P. G. P. Moraes1 (PG) A. R. F. Lima2 (PG), S. Lanfredi1 (PQ), M. A. L. Nobre1 (PQ)

Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT

Universidade Estadual Paulista – UNESP

Departamento de Física, Química e Biologia – DFQB

Laboratório de Compósitos e Cerâmicas Funcionais – LaCCeF

R. Roberto Simonsen 305,C. P. 467, Presidente Prudente, SP 19060-900

*palacio.gustavo@yahoo.com.br

1 Uni. Estadual Paulista - Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) – Pres. Prudente.

2 Uni. Federal de São Carlos – UFSCar – São Carlos.

RESUMO

Neste trabalho foram investigadas as propriedades elétricas das cerâmicas de

KSr2Nb5O15, e de sua solução sólida dopada com níquel KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ, com estrutura tungstênio bronze (TB), sintetizadas pelo Método Poliol Modificado. A caracterização elétrica foi realizada por espectroscopia de impedância, desde a temperatura ambiente até 650 °C, entre 5 Hz e 13 MHz. A estrutura hospedeira do KSr2Nb5O15 mostrou para T<140 ºC um comportamento metálico. Acima de 185 ºC, a condutividade elétrica aumenta com o aumento da temperatura, mostrando um comportamento semicondutor. Este resultado suporta a ideia que a estrutura KSr2Nb5O15 sofre uma transição do estado metálico para o semicondutor em uma região de temperatura de 45 ºC. O mecanismo de condução, associado ao comportamento semicondutor, pode ser baseado em portadores de carga do tipo hopping. Um comportamento semelhante foi observado para o KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ porém, para T>242 ºC, as soluções sólidas, apresentam dois valores de energia de ativação.

Palavras-chave: espectroscopia de impedância, tungstênio bronze, propriedades elétricas.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, niobatos com estrutura tungstênio bronze (TB), de simetria tetragonal, como o KSr2Nb5O15, NaSr2Nb5O15, KBa2Nb5O15, NaBa2Nb5O15, K3Li2Nb5O15 têm demonstrado interesse, principalmente pela alta anisotropia da estrutura cristalina. Óxidos com estrutura TB  têm mostrado importantes aplicações como materiais ferroelétricos isentos de chumbo. A estrutura TB foi determinada primeiramente para o composto K0,57WO3(K2,85W5O15) em meados do século XX por Magneli. A estrutura TB tem a capacidade de acomodar em sua estrutura, cátions de diferentes raios iônicos e diferentes valências ao longo de seus sítios intersticiais.

A estrutura TB consiste em uma matriz complexa de octaedros distorcidos BO6, de forma a gerar cavidades e/ou sítios cristalográficos denominados A, B e C, onde estes correspondem aos diferentes sítios na estrutura, correspondentes aos sítios pentagonais, tetragonais e trigonais, respectivamente-. O tamanho destes sítios decresce seguindo a ordem A > B > C. Nos compostos de estrutura TB os sítios A e B são ocupados por cátions de metais alcalinos ou alcalino-terrosos, como Sr2+ e Ba2+, e os sítios C ocupados por cátions menores, como o Li+ ou vacantes. A estrutura TB é mostrada na Figura 1.

Figura 1: Representação dos sítios cristalográficos da estrutura tungstênio bronze. (A, B e C correspondem aos sítios catiônicos, ocupados geralmente por metais alcalinos e alcalinos terrosos e M ao sítio ocupado por nióbio).

A estrutura TB pode alojar, em seus diversos sítios cristalográficos, átomos de tamanhos distintos. O tamanho dos íons e o tipo de substituição destes, nos diferentes sítios cristalográficos da estrutura TB, bem como o grau de desordem da estrutura, possuem um efeito significativo nas propriedades elétricas e dielétricas.

O óxido niobato de potássio estrôncio, de estrutura tungstênio bronze,  tem sido reportado na literatura como um promissor material ferroelétrico 6, além de possuir propriedades eletro-ópticos, fotocatalíticas e eletroquímica, podendo ser utilizado como um sensor eletroquímico em um eletrodo modificado. A ferroeletricidade presente no KSr2Nb5O15 ocorre na direção do plano [001]. Além dessas propriedades, o KSr2Nb5O15 apresenta uma alta anisotropia, o que reflete nas suas propriedades elétricas.

O presente trabalho teve como objetivo preparar a solução sólida de KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ pelo Método do Poliol Modificado e investigar a influência de cátions níquel nas propriedades elétricas da estrutura hospedeira do KSr2Nb5O15.

MATERIAIS E MÉTODOS

Pós de KSr2(NixNb5-x)O15-δ onde x = 0 e 0,25, foram preparados pelo método Poliol Modificado. Os reagentes de partida utilizados para a síntese foram: carbonato de estrôncio (SrCO3), carbonato de potássio (K2CO3), óxido de nióbio hidratado (Nb2O5.3,28H2O) e óxido de níquel (Ni2O3). Para as medidas elétricas, o pó foi prensado uniaxialmente na forma de pastilhas e então tratado térmicamente a 1150 °C por 2 h, obtendo-se um compacto cerâmico com densidade relativa em torno de 60% da densidade teórica. A tratamento térmico do compacto cerâmico à baixa temperatura inibe o crescimento de grão e, como consequência mantém o tamanho médio de cristalito muito próximo ao do pó.

No presente trabalho, as amostras cerâmicas de KSr2(NixNb5-x)O15-δ, onde x=0 e 0,25 foram caracterizados por espectroscopia de impedância utilizando-se um analisador de impedância Alpha N High Resolution Dielectric Analyzer da Novocontrol. As medidas elétricas foram realizadas em uma faixa de frequência de 5,0 Hz até 13 MHz, desde a temperatura ambiente até 650 ºC, com a aplicação de um potencial de 500 mV.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 mostra os difratogramas de raios X dos pós precursores da solução sólida de KSr2Nb5O15 e  KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ, obtidos a 1150 °C por 12 horas, em atmosfera de oxigênio. Os difratogramas experimentais  mostram que os valores das distâncias interplanares e intensidades relativa coincidem com os valores listados na ficha JCPDS: 34-0108, referentes à fase KSr2Nb5O15. Nenhuma outra fase secundária foi identificada, mostrando que os compostos obtidos são monofásicos.

Figura 2: Difratogramas de raios X dos pós precursores das soluções sólidas de KSr2Nb5O15 e  KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ, obtidos a 1150 °C por 12 horas, em atmosfera de oxigênio, indexado pela Ficha JCPDS 34-0108.

A Figura 3 mostra o diagrama de impedância do KSr2Nb5O15 obtido a 547 °C e do KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ obtido a 540 ºC, com seus respectivos ajustes teóricos, linha contínua.  A partir do ajuste teórico dos diagramas de impedância obtidos no ciclo térmico, utilizando-se o programa Equivcrt, foi possível separar as contribuições do grão e contorno de grão. Para tanto, os parâmetros resistência do grão (RG) e capacitância do grão (CG), bem como resistência do contorno de grão (RCG) e capacitância do contorno de grão (CCG) foram determinados.

Figura 3: Ajuste teórico do diagrama de impedância do KSr2Nb5O15 obtido a 547 ºC e do KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ obtido a 540 ºC com seus respectivos circuitos elétricos equivalentes.

A partir da Fig. 3 observa-se que a resposta elétrica é bem representada por dois circuitos elétricos equivalentes RC em série. Um excelente acordo foi obtido entre dados experimentais e ajuste teórico. Em todas as temperaturas de medida, todos os semicírculos apresentaram algum grau de descentralização, com um ângulo de depressão, ao invés de um semicírculo centrado sobre o eixo das abscissas. Este comportamento obedece ao formalismo de Cole-Cole.

A Figura 4 mostra a variação da condutividade com a temperatura, representada nos diagramas de Arrhenius, para a solução sólida de KSr2(NixNb5-x)O15-δ, onde x = 0 e 0,25. A energia de ativação (Ea) foi calculada através da seguinte equação:

(g = (o exp(-Ea/ kT)                 	  (1)

onde (o representa um fator pré-exponencial e Ea, k e T são, respectivamente, a energia de ativação para condução, a constante de Boltzmann’s e a temperatura absoluta.

Pode-se observar pela Fig. 4 que, a condutividade elétrica do grão do KSr2Nb5O15 diminui com o aumento da temperatura para a região entre 25 ºC e 140 ºC, indicando um comportamento tipo metálico. Acima de 185 ºC, o valor da condutividade elétrica aumenta com o aumento da temperatura, indicando que para T>185 ºC o KSr2Nb5O15 apresenta um comportamento semicondutor. Este resultado suporta a ideia que esta estrutura sofre uma transição de fase do tipo metálica para o estado semicondutor em um intervalo de temperatura em torno de 45 ºC. Um comportamento similar foi observado para a solução sólida do KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ. Porém, na região de alta temperatura, T > 242 ºC, a solução sólida KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ, mostrou dois valores de energia de ativação, ocasionado por uma mudança na inclinação da reta ao redor de 405 ºC, a qual pode ser associada ao fenômeno de transição de fase do tipo ordem-desordem, devido ao caráter aberto da estrutura TB e ao grande número de sítios vacantes. A altas temperaturas, T > 200 ºC, o menor valor de energia de ativação foi encontrado para o  KSr2Nb5O15 (Ea = 0,55 eV).

Figura 4: Diagrama de Arrhenius para condutividade do grão do KSr2(NixNb5-x)O15-δ onde x = 0 e 0,25.

A comparação dos perfis das curvas de condutividade mostra uma direta correlação entre a dopagem com cátions níquel e a diminuição da concentração dos portadores de carga, o qual pode ser atribuído à diminuição no número de cátions de nióbio na estrutura, que são diretamente relacionados à geração de portadores de carga e suas mobilidades. Neste sentido, vacâncias de oxigênio parecem participar do fenômeno de condução. Como consequência, a criação de vacâncias de oxigênio pode ser correlacionada com a geração de cátions nióbio com valência menor que +5, como por exemplo, valência +3. Assim, vacâncias de oxigênio no KSr2Nb5O15 e na solução sólida de KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ atuam como doadoras de elétrons, como evidenciada pela gradual transição na primeira curva da condutividade a baixa temperatura, do comportamento metálico para um comportamento isolante. Na região de alta temperatura, as vacâncias de oxigênio exibem características de aceptoras de elétrons. Na região de alta temperatura, onde o comportamento semicondutor ocorre, o mecanismo de condução pode ser associado com o mecanismo clássico baseado em hopping de elétrons.

CONCLUSÃO

O método Poliol Modificado mostrou-se adequado para a obtenção de nanopós monofásicos e cristalinos de KSr2(NixNb5-x)O15-δ, onde  x = 0 e 0,25. A estrutura hospedeira KSr2Nb5O15 e suas soluções sólidas dopada com níquel foram identificadas por difração de raios X e identificadas pela ficha JCPDS 34-0108. A espectroscopia de impedância mostrou-se adequada para a caracterização elétrica da cerâmica de KSr2(NixNb5-x)O15-δ, onde x = 0 e 0,25. O comportamento metálico, observado a baixa temperatura, e a transição eletrônica, a alta temperatura, para um comportamento semicondutor, mostra uma grande versatilidade desse material, quanto às suas propriedades elétricas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

# Endnotes

TRIBOTTE, B.; HERVIEU, M.; DESGARDIN, G.; Dieletric and structural properties of A-cation-deficient perovskites, tetragonal tungsten bronzes and their composites in the K2Sr4(MgxNb10-x)Li3xO30 system, J. Mater. Sci., 33, 4609 (1998).

MAGNELI, A.; The crystal structure of tetragonal potassium tungsten bronze, Ark. Kemi, v. 24, p. 213, 1949.

CHANGZHENG, H., XIYANG, P., LIANG, F., CHUNCHUN, L., BOLIN, W., Preparation, Structure and Dielectric Properties of Tungsten Bronze Ferroelectrics in SrO-Eu2O3-TiO2-Nb2O5 System. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. 311-314, (2011).

ABRAHAMS, S., C.; JAMIESON, P., B.; BERNSTEIN, J., L.; Ferroelectric tungsten bronze-type crystal structures III – potassium lithium niobate K(6-x-y)Li(4+x)Nb(10+y)O30,  J. Chem. Phys., 54, 2355 (1971).

TRIBOTTE, B.; HERVIEU, M.; DESGARDIN, G.;  Dieletric and structural properties of A-cation-deficient perovskites, tetragonal tungsten bronzes and their composites in the K2Sr4(MgxNb10-x)Li3xO30 system, J. Mater. Sci., 33, 4609 (1998).

CASTEL, E.; JOSSE, M.; MICHAU, D.; MAGLIONE, M.; Flexible Relaxor Materials: Ba2PrxNd1–xFeNb4O15 Tetragonal Tungsten Bronze Solid Solution; J. Phys.: Condens. Matter 21, (2009).

CHEN, G., ZHANG, W., LIU, X., ZHOU, C., Preparation and properties of strontium barium niobate based glass-ceramics for energy storage capacitors. J. Electroceram., 27, 78–82, (2011).

GAOKE, Z.; YIQIU, L.; JUNTING, W.; HAIBIN, T.; XINYI, Y.; Characterization and Photocatalytic Activity of KSr2Nb5O1 5 with Tungsten Bronze Structure; Journal of Wuhan  University  of  Technolotgy-Mater; 24, 742-746, (2009).

TEIXEIRA, M., F., S., FREITAS, B., H., SERAPHIM, P., M., SALMAZO, L., O., NOBRE, M., A., L., LANFREDI, S. Development of an Electrochemical Sensor For Potassium Ions Based on KSr2Nb5O15 Modified Electrode, Procedia Chemistry 1, 293–296, (2009).

ALKOY, S.; DURAN, C.; HALL, D., A.; Electrical Properties of Textured Potassium Strontium Niobate (KSr2Nb5O15) Ceramics Fabricated by Reactive Templated Grain Growth, J. Am. Ceram. Soc., 91, 1597–1602, (2008).

ZIMMERMAN, M., H.;  BASKIN, D., M.; FABER, K., T.; FULLER Jr, E., R.; ALLEN, A., J.; KEANE, D., T.; Fracture of a Textured Anisotropic Ceramic, Acta mater. 49, 3231–3242, (2001).

LANFREDI, S.; BRITO, I., A., O.; POLINI, C.; NOBRE, M., A., L.; Deriving The Magnitude Of Niobium Off-Center Displacement In Ferroelectric Niobates From Infrared Spectroscopy, Journal of Applied Spectroscopy, 79, 254-260, (2012).

COLE, KENNETH S.; COLE, ROBERT H. Dispersion and absorption in dielectrics: I. Alternating current characteristics. Journal of Chemical Physics, 9, 341–351, (1941).

CHUNG, I.; SONG, J., H.; IM, J.; ANDROULAKIS, J.; MALLIAKAS, C., D.; LI, H.; FREEMAN, A., J.; KENNEY, J., T.; KANATZIDIS, M., G.; CsSnI3: Semiconductor or Metal? High Electrical Conductivity and Strong Near-Infrared Photoluminescence from a Single Material. High Hole Mobility and Phase-Transitions; J. Am. Chem. Soc. 134, 8579−8587, (2012).

YASUKAWA, M.; SHIGA, Y.; KONO, T.; Electrical Conduction and Thermoelectric Properties of Perovskite-Type BaBi1-xSbxO3. Solid State Communications, 152, 964–967, (2012).

ANALYSIS OF THE PHASE TRANSITIONS AT HIGH TEMPERATURE IN NANOPOWDERS OF KSr2(NixNb1-x)O15-δ NIOBATES  BY IMPEDANCE SPECTROSCOPY

ABSTRACT

In this work were investigated the electrical properties of the ceramics of KSr2Nb5O15  and  their solid solution, KSr2(Ni0,25Nb4,75)O15-δ, with tetragonal tungsten bronze TTB-type structure, prepared by the Modified Poliol Method. The electrical characterization was carried out by impedance spectroscopy from room temperature up to 650 °C, between 5 Hz e 13 MHz. The KSr2Nb5O15 host structure showed for  T<140 ºC a metallic behavior. Above 185 ºC the electrical conductivity exhibits a semiconductor behavior. This result supports the idea that  the  KSr2Nb5O15  undergoes a transition type metallic-like to a semiconductor state over a temperature interval of 45 oC.The conduction mechanism related to the semiconductor behavior can be based on hopping of charge carriers. Similar behavior was observed for the KSr2(Ni0.25Nb4.75)O15-δ. However,  for T>242 ºC the solid solutions showed  two activation energy values.

Key-words: Impedance spectroscopy, tungsten bronze, electrical properties.