PRODUÇÃO DE ESPUMAS VITROCERÂMICAS DO SISTEMA Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3 (LZSA) POR AERAÇÃO E POLIMERIZAÇÃO DA SUSPENSÃO

I.E.F. Pozzobom1, M. de Souza2, J.B.Rodrigues-Neto1,2, F. Raupp-Pereira1, E. de Sousa3, A.P. Novaes de Oliveira1,2

1Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PGMAT)

2Departamento de Engenharia Mecânica (EMC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 88040-900 Florianópolis, SC, Brasil

3Departamento de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo  (UNIFESP) – 12231-280, São José dos Campos, SP, Brasil

ida@ifsc.edu.br

RESUMO

Vitrocerâmicos porosos pertencentes ao sistema Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3 (LZSA) foram preparados pelo método de gelcasting. Este método associado à aeração das suspensões cerâmicas contendo agente espumante permite a produção de cerâmicas com elevada porosidade aberta (> 90%), células com geometria tendendo à forma esférica, elevada interconectividade celular e elevada resistência à verde. As espumas vitrocerâmicas foram preparadas pela adição de diferentes concentrações mássicas de agente espumante (Alkolan) e sinterizadas a 750, 850 e 950ºC por 30 minutos. As espumas vitrocerâmicas foram caracterizadas por densidade aparente, porosidade, retração térmica, análise microestrutural e resistência mecânica. As propriedades das espumas vítrocerâmicas consolidadas indicam que o processo de gelcasting pode ser uma alternativa válida para a produção de suportes porosos para aplicações limitadas a temperaturas de 950°C.

Palavras-chave: espumas vitrocerâmicas, gelcasting, cerâmicas porosas.

INTRODUÇÃO

As cerâmicas porosas, em geral, apresentam baixa densidade, baixa condutividade térmica, alta área superficial, alta permeabilidade e resistência química. Estas características permitem aplicações como filtros para altas temperaturas, isolamento térmico, suportes para catálise, implantes ósseos, entre outros. (1,2) Assim, com o objetivo de obter produtos cerâmicos com geometria e características finais adequadas às aplicações tecnológicas, diversas técnicas de processamento cerâmico vêm sendo estudadas. (3,4) Dentre estas, a formação de um gel in situ através da polimerização de precursores orgânicos contidos na suspensão associado à aeração da mesma por meio de um agente espumante permite a produção de estruturas com porosidades que variam de 40 a 95%, com poros interconectados e geometria tendendo à forma esférica, com elevada resistência à verde e elevada permeabilidade (k1 = 10-7 a 10-9 m2). (5,6)

A polimerização ocorre com a adição de reagentes químicos, frequentemente usando um par redox, capazes de iniciar a reação. A alta reatividade dos radicais livres provoca a reação com as moléculas de oxigênio presentes no meio, reduzindo a cinética de iniciação e de propagação. (7) Para produzir espumas vitrocerâmicas sem controle atmosférico, elevadas concentrações de iniciador e de catalisador são usadas e a temperatura inicial da suspensão é mantida constante, em torno de 30ºC, fazendo com que a reação ocorra em um curto período de tempo (1 a 3 min), evitando-se assim o crescimento e coalescência de bolhas. (5)

Com objetivo de obter espumas vitrocerâmicas com propriedades adequadas para aplicações à temperatura de até 950ºC, o que compreende, por exemplo, secadores e sistemas de exaustão de gases, suspensões do sistema LZSA (Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3) foram preparadas pelo método de gelcasting e aeradas com diferentes concentrações  de agente espumante.

MATERIAIS E MÉTODOS

A suspensão cerâmica, com teor de sólidos de 35% em vol. foi preparada com pó vítreo LZSA (16,9% Li2O, 5,0% ZrO2, 65,1% SiO2, 8,6% Al2O3, d50= 3,8 µm e densidade 2,63 g/cm3 ) e solução aquosa contendo 30% em vol. de monômeros orgânicos, N,N,N’,N’-hidroximetilacrilamida (HMAM, Sigma-Aldrich), metacrilamida (MAM, Sigma-Aldrich), metilenobisacrilamida (MBAM, Sigma-Aldrich), em proporção molar de 3:3:1. A suspensão foi dispersa com 1% (em relação à massa de sólidos) de polimetacrilato de amônio (Darvan C-N, Vanderbilt) e desaglomerada em moinho de jarro rápido por 5 minutos. Em seguida, as suspensões foram divididas em alíquotas de 60 g, nas quais foram adicionadas 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 e 1,2% (em relação à massa da suspensão) de agente espumante (Alkolan CP30 EG, Oxiteno) e agitadas em batedeira doméstica (Philips Walita, 200 W) por aproximadamente 3 minutos. Após uma rápida homogeneização, quantidades pré-determinadas de catalisador (tetrametiletilenodiamina – TEMED, Sigma-Aldrich) e iniciador (persulfato de amônio – APS, Vetec) foram adicionados e a espuma foi imediatamente moldada em recipiente circular com volume de 600 mL. Após permanecer em estufa a 50ºC por 24 h, as espumas foram desmoldadas e cilindros de 16 mm de diâmetro foram cortados, com auxílio de um serra copo.

O ciclo térmico, definido com auxílio de análises térmicas (ATD/TG, NETZSCH, STA 429), foi realizado com uma taxa inicial de aquecimento de 1 ºC/min até 500ºC, com um patamar de 60 minutos, para eliminação do material orgânico. Subsequentemente, as amostras foram sinterizadas em diferentes temperaturas (750, 850 e 950ºC), com taxa de aquecimento de 5ºC/min, com um patamar de 30 minutos e resfriadas ao ar até a temperatura ambiente. Para determinar a retração térmica linear foram utilizadas medidas de seis corpos-de-prova antes e depois de cada condição de tratamento térmico, com o auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo), com 0,01 mm de resolução. A densidade geométrica (ρgeo) foi calculada a partir das dimensões e massa dos corpos-de-prova. A densidade real do pó vítreo (ρt) foi determinada por picnometria a gás hélio (Multi-Pycnometer, MVP-4DC). A fração de vazios foi determinada pela porosidade (ε), expressa por [1-(ρgeo/ρt)]. A morfologia das espumas obtidas foi analisada em microscópio eletrônico de varredura, MEV (Philips, XL 30). O diâmetro médio de poros foi determinado utilizando-se o software de análise de imagem Size Meter. A resistência mecânica foi determinada pela média de cinco corpos-de-prova cilíndricos com diâmetro aproximado de 12 mm, utilizando uma máquina universal de ensaios mecânicos - EMIC DL 2000, com velocidade de carregamento de 0,5 mm/min e com o auxílio de borracha semirrígida (posicionada sobre as superfícies dos corpos-de-prova) para eliminar efeitos de carregamento localizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 1 mostra o efeito da concentração do agente espumante (Alkolan) sobre o volume de espuma (V) produzida após a gelificação do sistema e a porosidade (ε) dos corpos vitrocerâmicos a verde obtidos. Quanto maior a concentração de agente espumante, maior a quantidade de bolhas de ar introduzidas dentro da suspensão cerâmica e consequentemente um maior volume de espuma é produzido. O agente espumante atua na diminuição da tensão superficial do sistema líquido-gás, tornando a espuma mais estável por um período de tempo maior. A porosidade a verde das espumas vitrocerâmicas tem um aumento acentuado de 90-94% com a variação de 0,2 a 0,4% de agente espumante, mantendo-se praticamente constante até 0,8%, e atingindo o seu valor máximo (96%) com 1,0% de espumante.

Figura 1: Efeito da concentração do agente espumante (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 e 1,2%) sobre o volume de espuma (V) e a porosidade (ε) dos corpos vitrocerâmicos a verde.

Com o intuito de analisar a estabilidade das bolhas sobre a porosidade das espumas formadas em diferentes concentrações de agente espumante, espumas a verde foram observadas ao microscópio eletrônico de varredura (Fig. 2). Nas espumas com adição de 0,2; 0,4 e 1,0% de agente espumante observa-se uma estrutura com poros tendendo a uma geometria esférica e interconectados por janelas nas paredes das células. O tamanho médio de poros foi de 330, 320 e 430 µm, respectivamente, para espumas com 0,2; 0,4 e 1,0% de agente espumante. Para as espumas preparadas com 1,2% de espumante, observa-se alteração no formato das células, provavelmente provocado por danos da estrutura celular resultantes do crescimento e coalescência de bolhas durante as etapas de aeração, gelificação e secagem da espuma. Esta observação também pode ser evidenciada pela redução da porosidade (1,2%) como mostrado na Fig. 1.

Figura 2: Micrografias (MEV) da superfície de fratura de espumas a verde com: (a) 0,2%; (b) 0,4%, (c) 1,0% e (d) 1,2% de agente espumante.

Assim, espumas contendo 1,0% de agente espumante originaram corpos no estado verde com maiores porosidades e, portanto, esta condição foi considerada a mais adequada para a produção das espumas vitrocerâmicas LZSA.

A Fig. 3 apresenta a relação entre retração térmica linear (RT), densidade relativa (Drel) e resistência mecânica (RM) de espumas vitrocerâmicas LZSA preparadas com 1,0% de agente espumante, em função da temperatura de sinterização.

Figura 3: Retração térmica linear (RT), densidade relativa (Drel) e resistência mecânica (RM) das espumas vitrocerâmicas LZSA preparadas com 1,0% de agente espumante, em função da temperatura de sinterização.

Pode-se observar que as espumas sinterizadas a 750 e 850°C apresentaram valores semelhantes de densidade relativa, enquanto que aquelas sinterizadas a 950°C apresentaram valores maiores. A mesma tendência pode ser observada com relação à retração térmica. Verifica-se ainda que, com o aumento da temperatura, ocorreu um aumento da resistência mecânica, atingindo valor máximo de 0,86 MPa em 950ºC. Este comportamento faz sentido já que com o aumento da temperatura ocorreu uma diminuição da porosidade como mostrado na Fig. 3.

A Fig.4 mostra as micrografias (MEV) das espumas vitrocerâmicas do sistema LZSA sinterizadas em diferentes temperaturas por 30 min.

Figura 4: Micrografias (MEV) das espumas vitrocerâmicas LZSA preparadas com 1,0% de espumante, sinterizadas durante 30 min: (a, b) 750°C, (c, d) 850°C, (e, f) 950°C.

A partir de medidas realizadas com o auxílio de software de análise de imagens verificou-se que o tamanho de poros variou numa ampla faixa, de 100 a 850 µm. Em todas as amostras (imagens de a-f), observa-se uma estrutura celular homogênea, com poros tendendo a uma geometria esférica e interconectados por janelas nas paredes das células formadas.

Pode-se também perceber, a partir das micrografias da Fig. 5 (em detalhe) e das dimensões dos poros, que à medida que a temperatura aumenta, de 750°C para 950°C, o diâmetro médio de poros diminuem (390-270 µm), o que contribui para o aumento da resistência mecânica das espumas vitrocerâmicas sinterizadas a temperaturas maiores.

Figura 5: Diâmetro médio de poros em função da temperatura de sinterização. Em detalhe são mostradas as micrografias (MEV) das espumas sinterizadas a: (a) 750°C, (b) 850°C e (c) 950°C por 30 min, respectivamente.

CONCLUSÕES

Pelo método de gelcasting foi possível produzir espumas vitrocerâmicas do sistema LZSA (Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3) com elevada porosidade. Os resultados mostraram que as espumas sinterizadas a 950°C apresentaram a melhor relação entre porosidade e resistência mecânica, isto é, ~90% e 0,86 MPa, respectivamente. Estudos adicionais devem ser realizados, usando menores concentrações de agente espumante, com o intuito de obter espumas vitrocerâmicas com maior resistência mecânica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a FAPESC e o CNPq (PRONEX T.O. Nº 17431/2011-9).

REFERÊNCIAS

(1) ORTEGA, F.S.; PAIVA, A.E.M.; RODRIGUES, J.A.; PANDOLFELLI, V.C. Propriedades mecânicas de espumas cerâmicas produzidas via “gelcasting”. Cerâmica, v. 49, p.1-5, 2003.

(2) SEPULVEDA, P.; BINNER, J. Processing of cellular ceramics by foaming and in situ polymerization of organic monomers. Journal of the European Ceramic Society, v.19, p. 2059-66, 1999.

(3) YANG, J.; YU, J.; HUANG, Y. Recent developments in gelcasting of ceramics. Journal of the European Ceramics Society 31, 2569-91, 2011.

(4) TALLON, C.; FRANKS, G.V. Recent trends in shape forming from colloidal processing: A review. Journal of the Ceramic Society of Japan 119 [3] 147-160, 2011.

(5) SOUSA, E.; RAMBO, C.R.; ORTEGA, F.S.; OLIVEIRA, A.P.N. ; PANDOFELLI, V.C. Espumas vítreas do sistema Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3 produzidas pelo processo gelcasting. Cerâmica, 55, 157-162, 2009.

(6) SEPULVEDA, P. Gelcasting foams for porous ceramics. Am. Ceram. Soc. Bull. V.76, n. 10, p.61-65, 1997.

(7) SEPULVEDA, P.; BINNER, J.G.P. Evaluation of the in situ polymerization kinetics for the gelcasting of foams. Chem. Mat. v.13, n.11, p.3882-87, 2001.

PRODUCTION OF Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3 (LZSA) GLASS-CERAMICS FOAMS BY AERATION AND POLYMERIZATION OF THE SUSPENSION

ABSTRACT

Porous glass-ceramics belonging to the Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3 (LZSA) system, were prepared by gelcasting. This processing technique associated to aeration of ceramic suspensions containing a foaming agent, allows the production of ceramics with high opened porosity (>90%), cell geometry tending to the spherical form, cellular interconnectivity and high green strength.  In this work glass-ceramics foams were prepared by addition of different concentrations of foaming agents (Alkolan) and sintered at 750, 850 and 950ºC for 30 min. The LZSA glass-ceramic foams were characterized by density, porosity, thermal shrinkage, microstructural analysis and mechanical strength. The morphological, physical and mechanical properties of the consolidated glass-ceramic foams indicated that the process of gelcasting may be a valid alternative to produce porous materials for applications at temperatures lower than 950°C.

Key words: glass-ceramic foams, gelcasting, porous ceramic.

# Text boxes

(a)

500 µm

500 µm

500 µm

500 µm

(b)

(c)

(d)

(e)

200 µm

100 µm

(f)

200 µm

(a)

100 µm

(b)

(c)

200 µm

(d)

100 µm

(a)

1 mm

(b)

1 mm

(c)

1 mm