ESTUDO DA APLICAÇÃO DE AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO EM TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO

R. Folmann, M. V. Folgueras, L. V. O. Dalla Valentina

R. Minas Gerais, 1095, Ponta Grossa-PR, 84070-040. raquel.folmann@gmail.com

UDESC, SOCIESC

RESUMO

A eficiência ambiental permeia todos os setores produtivos através de um ciclo fechado de produção e consumo de materiais. Buscando contribuir para a sustentabilidade das indústrias de fundição e da construção civil esse trabalho investiga a possibilidade da reciclagem de areia descartada de fundição (ADF) em tijolos de solo-cimento (SC). As matérias-primas utilizadas foram caracterizadas por granulometria e nas misturas foi analisada a influência da adição do resíduo nas propriedades físico-mecânicas através de ensaios de resistência à compressão, absorção de água e durabilidade em tijolos modulares. A adição combinada de ADF e de pó de brita diminuiu a absorção de água e elevou a resistência mecânica a níveis aceitos pelas normas de solo-cimento. Os resultados obtidos atestam a viabilidade técnica da utilização da areia descartada de fundição em tijolos de solo-cimento para alvenaria de vedação.

Palavras-chave: areia descartada de fundição, solo-cimento, resíduos sólidos.

INTRODUÇÂO

Segundo FREIRE(1), os resíduos produzidos pelas atividades econômicas, tais como os resíduos industriais, agroindustriais, de exploração agropecuária e resíduos municipais são a grande fonte de matéria-prima para a produção de novos materiais destinados à construção civil e rural, assim como à pavimentação rodoviária, às obras de infraestrutura rural e urbana, etc. A utilização dos resíduos esbarra em dificuldades relacionadas com a sua coleta, armazenamento, transformação, normatização, sistematização e aceitação.

A fundição é o método mais rápido e o mais utilizado para se obter peças metálicas acabadas, onde o metal é vazado em moldes de “areia verde”. A areia verde é uma composição de areia comum, bentonita, pó de carvão e água, que depois de alguns ciclos perde sua capacidade ligante e tem de ser descartada. Estima-se que no Brasil sejam geradas 3 milhões de toneladas ao ano dessas areias(2). Esse resíduo é classificado como classe II A, pela NBR 10.004, ou seja, é não-perigoso e não-inerte.(3)(ABIFA, 2009)

Solo-cimento é uma mistura íntima de solo, cimento Portland e água que adquire resistência mecânica através da hidratação do cimento. Muito utilizado em obras de pavimentação, o solo-cimento também permite a construção de tijolos para construção civil. Normalizado pela ABNT 8491(4) em 1984, os tijolos de solo-cimento apresentam as seguintes vantagens: seu componente principal, o solo, é material abundante, de baixo custo, de fácil obtenção e manuseio; o tijolo pode ser fabricado no próprio canteiro de obras com equipamentos simples e acessíveis; apresenta textura uniforme, dimensões regulares e superfícies planas podendo até ser utilizado em alvenaria aparente, necessitando apenas de uma cobertura impermeabilizante como acabamento.(5)

As vantagens de se proceder à reciclagem incluem redução do volume de extração de matérias-primas, redução do consumo de energia, redução dos custos com disposição de resíduos em aterros e melhoria da saúde da população e do ambiente. Nesse cenário o objetivo do trabalho é avaliar o potencial da areia de fundição como enchimento em tijolos de solo-cimento e pó de brita.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para caracterizar os materiais foi realizado o ensaio de Granulometria(6). O ensaio para o solo foi por peneiramento e sedimentação e o resíduo de areia de fundição e o pó de brita foram caracterizados por peneiramento.

Para a estabilização química das misturas adotou-se o teor de 10% em massa de cimento Portland, por ser um valor recorrente na literatura e viável economicamente. A areia descartada de fundição foi adicionada em diferentes teores em substituição primeiramente à areia comum e depois ao solo. Pó de brita foi adicionado às misturas para elevar os valores de resistência mecânica.

Para a confecção de tijolos o solo, ADF (areia descartada de fundição), pó de brita e cimento foram misturados em moinho de pás e mós. Foram feitos tijolos modulares utilizando a prensa EcoMaster 7000, que produz 2 tijolos por vez e opera com pressão de 100bar. Após prensagem os tijolos foram acondicionados em suportes de madeira e envoltos com plástico para conservação da umidade durante o período de cura de 7 dias.

Os tijolos foram testados em resistência à compressão segundo a norma para blocos vazados de solo-cimento - NBR 10836(7) que prevê o assentamento das faces com pasta plástica de cimento e imersão em água por 24 horas anterior à realização do ensaio. Foram testados 6 tijolos de cada composição. De acordo com a NBR 8492(8) (ABNT, 1984)foi determinada a absorção de água, pela média de 3 tijolos.

Baseado na NBR 13554(9) o ensaio de durabilidade determina 6 ciclos de molhagem, secagem, e escovação com escova de cerdas de aço. A durabilidade foi então calculada como a perda de massa obtida com base no peso seco inicial e no peso seco final após constância de massa em estufa a 105°C.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O solo utilizado na pesquisa possui massa específica de 2,534g/cm³, Limite de Liquidez de 53,86% e Limite de Plasticidade de 30,46%. Esses valores, considerados altos para aplicações em solo-cimento devem-se em grande parte ao elevado percentual de finos em sua composição granulométrica. Na composição do solo corrigido com 30% de areia comum obteve-se Limite de Liquidez de 37,21%.

Esse elevado teor de finos é confirmado pela análise da curva de distribuição granulométrica (Figura 1). Na mesma figura estão apresentadas as curvas para areia de fundição e pó de brita. Na curva do solo, para as partículas inferiores a 0,06mm, a análise foi feita por sedimentação, delimitando as frações silte e argila. A fração argilosa, de tamanho inferior a 0,001mm corresponde a 42% do total, enquanto o silte representa 31% das partículas do solo. A curva para a areia de fundição mostra sua distribuição estreita de tamanhos de partículas, concentrada na fração areia, enquanto o pó de brita se divide entre areia e pedregulho.

Para avaliar a resistência mecânica das misturas foram preparados tijolos modulares utilizando as dosagens indicadas a seguir. Os tijolos obtidos destas dosagens foram denominados como lote 1. Os tijolos foram rompidos aos 7 dias de cura, os resultados podem ser vistos na figura 2.

Fig. 1 – Curvas de distribuição granulométrica dos materiais utilizados.

| Dosagem do Lote 1. a) | b) |
| --- | --- |

Fig. 2 – Lote 1. a) Dosagem e b) Resistência à compressão (NBR 10836).

O melhor resultado aos 7 dias foi alcançado pela composição sem a areia descartada de fundição. Para as composições com ADF a tendência é aumentar a resistência com o aumento do percentual de resíduo. Todos se situaram na mesma faixa de variação, com uma grande dispersão; porém em nenhum caso foi satisfeita a norma, que estabelece o mínimo de 2 MPa de resistência à compressão.

Assim, foram estudadas novas composições de tijolos de solo-cimento, aqui identificadas como lote 2. Foi adicionado o pó de brita, de modo que sua granulação mais grosseira compensasse o elevado percentual de finos da mistura – argila, silte e areia fina. Trabalhou-se com um teor mínimo de 30% de solo, de modo a assegurar a coesão do tijolo, sua desmoldagem e resistência nas primeiras idades. O teor de cimento foi fixo em 10% assim como nas outras composições. Foram estabelecidas composições de referência sem areia descartada de fundição, para que se avaliasse a influência dessa nas misturas. As dosagens para o lote 2 são apresentadas junto aos resultados de resistência à compressão na figura 3.

As composições com areia nova e sem a areia descartada se destacaram, apresentando valores superiores de resistência. Para as composições com resíduo o

melhor valor foi alcançado na mistura com 15% de pó de brita e 45% de ADF, onde a média foi de 3,0MPa; no entanto as demais composições com resíduo também apresentaram resultados satisfatórios, com médias em torno de 2,2MPa. Pode-se inferir que 15% do pó de brita é adequado e suficiente para atingir a resistência à compressão da mistura solo-cimento e ADF.

| Dosagem do Lote 2 a) | b) |
| --- | --- |

Fig. 3 – Lote 2. a) Dosagem e b) Resistência à compressão, onde A0 corresponde à areia nova.

A resistência mecânica adquirida pelos tijolos foi influenciada pela sua composição, através da distribuição granulométrica e atividade de cada componente. O solo garantiu a coesão entre os componentes e a resistência inicial, a areia de fundição e o pó de brita o enchimento e a formação de uma estrutura bem compacta e de granulometria bem distribuída, o cimento, através de seus produtos de hidratação conferiu resistência física e química a longo prazo.

Em parte, as variações no comportamento mecânico dos materiais aqui estudados pode ser explicado pela análise da microestrutura dos tijolos. Na figura 4, observa-se a presença de poros, interfaces mistas, agregados pouco interligados e a formação de uma rede fibrosa de produtos das reações de hidratação do cimento interligando os agregados. Os produtos de hidratação do cimento, especialmente os silicatos de cálcio hidratados (CSH) são os principais responsáveis pela resistência mecânica em idades avançadas. O desenvolvimento de reações pozolânicas entre os argilo-minerais do solo e o hidróxido de cálcio liberado na hidratação do cimento também contribuem para a resistência mecânica a longo prazo. (10)

| a) | b) |
| --- | --- |

Fig. 4 - Micrografias de solo-cimento com 65% de ADF mostrando a) grão de areia envolto por material argiloso e poros (regiões mais escuras). b) rede fibrosa de produtos de hidratação do cimento.

A melhora no comportamento mecânico do lote 2 é acompanhada por uma diminuição da absorção de água, como pode ser verificado na figura 5. A adição do resíduo de areia de fundição e do pó de brita diminuiu a porosidade e melhorou a coesão entre os agregados, resultando em valores inferiores de absorção de água.

A ABNT estabelece o máximo de 20% de absorção de água para tijolos e blocos; nesse caso a norma foi satisfeita. Os valores mais altos foram obtidos para as composições do lote 1 com maior teor de solo, alcançando 18%. Em geral, para o lote 2 todas as composições situaram-se na mesma faixa de variação, em torno de 11% de absorção.

Fig. 5 – Absorção de água de tijolos dos lotes 1 e 2.

CONCLUSÕES

O tratamento da ADF com o cimento Portland permitiu a solidificação e a estabilização mecânica desse material em uma matriz de solo. O proporcionamento adequado dos componentes do solo-cimento garantiu o atendimento às normas de tijolos. O solo argiloso e de boa plasticidade manteve a coesão da mistura e os resíduos de areia de fundição e de pó de brita, com sua granulometria variada, atuaram como enchimento na matriz de solo, contribuindo no empacotamento da mistura.

REFERÊNCIAS

1. FREIRE, W.J., Tecnologias e materiais alternativos de construção, Campinas, Editora da UNICAMP, 2003.

2. ABIFA, Manual de regeneração e reuso de areias de fundição, São Paulo, 2009.

3. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004: Resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004.

4. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8491: Tijolo Maciço de Solo-Cimento. Rio de Janeiro, 1984.

5. PECORIELLO, L.A., BARROS, J.M.C., Alvenaria de tijolos de solo-cimento, Techne, 2004.

6. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7181: Solo - Análise Granulométrica. Rio de Janeiro, 1984.

7. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 10836: Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural - Determinação da resistência à compressão e da absorção de água. Rio de Janeiro, 1994.

8. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 8492: Tijolo Maciço de Solo-Cimento - Determinação da Resistência à Compressão e da Absorção de Água. Rio de Janeiro, 1984.

9. CHEW, S.H., KAMRUZZAMAN, A.H.M.; LEE, F.H., "Physicochemical and Engineering Behavior of Cement Treated Clays", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering., v. 130, n. 7, pp. 696-706, 2004.

STUDY OF APPLICATION OF WASTE FOUNDRY SAND IN SOIL-CEMENT BRICKS

ABSTRACT

The environmental efficiency permeates all production sectors through a closed cycle of production and consumption of materials. In order to contribute to the sustainability of foundry and construction industries this work investigates the possibility of recycling spent foundry sand (ADF) in soil-cement (SC) bricks. The research involves the characterization of the raw materials by particle size, leaching and solubilization tests. The influence of the residue on the physico-mechanical properties of the mixtures was analyzed through compressive strength and water absorption in modular bricks. The addition of ADF combined with gravel decrease the water absortion and rises mechanical resistance to acceptable levels of soil-cement standards. The results attest the technical and environmental feasibility for the use of spent foundry sand in soil-cement bricks for masonry seal.

Key-words: soil-cement, waste foundry sand, solid waste.