Influência da Adição de Mica Natural nas Propriedades               de Blenda de EVA/ EOC

T. A. Polidoro1,2*, F. Muraro1, R. M. Neves1, G. A. Carvalho1, D. Piazza1,3,            A. J. Zattera1, N. S. M. Cardozo2

1 Universidade de Caxias do Sul /CCET – Laboratório de Polímeros

Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Petrópolis, CEP 95070-560 – Caxias do Sul/RS – Brasil Fone/Fax (+55 54) 3218-2100

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/PPGEQ

3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/PPGEM

(tapolido@ucs.br*)

RESUMO

O uso de cargas minerais é prática comum na indústria de processamento de polímeros. O poli(etileno-co-acetato de vinila) (EVA) é um copolímero utilizado na indústria calçadista. O poli(etileno 1-octeno) (EOC), pode ser empregado puro ou em misturas, podendo melhorar a resistência ao impacto do material. No presente estudo avaliou-se a influência da adição de 25 % de EOC em matriz polimérica de EVA e da adição de mica moscovita incorporada em diferentes teores (2,5; 5,0 e   ,5 % phr). Os resultados dos ensaios mecânicos indicam redução da resistência à tração da blenda de EVA/EOC quando comparada ao EVA, e um aumento da tensão máxima suportada pelas amostras com teores de até 5,0 % de mica. As temperaturas de perda máxima de massa das blendas de EVA/EOC foram inferiores às do EVA. Os difratogramas de DRX não revelaram aumento do espaçamento basal o que sugere a obtenção de microcompósitos.

Palavras-chave: Poli(etileno-co-acetato de vinila), Poli(etileno 1-octeno), Mica Moscovita, Blenda Polimérica.

INTRODUÇÃO

Com a crescente demanda por materiais que atendam às necessidades do mercado, a nanotecnologia tem sido alvo de numerosos estudos, atraindo a atenção de muitos pesquisadores em todo o globo, devido ao seu potencial de aplicação nos mais variados setores industriais1. Nanocompósitos poliméricos são definidos como materiais reforçados com carga, onde a fase dispersa apresenta pelo menos uma das dimensões inferiores a 100 nm2. Em geral, estes materiais formados por nanoestruturas e uma matriz polimérica apresentam propriedades distintas das apresentadas pelos compósitos convencionais, nos quais são adicionados maiores teores de carga3. Se a carga não for homogeneamente dispersa na matriz polimérica ou possuir fraca interação com a mesma, o compósito resultante poderá apresentar propriedades inferiores ao polímero puro, devido à formação de aglomerados da carga4.

O uso de cargas minerais é prática comum na indústria de processamento de polímeros, podendo servir para modificar propriedades (reforço) ou reduzir custos de produção5. Nos últimos anos vêm crescendo a quantidade de estudos relatando a utilização de argilas para a obtenção de nanocompósitos1.

O poli(etileno-co-acetato de vinila) (EVA) é um copolímero termoplástico largamente utilizado na indústria calçadista. As propriedades de cada tipo de EVA dependem basicamente da massa molar e do teor de acetato de vinila utilizado na sua composição, podendo ser empregado na forma de filmes ou espumas, podendo estas serem rígidas ou flexíveis6-7.

O poli(etileno 1-octeno) (EOC), classificado como um elastômero poliolefínico termoplástico, também chamado de ENGAGE, é um copolímero de etileno 1-octeno empregado puro ou em misturas poliméricas, podendo melhorar a resistência ao impacto e facilitar a processabilidade de blendas. Apresenta também alta compatibilidade com a maioria dos polímeros, além de proporcionar tenacidade, ductibilidade, resistência à UV, dureza, entre outras características próprias8.

Mica é o termo utilizado para identificar uma classe na família dos filossilicatos lamelares, sua estrutura lamelar é composta por uma camada central de Al2O3 e duas camadas tetraédricas de SiO2. Pode haver também a presença de cátions interlamelares, como Ca2+ ou K2+ Cada um desses conjuntos tem espessura em torno de 1 nm e comprimento que pode variar desde 30 nm até alguns mícrons. O alto valor da razão de aspecto da mica torna este mineral um promissor candidato à obtenção de nanocompósitos poliméricos, desde que haja esfoliação da sua estrutura lamelar9.

No presente estudo foi avaliada a influência da adição de 25 % de EOC em matriz polimérica de EVA e da adição de mica muscovita quando incorporada em diferentes teores (2,5; 5,0 e 7,5 % phr) nos polímeros puros e na blenda.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os polímeros utilizados neste estudo foram os seguintes: EVA HM 728, contendo um teor de acetato de vinila de 28 % e índice de fluidez de 6,0 g.10min-1. fornecido pela empresa Brakem S/A, Brasil, na forma de pellets e EOC 8200, com índice de fluidez de 5,0 g.10min-1 fornecido pela Dow Chemical Company.

A argila Mica Muscovita 213, de granulometria 325 Tyler, foi fornecida pela empresa Brasil Minas. As propriedades químicas da argila estão descritas na       Tab. 1. As argilas foram secadas em estufa a temperatura de 60 ºC por 12 horas, antes de serem utilizadas na composição dos compósitos poliméricos.

Tabela 1. Composição da mica muscovita utilizada.

| Constituintes | Teor (%) |
| --- | --- |
| SiO2 | 64,50 % |
| Al2O3 | 25,80 % |
| K2O | 7,25 % |
| Fe2O3 | 1,20 % |
| Na2O | 0,30 % |
| CaO | 0,09 % |
| TiO2 | 0,76 % |

Foram processados três tipos de compósitos, chamados de EVA, EOC e EVA-EOC, tratando-se, respectivamente, do polímero EVA, EOC e da blenda composta por 75 % de EVA e 25 % de EOC, com diferentes teores de mica muscovita. A variação do teor de argila (phr) pode ser visualizada na Tab. 2.

Tabela 2. Teor de argila nos compósitos processados.

| Amostras | Teor de mica muscovita (phr) |
| --- | --- |
| EVA | EOC | EVA-EOC | 0 |
| EVA 25 | EOC 25 | EVA-EOC 25 | 2,5 |
| EVA 50 | EOC 50 | EVA-EOC 50 | 5,0 |
| EVA 75 | EOC 75 | EVA-EOC 75 | 7,5 |

Para o processamento de cada amostra foi utilizado ainda 1 % de óleo vegetal, que serviu como promotor de aderência entre os pellets do polímero e a carga mineral com vistas a melhorar a dispersão da mica na matriz polimérica. A argila foi adicionada ao polímero durante a extrusão.

Cada amostra foi processada em extrusora com dupla rosca componível co-rotante MH-COR-20-32-1200 (extrusora com rosca de 20 mm e L/D de 32) com rotação de 400 rpm, com calha de refrigeração acoplada à saída do equipamento. O perfil de temperaturas ajustado no equipamento do funil até a matriz variou de 70 até 130°C, com temperatura aumentando gradualmente ao longo de 8 pontos. Após extrusão as amostras foram imediatamente picotadas, para obtenção de pellets.

Todas as amostras foram conformadas à quente em placas de 1,5 mm de espessura, utilizando prensa hidráulica Shultz, a 4 ton. e 180°C com tempo de prensagem de 2 min. Após conformação as placas foram resfriadas em prensa hidráulica mantida a 20°C por circulação de água, a 4 ton.

A caracterização das amostras foi realizada no Laboratório de Polímeros da Universidade de Caxias do Sul (LPOL/UCS), e contemplou os seguintes ensaios:

Resistência à Tração: O ensaio de tração foi realizado em um equipamento EMIC DL3000 com célula de carga de 200 kgf e velocidade de 500 mm.min-1 seguindo a norma ASTM D 412-06ae2. Foram utilizados 7 corpos de prova do tipo “gravata” que foram condicionados por 24 h a temperatura de 23°C e umidade relativa do ar de    50 %.

Análise Termogravimétrica (TGA): A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada em uma termobalança TGA-50 Shimadzu, conduzida conforme ASTM E1131-08, utilizando 10 mg de amostra em uma panela de platina. O fluxo de nitrogênio usado foi de 50 mL.min-1 e a taxa de aquecimento de 10 °C.min-1 com uma faixa de 25 a 850°C.

Difração de Raios-X (DRX): O ensaio de raios-X foi realizado utilizando um equipamento Siemens D500 no modo de reflexão radiação Cuk (alpha), com comprimento de onda de 0,1541 nm a uma taxa de varredura de 0,05°.min-1 e faixa 2θ variando de 1° a 12° para as amostras de EVA com adição de argila e de 1° a 63° para as amostras de argilas puras. As amostras e as argilas puras foram analisadas em forma de pó com granulometria 200 Tyler.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pela análise dos resultados apresentados no ensaio de resistência à tração foi observado que a inclusão da mica influenciou de forma mais significativa na tensão no ponto de escoamento (MPa) e no módulo a 300 % de deformação (MPa) quando comparados com os polímeros não carregados. Também pôde ser observado o incremento dessas duas propriedades na blenda polimérica quando comparada com os polímeros puros (Fig. 1)

Figura 1. Gráficos da tensão no ponto de escoamento (a) e módulo a 300% de deformação (b) para as amostras de EVA (♦), EOC (▲) e blenda EVA-EOC (■) com diferentes teores de mica muscovita.

Para o alongamento no ponto de escoamento (Fig. 2a) os maiores valores foram observados para o EOC em todas as formulações avaliadas. Para o alongamento na ruptura, (Fig. 2b), os valores obtidos ficaram dentro do desvio amostral para todas as formulações, apresentando uma tendência de queda do alongamento com o aumento do teor de argila, fato esperado devido à heterogeneidade do sistema e a forma de dispersão das partículas na matriz polimérica. De formar contrária ao exposto na Fig. 1, ao se comparar a blenda (EVA/EOC) sem adição de carga com os materiais poliméricos puros (EVA e EOC) evidenciou-se uma redução no alongamento no ponto de escoamento e na ruptura, este resultado pode estar associado a uma possível interação entre as cadeias poliméricas do EVA e do EOC.

Figura 2. Gráficos do alongamento no ponto de escoamento (a) e na ruptura (b) para as amostras de EVA (♦), EOC (▲) e blenda EVA-EOC (■) com diferentes teores de mica muscovita.

O módulo elástico para as amostras de EVA puro apresentou um nítido aumento com o aumento de mica, devido ao enrijecimento do compósito, esta tendência não foi observada para a amostra de EOC. Em se tratando dos polímeros sem adição de carga, a blenda EVA-EOC foi a que apresentou o maior módulo elástico, porém com a adição da carga mineral, os maiores valores de módulo foram verificados para as amostras de EVA (Fig. 3).

Figura 3. Gráfico do módulo elástico para as amostras de EVA (♦), EOC (▲) e blenda EVA-EOC (■) com diferentes teores de mica muscovita.

Os resultados do TGA para o EVA revelaram um aumento de cerca de 2 % na temperatura de máxima degradação das amostras contendo carga, quando comparado o EVA puro. O aumento na temperatura de máxima degradação pode estar associado à maior dificuldade de condução do calor e difusão de gases através da matriz polimérica proporcionada pela mica. Para as amostras de EOC e a blenda EOC-EVA ocorreu uma redução de cerca de 5 e 3 %, respectivamente, possivelmente à formação de aglomerados que servem como aceleradores da degradação, por concentrarem o calor gerado pelo equipamento de análise. Na Figura 4a pode-se observar que a adição de 25 % de EOC na matriz de EVA ocasionou um aumento da estabilidade térmica na primeira perda de massa da amostra, indicando que o responsável pelo deslocamento da temperatura da primeira perda de massa é o EOC e não a carga, como pode ser observado nas Figuras 4b, 4c e 4d. Também pela observação da Fig. 4a percebe-se um incremento na temperatura de início de perda de massa para o EVA quando adicionados 25 % de EOC, de 309,1 para 320,3°C, o que permite afirmar também que para este caso a relação entre a adição do EOC com o incremento na temperatura do início da degradação não é linear.

Os autores acreditam que as propriedades mecânicas foram influenciadas pela fraca interação interfacial entre carga e matriz, uma vez que os ensaios de DRX revelaram a presença de aglomerados da carga na matriz polimérica, ou seja, a distância basal entre as lamelas da mica não foi alterada, quando comparada à argila pura, sugerindo a não-intercalação do polímero com a carga mineral.

Figura 4. Análise termogravimétrica dos polímeros EVA e EOC e sua blenda, sem adição de carga mineral (a); do EVA com diferentes teores de mica muscovita (b); do EOC com diferentes teores de mica muscovita (c) e da blenda de EVA-EOC com diferentes teores de mica muscovita (d)

CONCLUSÕES

Os resultados dos ensaios mecânicos indicam redução da resistência à tração da blenda de EVA/EOC quando comparada ao EVA puro, e um aumento da tensão máxima suportada pelas amostras quando incorporados teores de até 5,0 % de mica. A adição de mica moscovita e as blendas EVA/EOC apresentaram temperatura de perda máxima de massa inferior ao EVA puro, conforme resultados termogravimétricos. Os difratogramas de DRX não apresentaram aumento do espaçamento basal, o que sugere a formação de aglomerados da argila na matriz polimérica.

AGRADECIMENTOS

A Universidade de Caxias do Sul pelo apoio a este estudo e às empresas Brasil Minas e Dow pela doação de mica muscovita e EOC, respectivamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1]	Durán, N.; Mattoso, L.H.; Moraes, P.C. Nanotecnologia: Introdução, preparação e caracterização de nanomateriais e exemplos de aplicações,1ª Ed. Artliber Editora, 2006.

[2]	Fonseca, M.G. Híbridos Inorgânicos-Orgânicos Derivados de Filossilicatos com Organossilanos. Química Nova, Vol. 26, pp 699-707, 2003

[3] 	SIEGEL, R.W.; CHANG, S.K.; ASH, B.J.; STONE, J.; AJAYAN, P.M.; DOREMUS, R.W.; SCHADLER, L.S. Mechanical behavior of polymer and ceramic matriz nanocomposites. Scripta Materrialia, v. 44, p. 2061-2064, 2001.

[4] 	DENNIS, H. R.  et al. Effect of melt processing conditions on the extent of exfoliation in organoclay-based nanocomposites. Polymer, v. 42, n. 23, p. 9513-9522,  2001. ISSN 0032-3861.

[5]	Yu,X.; Zhao, L.; Gao, X.; Zhang, X.; Wu, N. The intercalation of cetyltrimethylammonium cations into muscovite by a two-step process: I. The ion exchange of the interlayer cations in muscovite with Li+. Journal of Solid State Chemistry, Vol. 179, pp 1569–1574, 2006.

[6]	L. Cui, X. Ma and D.R. Paul Blue Morphology and properties of nanocomposites formed from ethylene-vinyl acetate copolymers and organoclays. Polymer, Vol. 1, No. 1, pp 6325-6339, 2007.

[7]	A. J. Zattera. Caracterização de resíduos de copolímeros de etileno – acetato de vinila – EVA. Polímeros: Ciência e Tecnologia, Vol. 15, pp. 73-78, 2005.

[8] 	R. C. S. Molina, Preparación de nanocompósitos basados em copolimetos de etileno-1-octeno (engage)/arcillas y mezclas de polipropileno/engage/arcillas y estudio de SUS propriedades. Santiago, Chile, 2006.

[9]	F. Friedrich, S. Heissler, W. Faubel, R. Nüesch and P.G. Weidler “Cu(II)-intercalated muscovite: An infrared spectroscopic study”. Vibrational Spectroscopy, Vol 1, No 43, pp 427-434, 2007

INFLUENCE OF THE ADDITION OF NATURAL MICA ON THE PROPERTIES OF MIXED EVA / EOC

ABSTRACT

The use of mineral fillers is common practice in the polymer processing industry. The poly (ethylene-co-vinyl acetate) (EVA) is a copolymer used in the footwear industry. The poly (ethylene 1-octene) (EOC) may be employed pure or in mixtures and may improve the impact strength of the material. In this study we evaluated the effect of adding 25% EOC in polymeric matrix of EVA and addition of Muscovite mica incorporated in different amounts (2.5, 5.0 and 7.5 phr). The results of mechanical tests indicate reduction in tensile strength of the blend of EVA/EOC compared to EVA, and an increase in maximum tension the samples with levels of up to 5.0% of mica. The temperatures of maximum mass loss of the blends of EVA / EOC were lower than those of EVA. The XRD diffractograms revealed no increase of the basal spacing which suggests obtaining micro-composites.

Key-words: Poly(ethylene-co-vinyl acetate), poly(ethylene 1-octene), Muscovite mica, polymer blend.