CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS PRODUZIDOS POR MEIO DA POLIMERIZAÇÃO IN SITU

Silva R.B., Freire I.A., Silva E.A.B, Felix S.L, Neto J.C.M, Guedes, A.E.D.S, Silva, A.R.V

(jotamateriais@yahoo.com.br)

Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brazil

Resumo

A produção de nanocompósitos poliméricos com argilas naturais como reforço tem sido suficiente pesquisado. Algumas as propriedades desses materiais como as mecânicas, antichamas, barreira a gases são melhores em relação ao polímero sem reforço. Dentre as técnicas de produção de nanocompósitos como fusão, sol-gel, polímeros em solução destaca-se a polimerização in situ em emulsão. A produção de nanocompósitos in situ em emulsão apresenta algumas vantagens como melhor distribuição do reforço, amigável ambientalmente, a polimerização ocorre juntamente com o reforço o que aumenta a interação reforço-polímero. Este trabalho tem como objetivo a produção e caracterização de nanocompósitos poliméricos produzidos em emulsão utilizando caulinita como reforço nas quantidades de 0 e 3% (em relação ao monômero). Os nanocompósitos produzidos foram caracterizados por difração de raios X (DRX), análise termo-dinamicomecânica (ATDM). Os resultados mostraram que houve pouca influencia do polímero com reforço em relação ao sem reforço.

Palavras-chave:  nanocompósitos,polímeros,caulinita, poimerização em emulsão.

INTRODUÇÃO

Materiais nanocompósitos poliméricos reforçados por argilas lamelares quimicamente modificadas vêm despertando tanto o interesse científico como o industrial. Segundo Villanueva et al. (2009) as propriedades obtidas são melhores em relação a outros materiais como: polímeros virgens, micro-compósitos e compósitos poliméricos tradicionais. Para Sun et al. (2010) Algumas propriedades melhoradas desses nanocompósitos são barreira a gás, anti-chamas, rigidez, ópticas e térmicas. Segundo Pomogalio (2006) As propriedades melhoradas, esses materiais despertaram o interesse da indústria automotiva, aeroespacial, de alimentos, de cosméticos e outras. Segundo Udin (2008) os principais grupos de argilas naturais lamelares utilizadas como nano-reforços em polímeros são os da caulinita, ilita ou micas hidratadas e esmectitas ou motmorilonita, haloisita e vermiculita, paligosquita. Para Gardolinski et al. (2000) dentre as argilas naturais lamelares utilizadas em nanocompósitos, a caulinita ganha um destaque por ser uma das mais abundantes na terra e ter uma alta cristalinidade. Segundo Santos (1989) no Brasil depósitos de caulim são encontrados nos Estados do Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul. Depósitos de caulim aparecem em todo o mundo como China, Itália, Japão, Austrália, México, USA.

Na produção de nanocompósito polimérico utilizando argila como nanoreforço, a compatibilidade polímero-argila é imprescindível para a o êxito em suas propriedades. Para gardolinski (2005) a intercalação de componentes orgânicos em argilas inorgânicas lamelares necessita de uma estratégia para a compatibilização de um material orgânico com um inorgânico. Assim, na síntese de nanocompósitos poliméricos utilizando a caulinita como nanoreforço, é preciso que se faça um tratamento de pré-intercalação na caulinita. Este pré-tratamento faz com que a caulinita (inorgânica) tenha compatibilidade com o polímero orgânico.

Para Alexandre e Dubois (2000) e Turhan et al. (2010) existem de vários métodos de produção de nanocompósitos têm sido abordados na literatura como, por exemplo, a técnica mistura em polímero no fundido, em solução, processo Sol-Gel e polimerização in situ.

Este trabalho teve como objetivo caracterizar por análise termo-dinâmicomecânica (ATDM) de um material nanocompósito polimérico produzido in situ em emulsão. O material nanocompósito polimérico foi produzido utilizando a caulinita amazônica como nanoreforço e caracterizado por difração de raios-X (DRX).

MATERIAIS E MÉTODOS

Reagentes

Para a polimerização em emulsão foi utilizado monômero estireno (99%, Sigma Aldrich, Alemanha) lavado três vezes com hidróxido de sódio (P.A., FMAIA, Brasil), iniciador persulfato de potássio (KPS) (99%, Sigma Aldrich, Alemanha), surfactante sódio laurilsulfato (SLS) (P.A., FMAIA, Brasil), inibidor hidroquinona (99%, marca Hidroquinon ReagentPlus®, Sigma Aldrich, Alemanha). Utilizou-se água destilada e deionizada em todo o experimento. O argilomineral utilizado foi a caulinita modificada com dimetilsulfóxido (DMSO) (P.A., Synth, Brasil).

Síntese do poliestireno e nanocompósito

As reações foram realizadas em um reator em batelada de aço inoxidável, capacidade de 1,0L com camisa aquecedora equipado com tubo purgador e ciclone magnético. Primeiramente, pesou-se a quantidade de água. Utilizando 100mL, da água pesada, fez-se uma solução aquosa com SLS. Com 40mL da mesma água fez-se uma solução de KPS e fez-se borbulhar nitrogênio por 20 minutos até o início da reação. Pesou-se o monômero e adicionou-se a argila, nas quantidades separadas por corrida em 0 (branco) e 3% (em massa, em relação à massa do monômero). A solução de monômero foi agitada por 2 horas e adicionada a um banho ultrassônico por 24 minutos. Em seguida foi adicionada ao reator a quantidade de água restante, a solução com surfactante, a solução de monômero e argila. Deixou-se sob agitação de 60rpm e fluxo suficiente de gás inerte (nitrogênio) até que atingisse uma temperatura estável de 60ºC. Em seguida foi adicionado o iniciador e deu-se início a reação (tempo zero). O tempo da reação foi de 90 minutos e utilizou-se uma pressão de 1atm. O poliestireno (PS) e o nanocompósito PS-3%kao-DMSO foram secos em estufa à vácuo por 4 horas a 100°C.

Caracterizações

Neste trabalho utilizou-se um difratômetro de raios X - DRX (Shimadzu, XRD 7000, Japão). Utilizou-se uma radiação CuKα de 1,54060Å, os dados foram coletados numa faixa angular (2θ) entre 1,4-70º. Para a realização da análise térmica dinâmico-mecânica (TDMA), primeiramente, confeccionou-se corpos de prova a partir de uma mini-injetora (Haake, MiniJet II, Thermo Fisher Scientific, Alemanha). Os parâmetros de injeção mostrados pela Tab. (1).

Tabela 1. Condições utilizadas para a confecção dos corpos de prova.

| Parâmetros de injeção |
| --- |
| Pressão de injeção | 500 bar |
| Tempo de injeção | 30 seg |
| Temperatura do cilindro | 200 ºC |
| Temperatura do molde | 40 ºC |
| Pressão de recalque | 250 bar |
| Tempo de recalque | 15 seg |

Os corpos de provas produzidos apresentaram formas retangulares com dimensões, aproximadamente, de 64 x 2,3 x 3,2mm de acordo com a norma ASTM 5023-07 para ensaio DMA para ensaio com flexão em três pontos. Para análise de DMA utilizou-se um equipamento (Dynamic Mechanical Thermal Analysis, Netzsch DMA 242, UK). As condições utilizadas durante os ensaios foram: variação de temperatura de 30 a 160°C, deformação de 60µ, taxa de aquecimento de 2°C/min, freqüência de 1.0Hz, o modo de solicitação mecânica durante a análise foi em três pontos. A Fig. (1) mostra o equipamento TDMA utilizado neste trabalho. Pela Fig. (1) observa-se os três pontos de apoio utilizados durante o teste.

Figura 1. Equipamento TDMA utilizado no trabalho com três pontos de solicitação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Fig. (1a) mostra o DRX da caulinita em que é observado o espaçamento basal (d001 = 0.72nm, 2θ = 12.33º), conforme Rehim et al. (2010). As Fig. (1b) e Fig. (1c) mostram o DRX do poliestireno e nanocompósito poliestireno-3%caulinita, respectivamente.

Figura 2. DRX da (a) Caulinita, (b) Poliestireno, (c) Nanocompósito.

Observa-se pela Fig. (1c) a ausência de qualquer reflexão, que segundo Essawy et al. (2009) é devdvo à presença de qualquer ordenação remanescente da caulinita, que pode estar intercalada e/ou exfoliada na matriz polimérica.

Pelas Fig (3a) e (3b) observa-se as curvas obtidas da análise térmica dinamico-mecânica para o poliestireno sem (0%) e com (3%) de argila. Pela Fig. (3a) observa-se a variação do módulo de armazenamento (E’) com a temperatura. A Fig. (3b) mostra a variação do armotecimento (tan (δ)) com a temperatura.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 3. Comportamento do (a) Armazenamento e (b) Amortecimento do poliestireno sem reforço 0% e com 3% de argila.

A Tab. (2) ilustra os valores dos módulos e temperaturas de transição vítrea (Tg) obtidos das curvas mostradas das Figuras (3a) e (3b). Pela Tab. (2) observa-se que os módulos para o poliesireno (PS) sem reforço (0%) obteve um módulo um pouco maior que os dos nanocompósitos 3% de argila, durante o aquecimento. Também são observadas as temperaturas de transições vítreas para o PS com e sem argila.

Tabela 2. Módulo de armazenamento (E’) obtido em diferentes temperaturas durante o ensaio e as temperaturas de transições vítreas obtidas dos gráficos de amortecimento tan (δ).

| Amostra | E’ (GPa) | (Tg) (°C) |
| --- | --- | --- |
|  | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 90°C |  |
| 0% | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,31 | 1,24 | 1,00 | 104 |
| 3% | 1,51 | 1,46 | 1,39 | 1,30 | 1,19 | 0,74 | 104 |

Pela Tab. (2) observa-se que as quantidades de argila de 3% influenciaram com uma leve redução no módulo de armazenamento nas temperaturas indicadas. A pressão de injeção 500bar e a temperatura do cilindro de 200°C podem ter influenciado de forma a aproximar as lamelas da argila intercalada e/ou esfoliada na matriz polimérica. Desta forma pode ter ocorrido uma redução da interação da argila com o poliestireno e, consequentemente, reduzido o E’. Observa-se também pela Tab. (2) que a Tg não foi influenciada com a adição da quantidade de 3% de argila. Caso tenha ocorrido uma falta de interação da argila com a matriz polimérica, a mesma não foi influenciada pela argila. A quantidade de 3% poder ter sido pouca e assim não ter influenciado a Tg do nanocompósito.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 3. Corpos de prova utilizados no ensaio TDMA (a) Antes e (b) Depois.

CONCLUSÃO

A análise de DRX do nanocompósito polimérico mostrou a ausência de picos referente a presença da caulinita. A semelhança entre os DRX’s do poliestireno e do nanocompósito confirmou a produção de um nanocompósito polimérico. A análise de TDMA mostrou que houve uma redução do E’. A pressão de injeção e temperatura do cilindro pode ter influenciado a redução do E’. Essas duas variáveis podem ter aproximado as lamelas da argila e reduzido a interação polímero argila. A adição de 3% de argila não influenciou a Tg do nanocompósito. Aeste redução pode ter sido devido a uma possível má interação entre o poliestireno e a argila.

AGRADECIMENTOS

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). À Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

REFERÊNCIAS

Livros:

- Alexandre, M., Dubois, P., 2000, “Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials”, Materials Science and Engineering, Vol. 28, p. 1.

- Essawy, H.A., Youssef, A.M., Abd El-Hakim A.A., Rabie, A.M., 2009, “Exfoliation of Kaolinite Nanolayers in Poly(methylmethacrylate) Using Redox Initiator System Involving Intercalating Component”, Vol. 48, pp. 177-184.

- Gardolinski, J.E., Carrera, L.C.M., Cantão, M.P., Wypych, F., 2000, “Layered polymer-kaolinite nanocomposites” Journal of Materials Science, Vol. 35, p. 3113.

- Gardolinski, J.E.F.C., 2005, “Interlayer grafting and delamination of kaolinite”, Tese de Doutorado, Christian-Albrechts-University, Alemanha.

- Pomogailo, A.D., 2006, “Synthesis and Intercalation Chemistry of Hybrid Organo-Inorganic Nanocomposites” Journal of Polymer Science Part C: Polymer Letters, Vol. 48, p. 85.

- Santos, P.S., 1989, “Tecnologia das argilas”, Edgard Blucher, São Paulo, 408p.

- Rehim, M.H.A., Youssef, A.M., Essawy, H.A., 2010, “Hybridization of kaolinite by consecutive intercalation: Preparation and characterization of hyperbranched poly(amidoamine)–kaolinite nanocomposites”, Materials Chemistry and Physics Vol. 119, p.546.

- Sun, D., Li, Y., Zhang, B., Pan X., 2010, “Preparation and characterization of novel nanocomposites based on polyacrylonitrile/kaolinite”, Composites. Science and Technology, 70, p. 981.

- Turhan, Y., Dogan, M., Alkan, M., 2010, “Poly(vinyl chloride)/Kaolinite Nanocomposites: Characterization and Thermal and Optical Properties” Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 49, p. 1503.

- Uddin, F., 2008, Clays, “Nanoclays, and Montmorillonite Minerals” Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 39, p. 2804.

- Villanueva, M.P., Cabedo, L., Gimenez, E., Lagaron, J.M., Coates, P.D, Kelly, A.L., 2009, “Study of the dispersion of nanoclays in a LDPE matrix using microscopy and in-process ultrasonic monitoring”, Polymer Testing., Vol. 28, p. 277.

CHARACTERIZATION OF POLYMERIC NANOCOMPOSITES PRODUCED BY MEANS OF IN SITU POLYMERIZATION

ABSTRACT

The production of polymer nanocomposites with natural clays as reinforcement has been researched enough. Some properties of these materials such as mechanical, flame retardants, barrier to gases are better when compared to unreinforced polymer. Among the techniques for producing nanocomposites as fusion, sol-gel, polymers in solution the technique that stands out is the in situ emulsion polymerization. The production of nanocomposites in situ emulsion has some advantages such as better distribution of reinforcement, environmentally friendly, polymerization occurs together with reinforcement which increases the interaction-enhancing polymer. This work aims at the production and characterization of polymer nanocomposites produced using emulsion kaolinite as reinforcement in the amounts of 0 and 3% (relative to monomer). The nanocomposites produced were characterized by X-ray diffraction (XRD), thermal-dynamicmechanical analysis (ATDM). The results showed that there was little influence on the enhanced polymer compared to the unreinforced.

Keywords: nanocomposite polymers, kaolinite, emulsion polymerization