ESTUDO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DO COMPOSTO INTERMETÁLICO Ti3Al USANDO CÁLCULO AB INITIO

Carlos Alberto Soufen1,  Marcelo Capella de Campos1,

Carlos Alberto Fonzar Pintão2, Momotaro Imaizumi2.

1 Depto de Engenharia Mecânica  - FE - Unesp - 17033-360, Bauru, SP, Brasil

2 Depto de Física - FC - Unesp - 17033-360, Bauru, SP, Brasil.

Resumo

As propriedades elásticas do composto intermetálico Ti3Al foram estudadas usando o método “Full Potential LAPW com APW+lo”. Esse método é um dos mais utilizados para cálculo de estrutura eletrônica, e é baseado na teoria da funcional da densidade (DFT), com aproximação geral do gradiente (GGA), e o potencial de correlação e troca. Esse método nos permite determinar as propriedades estruturais do estado fundamental como módulo de bulk, o parâmetro de rede, a energia mínima de equilíbrio, e também as propriedades elásticas, como o módulo de cisalhamento, o módulo de Young, os coeficientes de Zener (anisotropia) e de Poisson. Os valores das propriedades elásticas calculadas estão coerentes com as propriedades elásticas do material.

Palavras Chaves: propriedades elásticas, composto intermetálico, cálculo AB initio

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas os compostos intermetálicos foram estudados intensamente sob o ponto de vista teórico e experimental. Os compostos intermetálicos são ordenados, apresentam resistência à deformação em elevadas temperaturas e pressões. Essa resistência é devida ao ordenamento químico e a redução da mobilidade atômica em altas temperaturas, o que faz com que, as estruturas destes compostos sejam mais estáveis.  Devido a essa resistência a deformações, os intermetálicos são considerados superligas modernas1. Informações importantes como os defeitos na rede cristalina e as propriedades estruturais dos intermetálicos podem ser determinadas  usando o microscópio de campo de íons (FIM) e o microscópio eletrônico de alta resolução (HREM). Por outro lado o uso dos métodos computacionais, baseados nos cálculos de primeiros princípios de estrutura eletrônica usam a teoria funcional da densidade (DFT),  o método Full Potential Linearized Augmented Plane Waves (FP-LAPW) com APW+lo2, com a aproximação  geral do gradiente (GGA) e o potencial de correlação e troca3, o qual permite determinar nas estruturas cristalinas ordenadas, a energia total (E0) em função do volume (V),  as constantes  elásticas, o módulo de  bulk (B), o módulo de elasticidade (E), módulo de Young (v), o módulo de cisalhamento (G), o módulo de anisotropia (módulo de Zener) e o módulo de Poisson1,4-5.

2. METODOLOGIA

O método FP-LAPW com APW+lo e a aproximação do gradiente geral (GGA) para o potencial de correção e troca é um dos mais precisos métodos que temos disponíveis. No método FP-LAPW, usa-se a antiga idéia das esferas de Muffin-tin de Slater, dividindo o espaço em duas regiões. Próximo ao átomo todas as quantidades de interesse são expandidas em harmônicos esféricos e na região intersticial elas são expandidas em ondas planas. O primeiro tipo de expansão define o raio da esfera de Muffin-tin RMT entorno do núcleo. A razão de convergência dessas expansões depende da escolha do raio da esfera de Muffin-tin, mas esta afeta apenas a velocidade de cálculo. Em nossos cálculos os raios das esferas de Muffin-tin usados foram 1.33 Å para o Ti e 1.30 Å para o Al no composto Ti3Al. Na esfera atômica desse composto a densidade de carga e o potencial são expandidos em harmônicos do cristal com acima de L=6. A dependência da energia total no número especial de pontos k na primeira zona irredutível de Brillouin tem sido explorada com o esquema do tetraedro linearizado6 e para a performance do cálculo usamos 120 pontos k para o composto Ti3Al. A densidade de corte da onda plana é RMT Kmax = 7, que nos leva a 353 funções bases para o composto Ti3Al, enquanto o potencial de corte estende acima de 12. No caso os elétrons de caroço são tratados como totalmente relativísticos e os elétrons de valência como  escalarmente  relativísticos .

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Propriedades estruturais.

As propriedades do estado fundamental do composto intermetálico Ti3Al são estudadas nesse trabalho. A energia total é calculada em função do volume e é fitada na equação de estado de Murnaghan7 para obter o parâmetro de rede de equilíbrio e outras propriedades do estado fundamental. A energia total em função do volume é mostrada na Fig.1.

Tabela I - Calculado parâmetro de rede a0, mínima energia total E0 (eV) e o módulo de bulk B (1011N/m2) .

| Veq (Å3) | a0 (Å) | B (1011N/m2) | E0 (eV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | 6.36 | 1.45 | -76277.39 |

Na tabela I é apresentado  o parâmetro de rede de equilíbrio (a0), o módulo de bulk (B) e a mínima energia total E0.

O módulo de bulk é importante porque existe uma forte correlação entre o módulo de bulk e a dureza.8,9

Fig.1. Energia total calculada em função do volume para Ti3Al.

3.2. Propriedades Elásticas.

As  propriedades elásticas estão correlacionadas com as tensões aplicadas nos materiais. Estas quantidades microscópicas são relacionados a parâmetros macroscópicos como o módulo de cisalhamento G, o módulo de Young E, o módulo de anisotropia (módulo de Zener) e o módulo de Poisson que são frequentemente medidos em materiais policristalinos  quando se  mede a dureza desses materiais. O módulo elástico necessita do cálculo da derivada da energia em função da tensão da rede10. Para as redes cúbicas podemos determinar essas tensões de modo que o volume da cela unitária seja preservado. Para calcular o módulo C11-C12 usamos o tensor de tensão ortorrômbica com conservação de volume.

(1)

Aplicação dessa tensão muda a sua energia da rede não tencionada para:

(2)

onde V é o volume da cela unitária e E0 é energia da cela não tencionada no volume V.

Para o cálculo da constante C44 usamos o tensor de tensão monoclínico com conservação de volume dado por:

(3)

Com mudanças na energia total dada por:

(4)

Para cristais cúbicos isotrópicos o módulo de bulk 11 é dado por:

(5)

O  módulo de cisalhamento G, o módulo de Young Y, o módulo de anisotropia A  (módulo de Zener) e o módulo de Poisson ν,  estão relacionadas com as constantes elásticas microscópicas pelas equações :

(6)

(7)

(8)

(9)

Os valores dos parâmetros acima calculados para o Ti3Al estão representados na tabela II.

Tabela II - Propriedades elásticas calculadas para o Ti3Al em (1011N/m2). Os parâmetros A e ν são adimensionais.

| C11 | C12 | C44 | B | G | E | A | ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | 1.07 | 1.11 | 1.45 | 0.89 | 2.22 | 1.95 | 0.34 |

4. Conclusões:

O material  tem uma dureza alta  devido o valor do módulo de Bulk, de acordo com   a correlação existente  entre o módulo de Bulk e a dureza.8-9

A rede cristalina é estável de acordo com as relações: C44 >0, C11>|C12| e   C11+2C12>0.

Não é observado a relação de Cauchy (C12= C44).

Observamos que o coeficiente de Zener (anisotropia) A=1.90, A>1, indicando que o material não é isotrópico, para ser isotrópico A=1.

O coeficiente de Poisson ν =0.34 coerente com os valores dos metais e ligas que estão no intervalo entre 0.25 e 0.45.

5. Agradecimentos:

Os autores agradecem ao Cenapad  S. P., Fapesp e Fundunesp

6. Referências:

1. Yoo,M.H., Fu,C.L., Fundamental Aspects of Deformation and Fracture in High- Temperature Ordered Intermetallic.  Advance  High Temperature  Intermetallics, 3p., 1048-1061, 1991 .

2. Blaha, P., Schwarz, K.,  Madsen G.K.H., Kvasnicka, D., Luitz, J., Wien 2k, “ An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program For Calculating Crystal Properties (Karlhein Schwarz, Tech. Univ. Vienna, Austria)”,  p.1-187,  2001

.3. Wu, Z., Cohen, R.E. ,  More accurate generalized gradient approximation for solids Physical Review B,  73p., 235116-1 -  235116-5,  2006.

4.Sahnoun, M., Zbirli, M., Daul,C., Khenata, R., Baltache, H., Driz, M., Full potential calculation of structural, electronic and optical properties of KMgF3  Materials Chemical and Physics, 91p., 185-191, 2005.

5. Terki, R., Feraoun, H., Bertrand,G., Aroung,H., Full potential calculation of structural , elastic and electronic properties of BaZo3 and SrZro3 phys. stat sol. (b), 242 p., 1054-1062, 2005.

6. Blöchl, P., Jespen, O., Andersen, O.K., Improved tetrahedron for Brillouin -  zone integration  Physical  Review  B, 49p., 16223-16233, 1994

7. F.D. Murnaghan , The compressibility of media under extreme pressure Proceeding. Natural Academic Science USA, 30 p., 244-247, 1944.

8. M. Ashizuka and M.Murkami, Elastic Modulus, Vicker Hardness, and Fracture Toughness of MO.2Ba2O3 (M=Ca,Sr,Ba) and M2O.2Ba2O3(M=Li,Na,K) Glasses  Journal  Japan Institute of Metals  53 p., 88-92, 1989.

9. C. Sung and M. Sung  Carbon nitride and other speculative superhard materials Material Chemistry Physics 43 p., 1-18, 1996.

10. C. Kittel Introduction to Solid State Physics New York: Willey, 1986.

11. E. Screiber, O.L. Anderson and N. Soga, Elastic Constants and Their Measurement  New York :McGraw–Hill, 1973.