Análise da Condutividade Térmica de Aditivos Comerciais para Radiadores Modificados com Adição de Partículas Óxidos

E. Q. Zangirolamo*, F.L. Seribeli, G.O. Martins, M. A. L. Nobre

R. Roberto Simonsen 305, C.P. 467, CEP: 19060-900,Presidente Prudente – SP

*eli_zangirolamo@yahoo.com

Laboratório de Compósitos e Cerâmicas Funcionais – LaCCeF/DFQB

Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCT

RESUMO

A condutividade térmica de um aditivo comercial para a melhora do desempenho térmico de fluido refrigerante para radiadores automotivos foi investigada. Os efeitos da diluição em água e adição de partículas de Al2O3 e CeO2 sobre a condutividade térmica são analisados. A caracterização estrutural de todos os fluidos foi realizada através de espectroscopia vibracional na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Os resultados foram comparados ao do etilenoglicol. Os efeitos de concentrações crescentes de partículas óxidos sobre a modificação condutividade térmica são discutidos.

Palavras-chaves: aditivos para radiadores; nanopartículas; condutividade térmica; espectroscopia de absorção na região do infravermelho;

INTRODUÇÃO

Aditivos de radiadores automotivos são líquidos constituídos por glicol derivados, anticorrosivos utilizados em automóveis a fim de auxiliar a manutenção da temperatura do motor na faixa de funcionamento ideal (). O uso de alcoóis da família do etilenogicol, é devido a sua característica como meio convectivo de transferência de calor, assim é frequentemente misturado a água em radiadores automotores, e em sistemas de refrigeração (), pois eleva seu ponto de ebulição e diminui o seu ponto de congelamento, uma vez que a presença deste álcool atrapalha a ligação de hidrogênio quando dissolvido em água, aumentando a estabilidade do sistema (). Muitos estudos têm sido desenvolvidos a fim de originar uma nova categoria de fluidos para radiadores, os nanofluidos () formados a partir da suspensão de nanopartículas de óxidos metálicos ou não metálicos em fluidos convencionais (3); diferentes óxidos têm sido estudados como Al2O3 (,), ZrO2 (), TiO2 ().

Neste trabalho, serão investigados o efeito da adição de um aditivo sobre a condutividade térmica da água, considerando-se a diluição em diferentes concentrações, além das modificações na condutividade térmica frente a adição de nanopartículas de Al2O3 e CeO2. Quando se deseja observar o processo de condução dos materiais pela adição ou retirada de calor, faz-se necessária a investigação do comportamento da condutividade térmica. Tal processo é identificado pela transferência de energia entre dois sistemas distintos como resultado da diferença de temperatura entre eles (). Para altos valores de condutividade térmica a transferência de calor de um meio para outro é facilmente alcançada (9).

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho foram preparados três conjuntos de soluções contendo o aditivo de radiador automotivo Bardahl Rad Cool Plus, o primeiro com o aditivo diluído em água destilada nas proporções de 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000; o segundo e terceiro com o aditivo e adição de partículas de Al2O3 e   CeO2, respectivamente nas concentrações de 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 120 ppm. As misturas foram homogeneizadas por ondas ultrassônicas pelo processo de cavitação acústica definida pela nucleação, crescimento e colapso das partículas liquidas e sólidas entre as bolhas formadas (). Para as medidas de condutividade foi utilizado um analisador de condutividade térmica KD2 PRO DECAGON. O funcionamento da sonda KD2 baseia-se no método do fio quente, na qual os valores de k (condutividade térmica) são obtidos através da Eq. A:

|  | (A) |
| --- | --- |

onde, k (W/mK) é a condutividade, q (W) é a quantidade de calor produzida por unidade de tempo, e m é o coeficiente linear de inclinação da reta ().

A caracterização estrutural foi realizada através de medidas de espectroscopia de absorção na região, o intervalo de análise foi de 400-4000 cm-1, resolução de 2 cm-1,100 varreduras, com uma célula específica para materiais líquidos. Os espectros obtidos foram analisados em porcentagem de transmitância.

A espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho (IV) foi utilizada na caracterização das ligações químicas ().

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os gráficos apresentados nas Fig. 1 (a) e (b) mostram as características estruturais do aditivo, bem como do etilenoglicol e das misturas do aditivo com adição de nanopartículas de Al2O3.

Fig. 1. (a) Espectros de Infravermelhos das misturas com nanopartículas. (b) Espectros de Infravermelhos dos componentes individuais das misturas.

A análise de infravermelho mostrada no gráfico da Fig. 1 relaciona as diferentes composições de Al2O3 com o espectro do aditivo e do etilenoglicol, principal componente de sua composição. Todos os espectros mostraram bandas largas na região entre 3550-3200 cm-1, as quais podem ser atribuídas às vibrações de deformação axial de O-H em ligação hidrogênio intermolecular, além de apresentarem banda de absorção entre 2860 a 2840cm-1 característica da deformação axial de C-H, e uma banda em 1035cm-1 relacionada a vibrações de deformação axial de C-O no etilenoglicol. A interação pela adição de Al2O3 no aditivo ocorreu na faixa de 800 a 600 cm-1 pela diminuição da intensidade no movimento vibracional da ligação Al-O. Os espectros das misturas do aditivo com adição de CeO2 são mostrados na Fig. 2.

Fig. 2. (a) Espectros de Infravermelhos das misturas do aditivo com adição de nanopartículas de CeO2 em diferentes concentrações. (b) Espectros de Infravermelhos do etilenoglicol, aditivo e CeO2 .

Os espectros mostraram as mesmas bandas provenientes do etilenogicol na caracterização estrutural do aditivo com nanopartículas de CeO2. No entanto, as bandas relacionadas a deformação axial de O-H foram deslocadas para menores valores de comprimento de onda com a adição das partículas, conforme a indicação da seta na Fig. 2(a). A Fig. 3 apresenta a comparação entre os espectros de infravermelho do aditivo diluído em água em diferentes concentrações.

Fig. 3. (a) Espectros de Infravermelho soluções aquosas, (b) Espectro de Infravermelho dos componentes individuais das misturas.

As análises de infravermelho mostradas na Fig. 3 revelam a diminuição na intensidade de absorção da banda 1080 cm-1 relacionada ao modo vibracional de deformação axial de C-O do etilenoglicol a medida que a diluição aumenta.

A Tab. 1 apresenta os valores de condutividade térmica dos compostos individuais para critério de comparação. A Tab. 2 mostra os valores da condutividade térmica do aditivo diluído em água destilada à temperatura ambiente a 20ºC. A partir dos valores obtidos plotou-se o gráfico mostrado na Fig. 4.

Tab. 1. Condutividade térmica dos compostos individuais da mistura

| Amostras Individuais | Condutividade Térmica K(W/m.k) | Resistividade Térmica ρ(°C.cm/W) |
| --- | --- | --- |
| Glicerina | 0,280 | 356,8 |
| Aditivo | 0,256 | 391,1 |
| Água | 0,620 | 161,3 |

Tab. 2. Condutividade térmica do aditivo diluído em água destilada

| Aditivo + Água (Proporção) | Condutividade Térmica K(W/m.k) | Resistividade Térmica ρ(°C.cm/W) |
| --- | --- | --- |
| 1:1 | 0,401 | 161,3 |
| 1:10 | 0,563 | 177,6 |
| 1:100 | 0,633 | 158,0 |
| 1:1000 | 0,662 | 151,1 |
| 1:10.000 | 0,600 | 166,6 |

Fig. 4. Variação de condutividade térmica em função da diluição do aditivo.

O aumento da condutividade indicado na figura é descrito pela proporção de água destilada utilizada, sendo a diluição 1:100 a que apresentou a condutividade mais adequada por ser a mais próxima da água destilada, visto que esta possui características excelentes para a dissipação de calor localizado; o decaimento da condutividade na diluição de 1:10.000 é devido a grande quantidade de água utilizada no sistema (esta amostra não apresentou características significativas de estudo tanto pela condutividade, como também, para escala industrial, nota-se a dificuldade de preparo no processo de interação total das moléculas de aditivo com as de água).

A Tab.3 e Tab.4 mostram os valores de condutividade térmica para as soluções do aditivo com adição de nanopartículas de Al2O3 e CeO2 respectivamente.

Com os valores obtidos, foram plotados os gráficos de condutividade versus a composição das misturas com relação ao aditivo de radiador em estudo, conforme a Fig. 5.

Tab. 3. Condutividade térmica do aditivo com nanopartículas de Al2O3

| Aditivo + Al2O3 (ppm) | Condutividade Térmica K(W/m.k) | Resistividade Térmica ρ(°C.cm/W) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 0,273 | 0,366 |
| 30 | 0,267 | 374,6 |
| 45 | 0,266 | 376,1 |
| 60 | 0,264 | 379,5 |
| 75 | 0,253 | 395,5 |
| 90 | 0,256 | 390,3 |
| 120 | 0,253 | 395,2 |

Tab. 4. Condutividade térmica do aditivo com nanopartículas de CeO2

| Aditivo + CeO2 (ppm) | Condutividade Térmica K(W/m.k) | Resistividade Térmica ρ(°C.cm/W) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 0,256 | 391,0 |
| 30 | 0,254 | 393,7 |
| 45 | 0,251 | 398,9 |
| 60 | 0,250 | 399,9 |
| 75 | 0,247 | 405,1 |
| 90 | 0,249 | 401,8 |
| 120 | 0,248 | 403,5 |

Figura 5. Variação de condutividade térmica de soluções de aditivo com partículas de (a) Al2O3 e (b) de CeO2.

Com relação às misturas com nanopartículas de Al2O3 e CeO2, a condutividade apresentou decréscimo significativo em função da diminuição da concentração, aproximando-se cada vez mais do valor do aditivo conforme a Tabela 1. A partir dos resultados obtidos nas diluições do aditivo em água, mediu-se a condutividade térmica da solução de Al2O3 de 15ppm diluída em água na proporção de 1:10.000, os valores obtidos para condutividade e resistividade foram respectivamente 0,655 W/m.k e 0,147°C.cm/W. O aumento no valor da condutividade com o acréscimo da partícula de Al2O3 de 600 W/m.k para 0,655 W/m.k, indicam que a Al2O3 atua positivamente no processo de condução revelando uma possível aplicação como fluidos de resfriamento em radiadores automotivos.

CONCLUSÕES

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho mostrou-se adequada para a caracterização estrutural das interações existentes nas amostras estudadas. As medidas de condutividade térmica comprovaram o quanto o óxido de alumínio contribui significativamente para o aumento dos valores da condutividade, mostrando uma maior eficiência da Al2O3 quando comparada ao CeO2. Ambos diluição e adição de partículas permitem desenvolver magnitudes de condutividades térmica acima daquela da água.

AGRADECIMENTOS

Um dos autores, M. A. L. Nobre agradece às agências financiadoras: CNPq/505139/2010-3, CNPq/374919/2011-9, CNPq/481516/2010-7, CNPq/308924/2009-6 e FAPESP/ 02/05997-9.

REFERÊNCIAS

# Endnotes

() BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Relatório sobre Análise em aditivos para radiadores. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Rio de Janeiro, Setembro, 2007.

PEYGHAMBARZADEH, S. M. et al. Experimental study of heat transfer enhancement using water/ethylene glycol based nanofluids as a new coolant for car radiators. International Communications in Heat and Mass Transfer, v. 38, p. 1283–1290, July 2011.

ZHAODONG, N.; BEIPING, L.; ZHICHENG, T.; Calorimetric investigation of excess molar heat capacities for water + ethylene glycol from T = 273.15 to T = 373.15 K. The Journal of Chemical Thermodynamics, v. 34, i.6, p. 915-926, June 2012.

# WEN, D.; DING, Y. Experimental investigation into convective heat transfer of nanofluids at the entrance region under laminar flow conditions. International Communications in Heat and Mass Transfer, v. 47, i.24, p. 5181-5188, November 2004.

PEYGHAMBARZADEH, S. M. et al. Improving the cooling performance of automobile radiator with Al2O3/water Nanofluid. Applied Thermal Engineering, v. 31, p. 1833-1838, 2011.

VAJJHA, R. S.; DAS, D. K.; NAMBURU, P. K.; Numerical study of fluid dynamic and heat transfer performance of Al2O3 and CuO nanofluids in the flat tubes of a radiator. International Journal of Heat and Fluid Flow, v. 31, p. 613-621, 2010.

REA, U.; MCKRELL, T.; HU, L.; BUONGIORNO, J. Laminar convective heat transfer and viscous pressure loss of alumina–water. International Communications in Heat and Mass Transfer, v. 52, P. 2042-2048, 2009.

DEMIR, H. et al. Numerical investigation on the single phase forced convection heat transfer characteristics of TiO2 nanofluids in a double-tube counter flow heat exchanger. International Communications in Heat and Mass Transfer, v. 38, p. 218-228, 2011.

SANTOS, W. N. et al.  Método de fio quente na determinação das propriedades térmicas de polímeros. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 14, n. 5, p. 354-359, 2004.

LIMA L. S. Abordagem metrológica no estudo da variação da massa específica de Biodiesel de sebo bovino com relação à temperatura, utilizando-se um Picnômetro. In:1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE METROLOGIA MECÂNICA – CIMMEC. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:  http://repositorios.inmetro.gov.br/bitstream/10926/1241/1/Lima_2008.pdf, acesso em 13 de maio de 2012.

BROCK, J. et al. Determinação experimental da viscosidade e condutividade térmica de óleos vegetais, Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 28, n. 3, p. 564-570, Campinas, 2008.

BRITO, I. A. O., Análise das Interações Moleculares em Blendas Sintéticas tipo Biodiesel/Diesel por Espectroscopia Dielétrica e Vibracional de Absorção na Região do Infravermelho. 2011, 209 f. Dissertação (Mestrado em Química Ambiental) Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de São José do Rio Preto, 2011.

Analysis of Thermal Conductivity of Commercial Additives for Radiators Modified with Addition Oxides Particles

ABSTRACT

The thermal conductivity of commercial additive to enhancement the thermal performance of refrigerant to automotive radiators as a function of water dilution and fraction of addition particles were investigated. The changing of the thermal conductivity of the commercial additive for automobile radiator by adding Al2O3 and CeO2 were analyzed. The structural characterization of all fluids was performed using Infrared Spectroscopy (FTIR). Results were compared to the ethyleneglycol conductivity. Effects of the increasing of the concentration of oxide particles on the  thermal conductivity magnitude are discussed.

Keywords: additives for radiators; nanoparticles; thermal conductivity; Fourier Transform. Infrared Spectroscopy.

# Text boxes

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

1080 cm-1

(a)

(b)