Estudo das Propriedades Mecânicas e Físicas de Biocompósitos de PHB com Cinzas de Casca de Arroz

L.D. Alberti,(1); O.F. Souza(2); D.Z. Bucci(1); I.O. Barcellos(1)

(1) Fundação Universidade Regional de Blumenau - Departamento de Química

Rua Antônio da Veiga, 140, Bairro Victor Konder - CEP: 89.010-500 – Blumenau – SC – Brasil

E-mail: leila_alberti@hotmail.com

(2) Universidade de São Paulo – USP

Instituto de Física de São Carlos – IFSC, São Carlos – SP

RESUMO

O desenvolvimento de compósitos poliméricos biodegradáveis é uma alternativa promissora para a obtenção de materiais ecologicamente corretos. O objetivo deste estudo foi desenvolver compósitos de PHB com cinzas de casca de arroz (CCA) e avaliar propriedades mecânicas pelos ensaios de tração, determinando-se tensão e alongamento na ruptura e módulo de elasticidade, ensaios de flexão e ensaios de impacto Izod, bem como a densidade e dureza. Os compósitos PHB/CCA apresentaram resistência de impacto até 25% maior que o material polimérico contendo somente PHB. Também para os ensaios de tensão de ruptura em flexão houve melhoras significativas nos compósitos em até 15%. Os resultados indicam que a CCA como carga em PHB é viável para aplicações em materiais que já utilizam o PHB na forma pura, considerando os aspectos técnicos estudados (processamento e propriedades) e ambientais, pois na maioria dos ensaios realizados houve ganho ou manutenção de propriedades quando comparado ao PHB.

Palavras-chave: cinzas de casca de arroz, PHB (polihidroxibutirato), compósitos, propriedades mecânicas.

INTRODUÇÃO

A utilização de materiais poliméricos foi notadamente crescente nas últimas décadas. O aumento no consumo e conseqüente produção também vêm acompanhado de evolução do material, tanto nas propriedades e características, quanto nas inúmeras aplicações que encontram nos diferentes mercados, como também no aumento de seu descarte e acúmulo.

Alternativas vêm sendo buscadas no intuito de substituir os polímeros convencionais por materiais que sejam mais compatíveis com a idéia de preservação ambiental. Uma das soluções encontradas está na inserção de polímeros biodegradáveis no mercado dos plásticos. Entre os principais polímeros biodegradáveis estudados atualmente encontra-se o poli(hidroxibutirato) – PHB e seu copolímero poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) -  PHBV. O PHB e o PHBV são polímeros termoplásticos altamente biodegradáveis e biocompatíveis da classe dos polihidroxialcanoatos (PHAs) que podem ser produzidos por bactérias em biorreatores a partir de carboidratos (1).

As dificuldades de processo, devido a sua estreita janela de processamento, aliadas à alta cristalinidade, que conferem alta fragilidade ao PHB, tem levado a busca de novas blendas e copolímeros (2,3), tais como o PHBV. Possíveis soluções vêm sendo estudadas para otimizar estas propriedades, entre elas encontram-se estudos focados na produção de compósitos e de nanocompósitos, utilizando para isso diferentes tipos de cargas e/ou reforços. Os mais inusitados materiais têm sido utilizados como carga, pó de madeira (4), palha de trigo, sisal, resíduos de café, casca de arroz, fibra de bambu (5), fibra de coco (6) são alguns exemplos de materiais naturais adicionados a polímeros.

Atualmente, busca-se utilizar recursos provenientes de fontes renováveis na fabricação de produtos e componentes, seja tentando reduzir o impacto ambiental causado pelo intenso consumo de materiais sintéticos e/ou na tentativa de reduzir os custos de produção. Como alternativa, os compósitos têm ganhado cada vez mais espaço em vários segmentos da indústria. Isso ocorre pelo fato desses materiais possibilitarem uma boa sinergia na interação entre os diferentes componentes que o formam, dando como resultado uma gama de propriedades inerentes ao material e atribuições econômicas e ambientais mais interessantes do que as dos componentes originais (7).

Aliado ao descarte e acúmulo de materiais plásticos que contribui com 13,5% dos resíduos gerados no Brasil tem-se ainda a geração de inúmeros resíduos agroindustriais, como por exemplo, a cinza de casca de arroz (CCA) gerada durante a produção de energia em usinas termoelétricas. Estas cinzas ainda é motivo de preocupação ambiental, pois seu descarte geralmente ocorre de forma inadequada. Estudos vêm sendo realizados de forma a viabilizar a utilização destas cinzas de forma mais racional (8).

Assim este trabalho teve como objetivo utilizar o polímero biodegradável PHB como matriz, em compósitos com CCA, visando conhecer melhor a relação estrutura-propriedade, à obtenção de novas propriedades e, conseqüentemente, novas aplicações. Para tanto foram estudados compósitos de PHB/CCA nas proporções de 5, 10 e 15% de CCA em massa. Os compósitos foram processados via extrusão e injeção e avaliados pelos ensaios de flexão, tração, impacto Izod, densidade e dureza.

MATERIAIS E MÉTODOS

O PHB utilizado foi fornecido pela PHB Industrial S.A, obtido da fermentação da cana-de-açúcar. O lote utilizado foi o FE-159, que se trata do PHB com 3,14% de teor nominal de valerato. As cinzas de casca de arroz foram cedidas pela cooperativa Juriti de Massaramduba – SC e peneiradas na granulometria de 149 a 297 μm. Todos os materiais foram secos em estufa de ar circulante, a temperatura de 60ºC, por um período de 12 horas.

Tanto os corpos de prova de PHB puro quanto os compósitos PHB/CCA preparados nas proporções de 5, 10 e 15% de CCA foram processados por extrusão em dupla rosca co-rotacional, modelo DRC 30:40 IF, da marca IMACOM, de Rosca 30mm. L/D 40. Após a extrusão, os pellets foram secos em estufa de ar circulante, a 60°C, por um período de 12 horas, para posteriormente serem injetados os corpos de prova para as análises de tração, flexão, impacto Izod, densidade e dureza shore D, de acordo com normas técnicas.

Os ensaios de tração foram realizados em sete corpos de prova de cada composição estudada e foi realizado segundo a norma ASTM D638-01 em uma máquina universal de ensaios modelo 5569, marca INSTRON, utilizando-se corpos-de-prova injetados. Os ensaios de flexão foram realizados com cinco corpos de provas, segundo norma ASTM D790-10. Os ensaios de impacto Izod com entalhe foram realizados a 23ºC de acordo com norma ASTM D256-10 em uma máquina de impacto, modelo Impactor, da Ceast com pêndulo de 2,0 J com cinco corpos de prova. Com relação à densidade, empregou-se a norma ASTM D792 e para dureza shore D, a norma ASTM D2240, utilizando-se 5 corpos de prova.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O comportamento dos compósitos de PHB com os três teores de cinza e o PHB puro quanto aos ensaios de tração estão representados na Tabela 1. Observou-se também nos corpos de prova com CCA um brilho mais intenso quando comprado ao PHB puro, tal brilho pressupõem um ganho de propriedades mecânicas dos compósitos, conforme descrito na literatura (9).

Tabela 1 - Resultados ensaios de tração

| Amostra | Tensão máxima (MPA) | Tensão na ruptura (MPa) | Deformação específica na ruptura (%) | Módulo de elasticidade (GPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHB | 28,94 ±0,29 | 28,67 ± 0,46 | 4,23 ± 0,28 | 2,83 ± 0,31 |
| PHB/5%CCA | 28,09 ± 0,14 | 27,54 ± 0,27 | 4,18 ± 0,31 | 3,04 ± 0,11 |
| PHB/10%CCA | 25,33 ± 0,08 | 24,36 ± 0,34 | 5,26 ± 0,39 | 2,56 ± 0,06 |
| PHB/15%CCA | 23,49 ± 0,10 | 22,56 ± 0,32 | 4,25 ± 0,61 | 2,67 ± 0,10 |

Observa-se na Tabela 1 que a adição de cinzas influencia diferentemente nas propriedades finais dos compósitos. Os compósitos que apresentam maior capacidade de deformação são os que contêm 10% de CCA, o que os torna menos rígidos, o que também é evidenciado quando comparado à Figura 1 onde o compósito com 10% de CCA apresenta maior resistência ao impacto, ou seja, tornando a matriz mais resistente. Este comportamento também pode ser confirmado pela Figura 2, onde os compósitos com 10 e 15% de CCA obtiveram um maior valor de dureza. Isto significa neste caso que a presença da cinza de casca de arroz na matriz do PHB torna os compósitos mais resistentes ao risco.

Figura 1 - Resultados dos ensaios de resistência ao impacto.

Figura 2 – Resultado ensaio de dureza Shore D.

Utilizando-se 20% de CCA em polipropileno, conforme literatura (10) observou-se um comportamento mecânico análogo ao encontrado neste estudo com PHB. Também houve um melhor desempenho do compósito de polipropileno com CCAs nas características mecânicas de impacto, dureza, módulo de flexão e uma diminuição de tensão de ruptura para estes compósitos.

A Tabela 2 apresenta os resultados para tensão de ruptura e módulo de elasticidade para o polímero puro e suas composições

Tabela 2 - Resultados ensaios de Flexão

| Amostra | Tensão (MPA) | Módulo (GPa) |
| --- | --- | --- |
| PHB | 42,58 ± 0,58 | 1855 ± 45,75 |
| PHB/5%CCA | 48,45 ± 0,24 | 2943 ± 47,37 |
| PHB/10%CCA | 44,91± 0,32 | 2932 ± 46,65 |
| PHB/15%CCA | 42,18 ± 0,29 | 3214 ± 44,91 |

Os resultados dos ensaios de flexão para os compósitos mostram que a introdução da cinza diminuiu a deformação do PHB, tornando-o mais rígido. Como pode ser visto na Tabela 2. Os compósitos têm valores de tensão de ruptura semelhante e módulos maiores que o PHB puro, resultando num material com maior tenacidade e rigidez.

Com relação à densidade dos compósitos, esta foi incrementada de forma modesta com a adição de cinzas, como se observa na Figura 3.

O PHB puro apresentou densidade de 1,22 g/cm³ enquanto o compósito com 15% de CCA apresentou densidade de 1,29 g/cm³, ou seja, um acréscimo máximo de até 6% para o maior conteúdo de CCA, avalia-se este acréscimo como um fator não limitante do compósito. Este resultado é importante, pois se sabe que hoje a busca é cada vez maior por materiais com boa resistência e baixa densidade, sendo este muitas vezes um fator decisivo na escolha de materiais para aplicações específicas (11).

Figura 3 – Resultado ensaio de densidade.

Durante a injeção dos compósitos com CCA observou-se a diminuição de desníveis de relevo na superfície das peças e um maior brilho quando se comparou o polímero puro com as composições. As características referidas conferem maior estabilidade ao produto (12) e sugere que a cinza tenha agido como um agente de nucleação na matriz polimérica.

CONCLUSÃO

O processamento dos compósitos de PHB se mostrou adequado e eficiente, os efeitos observados com a adição das CCAs estão de acordo com os resultados encontrados na literatura para outros aditivos. Houve ganho de propriedades mecânicas como resistência ao impacto, dureza, módulo de flexão e deformação em tração. A produção de compósitos, de PHB com CCAs na adição de até 15% mostrou-se viável, considerando apenas aspectos técnicos (processamento e propriedades) e ambientais, uma vez que o polímero em estudo é biodegradável e que se está promovendo um destino mais nobre para esse resíduo do agronegócio. Formaram-se compósitos com um bom balanço de propriedades, o que é importante, uma vez que a adição da CCA contribui para baratear o custo de possíveis aplicações do polímero, pois estas cinzas são resíduos gerado em abundância.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a CAPES, pela concessão da Bolsa, à PHB Industrial do Brasil pelo fornecimento do PHB, à Cooperativa Juriti de Massaranduba pelo fornecimento das cinzas e ao Laboratório de polímeros biodegradáveis da UFSCAR e seus técnicos, pela oportunização da preparação e ensaios dos materiais.

REFERÊNCIAS

1. LENZ, R.W.; MARCHESSAULT, R.H. Bacterial Polyesters: Biosynthesis, Biodegradable Plastics and Biotechnology. Biomacromelecules. V.6, n.1, p. 1-8, 2005.

2. BRYDSON, J. Plastics Materials. 7. ed. Oxford: Butterworth Heinnemann, 1999.

3. FALCONE, D. M. B. Projeto de qualificação: Desenvolvimento e caracterização de blendas PHB/PLA de suas modificações com amido e com pó de madeira, São Carlos: PPG-CEM / UFSCar, 2003.

4. MACHADO, M. L. C.; PEREIRA, N. C.; MIRANDA, L. F.; TERENCE, M. C.; PRADELLA, J. G. C. Estudo das propriedades mecânicas e térmicas do polímero Poli-3-hidroxibutirato (PHB) e de compósitos PHB/pó de madeira. Polímeros, São Carlos, v.20, n.1, 2010.

5. KRISHNAPRASAD, R.; VEENA, N. R.; MARIA, H. J. ; RAJAN, R. ; SKRIFVARS, M.; KURUVILLA, J. Mechanical and Thermal Properties of Bamboo Microfibril Reinforced Polyhydroxybutyrate Biocomposites. Journal of Polymers and the Environment v.17,n.2, p. 09-114, 2009.

6. MACEDO, J.D.; cOSTA, M.F.; TAVARES, M.I.B. ; THIRE, R.M.S.M. Preparation and Characterization of Composites Based on Polyhydroxybutyrate and Waste Powder From Coconut Fibers Processing. Polymer Engineering & Science, v.50, n.7, p. 1466 – 1475, 2010.

7. BRUNEL, G.D. Influência da incorporação de aditivos nas propriedades do poli(hidroxidobutirato-co-hidroxivalerato) – PHBV. 2008, 181p. Dissertação (mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) UFSCar, São Carlos, SP.

8 ANGEL, J. D. M et al. Caracterização de cinza obtida por combustão de casca de arroz em reator de leito fluidizado. Química Nova, v.32, n.5, p.1110 – 1114, 2009. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/qn/v32n5/v32n5a06.pdf acesso em 20 de maio 2012.

9. CASARIL, A., GOMES, E.R., SOARES, M.R., FREDEL, M.C., AL-QURESHI, H.A., Análise micromecânica dos compósitos com fibras curtas e partículas. Revista Matéria, v.12, n.2, p. 408 – 419, 2007. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-70762007000200019&script=sci_arttext acesso em 21 de junho 2012.

10. ALFARO, E. F. Estudos da utilização da cinza de casca de arroz como carga em matriz de polipropileno e do efeito da irradiação ionizante sobre este compósito. 2012, 78p. Dissertação (mestrado em Ciências e Tecnologia Nuclear) Instituto de Pesquisas Energéticas e nucleares – USP, São Paulo.

11. GODLEWAKI, R.E. et al. Agents in thermoplastic polymers additives. Lutz Jr. J.T. 1. ed. New York: Marcel Dekker Inc, 1989.

12. RABELLO, M. Aditivação de polímeros. São Paulo: Artliber, 2000.

STUDY OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PHB BIOCOMPOSITES WITH RICE HULL ASH

ABSTRACT

The development of biodegradable polymer composites is a promising alternative for obtaining environmentally friendly materials. The aim of this study was to develop PHB composites with rice husk ashes and evaluate mechanical properties by tensile tests, determining stress and elongation at break and modulus of elasticity, bending tests and Izod impact tests, as well as density and hardness. The composites showed impact strength up to 25% greater than the polymeric material containing only PHB. Also for the testing of tensile strength in bending showed significant improvements in the composites up to 15%. The results indicate that the ash as filler in PHB is viable for applications in materials that already use the PHB in pure form, considering the technical aspects studied (processing and properties) and the environment, since in most tests there was a gain or maintenance of properties when compared to PHB.

Keywords: rice husk ash, PHB (polyhydroxybutyrate), composites, mechanical properties.