COMPÓSITOS DE ALTO DESEMPENHO DE MATRIZ POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRAS DE RAMI

M. R. da Silva; L. A. C. Motta

Universidade Federal de Uberlândia – UFU (FECIV)

Av. João Naves de Ávila, 2121, Campos Santa Mônica, MG – Brasil.

ramosmonise@gmail.com

RESUMO

As fibras de rami têm sido investigadas como reforço em compósitos poliméricos, devido suas propriedades mecânicas de resistência e flexibilidade. Visando uma nova aplicação para estas fibras, este trabalho analisou o comportamento à tração dos compósitos de resina poliéster reforçado com fibras de rami alinhadas unidirecionalmente, com frações volumétricas de fibra de 30 % a 50 %. A metodologia utilizada para a moldagem das placas de compósito de espessura        3 mm foi por compressão à frio (150 a 500 kN) utilizando formas metálicas de dimensão de 20,5 cm × 20,5 cm. Os corpos de prova foram ensaiados à tração para a determinação da resistência à tração, do módulo de elasticidade e da deformação máxima. Os resultados obtidos, especialmente para o compósito com 50% de fibras em volume, demonstra a grande possibilidade de aplicação destes compósitos na construção civil, mesmo em componentes com maior exigência de resistência mecânica.

Palavras chave: Compósito, Poliéster, Fibras de rami, Resistência à tração, Módulo de elasticidade.

INTRODUÇÃO

Compósitos reforçados com fibras vegetais são estudados para diversas aplicações na construção, como por exemplo, em componentes de vedação ou como reforço de estruturas (1,2,5). O uso das fibras vegetais como reforço em matrizes poliméricas se despontam como alternativa as fibras sintéticas, e atendem requisitos de caráter ecológico, relacionados a questões ambientais, técnico e econômico (2,3,7). Entre as fibras vegetais estudadas nos últimos tempos como reforço, o rami tem chamado atenção devida suas propriedades mecânicas e físicas, e boa compatibilidade com matrizes poliméricas (4,5).

As pesquisas sobre compósitos de poliéster reforçado com rami geralmente apresentam um percentual de volume de fibras de até 30 % (6), e materiais com percentuais maiores desta fibra, ainda apresentam pouco informação científica, necessitando de maior investigação. Assim, esta pesquisa tem o objetivo de caracterizar à tração compósitos de poliéster reforçado com fibras de rami alinhadas unidirecionalmente com variação percentual de fibras de 30 % a 50 %.

MATERIAIS E MÉTODOS

As fibras de rami (Boehmeria nívea) foram obtidas da empresa Sisalsul Indústria de Fibras (Figura 1). A resina utilizada para a confecção dos compósitos é de poliéster ortoftálica com catalisador à base de metil-etil-cetona, numa concentração de 3 % em massa.

Figura 1 – Fibras de rami

Os compósitos foram preparados em uma fôrma metálica com tampa, de dimensões internas de 20,5 cm × 20,5 cm × 2,5 cm, conforme ilustra a Figura 2, nas frações volumétricas de 0%, 30 %, 40 % e 50 % de fibras alinhadas na matriz e espessura de 3 mm.

Figura 2 – Fôrma metálica usada para preparação dos compósitos

Os feixes de fibra de rami foram cortados em comprimento de 20,5 cm, alinhados em camadas finas, conforme a Figura 3a. Depois as camadas foram secas em estufa a 60 ºC por 24 horas e conformadas em uma prensa hidráulica da Marca EMIC, modelo PCN 100/20, aplicando-se uma carga de até 500 kN por até 12 horas. O objetivo da prensagem das fibras foi facilitar a moldagem dos compósitos.

a) Fibras alinhadas em camadas 		b) Fibras antes e depois da prensagem

Figura 3 – Fibras de rami alinhadas: a) antes da prensagem; b) depois de prensada

Os compósitos foram moldados por compressão à frio, com carga de 150 kN, 300 kN e 500 kN, de acordo com o volume de fibra na matriz, e curados na prensa em temperatura ambiente (entre 25° C e 30° C) por 12 horas. Cinco amostras foram recortadas de cada formulação das placas de compósitos e ensaiadas à tração até sua ruptura em uma máquina universal de ensaios marca INSTRON, modelo 5982. O alongamento foi medido por extensômetro marca INSTRON, com alongamento máximo de 25 mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 4 apresenta o aspecto macroscópico das fraturas de alguns corpos de prova rompidos no ensaio à tração. Observou-se que não houve arrancamento das fibras, o que conduz à hipótese de que a aderência entre as fibras e a matriz é boa, mantendo a homogeneidade na interface fibra-matriz e boa eliminação de vazios no compósito.

Figura 4 – Corpos de prova de compósitos de poliéster reforçados com 0 %, 30 %, 40 % e 50 % em volume de fibras de rami, rompidos à tração.

Os resultados médios das propriedades mecânicas determinadas nos ensaios de tração dos compósitos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades mecânicas dos compósitos de poliéster reforçados com fibras de rami.

| Volume de fibras nos compósitos (%) | Resistência à tração (MPa) | Módulo de elasticidade (GPa) | Deformação máxima (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 % | 18,32 ± 3,25 | 3,92 ± 0,45 | 2,24 ±0,03 |
| 30 % | 104,95 ± 7,51 | 11.23 ± 0,01 | 2,79 ± 1,04 |
| 40 % | 113,90 ± 21,03 | 18,25 ± 0,01 | 2,65 ± 1,03 |
| 50 % | 127,09 ±22,61 | 27,26 ±0,03 | 2,76 ± 1,10 |

Baseados na Tabela 1 foram gerados os gráficos da Figura 5, onde é possível visualizar com maior clareza a evolução das propriedades de (a) resistência à tração, (b) módulo de elasticidade e (c) deformação máxima dos compósitos com a variação do volume de fibras.

- (b)

(c)

Figura 5 – Propriedades mecânicas dos compósitos com a variação do volume de fibras

Através dos dados apresentados na Figura 5 e Tabela 1, pode-se observar que o módulo de elasticidade e a resistência à tração nos compósitos reforçados com fibras alinhadas de rami, aumentam significativamente em relação à matriz de poliéster. A deformação máxima na ruptura, com a incorporação de fibras também apresentou um aumento em relação à matriz sem fibras, o que era esperado, considerando a natureza frágil da matriz.

CONCLUSÕES

As fibras alinhadas de rami quando incorporados na matriz de poliéster, proporcionam um excelente incremento na resistência à tração, módulo de elasticidade e deformação, o que indica um efetivo reforço na matriz.

Os valores obtidos para os compósitos com percentual de fibra de 50 % apresentam ótimas propriedades de resistência à tração e módulo de elasticidade, apontando este material como uma alternativa para aplicação em componentes que exigem maior resistência mecânica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPEMIG e CAPES pelo suporte através de bolsa e recursos para a pesquisa.

REFERÊNCIAS

1. SAVASTANO Jr, H. Materiais à base de cimento reforçados com fibra vegetal: reciclagem de resíduos para a construção de baixo custo. 2000, 152p. Tese (Livre-Docência) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo.

2. EIRES, R.; JALALI, S.; CAMÕES, A. Novos compósitos eco-eficientes para aplicações não estruturais na construção. In: CONGRESSO CONSTRUÇÃO, Coimbra, 2007.

3. BLEDZKI, A. K.; GASSAN, J. Composite Reinforced with Celulose Based Fiber. Polymer Science, Elsevier: Oxford, v 24, p. 221-274, 1999.

4. ANGELINI, L. G.; LAZZERI A.; LEVITA G.; FONTANELLI, D.; BOZZI, C. Ramie (Boehmeria nivea (L.) Gaud.) and Spanish Broom (Spartium junceum L.) fibers for composite materials: agronomical aspects, morphology and mechanical properties. Industrial Crops and Products, v.11, p.145-161, 1999.

5. SOARES, I. M. Produção e caracterização de compósitos de matriz epóxi reforçada com fibra de rami para fins de reforço estrutural. 2012, 72p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia.

6. BRAVO NETO, J.; MARGEM, F. M.; MONTEIRO, S. N. Comportamento em tração de compósitos de matriz poliéster reforçados com fibras finas alinhadas de rami. In : 19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais. Campos do Jordão/SP, 21 a 25 de novembro de 2010.

7. SATYANARAYANA, K. G.; GUIMARÃES, J. L.; WYPYCH, F. Studies on lignocellulosic fibers of Brazil. Part I: Source, production, morphology, properties and applications. Composites: Part A, Elsevier, n. 38, p. 1694–1709, 2007.

COMPOSITE HIGH PERFORMANCE POLYESTER MATRIX REINFORCED WITH RAMIE FIBER

ABSTRACT

Ramie fibers have been investigated as reinforcement in polymeric composites, because mechanical properties strength and flexibility. Aiming a new application for these fibers, this paper analyzed the behavior of the composite of polyester resin reinforced with ramie fibers unidirectional aligned with fiber volume fractions of 30 % to 50 %. The composites were molded 3 mm thick, by cold compression (150 to 500 kN) using metallic forms dimension of 20.5 cm × 20.5 cm. Specimens of composites were tested to determine the tensile strength, modulus of elasticity and maximum strain. The results obtained, especially for the composite with 50 % of fibers by volume, demonstrates the great possibility of application of these composites in construction.

Keywords: Composite, Polyester, Ramie fibers, Tensile strength, Modulus of elasticity.