UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DE PÓ DE MADEIRA PARA PRODUÇÃO DE COMPÓSITO CERÂMICO

M. A. Diniz ; M. R. Diniz Junior

IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Rua Senador Salgado Filho, 1559 – Tirol, Natal RN, CEP 59015-000

marcusalexandrediniz@hotmail.com

RESUMO

Os resíduos sólidos aumentam assustadoramente com o crescente avanço tecnológico, de maneira a levar o homem a uma busca incansável por técnicas de reciclagem de modo a diminuição da emissão no ambiente. O presente trabalho consiste no estudo das características e propriedades tecnológicas de tijolos solo-cimento formulados a partir de misturas ternárias de cimento Portland, areia e água, com adição de pó de madeira, que poderão ser utilizados pela indústria, com o intuito de melhoria de desempenho e diminuição do custo de produção. Esses elementos, após pequeno período de cura, garantem resistência à compressão simples, similar à dos tijolos maciços e blocos cerâmicos, sendo a resistência tanto mais elevada quanto maior for à quantidade de cimento empregada. A avaliação dos tijolos confeccionados foi feita utilizando-se ensaios de compressão simples, perda de massa por imersão e absorção de água.  Os resultados experimentais comprovaram a eficiência e o potencial de utilização do resíduo.

Palavras-chave: solo-cimento, resíduos de estação de tratamento, resistência, ensaios tecnológicos.

INTRODUÇÃO

A primeira aplicação conhecida do solo-cimento para edificação residencial é datada de aproximadamente 10.000 anos, na construção da Cidade de Jericó, que foi totalmente construída com solo (porém o estabilizante utilizado era urina animal e dejetos vegetais) (ABIKO, 1995).

Quando ao solo se adiciona cimento Portland comum o material de construção resultante é denominado solo-cimento e segundo Neves (2000) solo-cimento é uma mistura de solo, cimento e água que, quando compactada, adquire a resistência mecânica e a durabilidade necessárias para fins de construção. O solo-cimento é um material de construção bastante antigo e encontra as suas raízes em modificações de um outro material ainda mais antigo, o solo-cinza.

Ao se adicionar cimento ao solo obtém-se um material que não sofre grandes variações volumétricas pela absorção e perda de umidade, não se deteriora completamente quando submerso em água, além de apresentar elevada resistência a compressão e durabilidade por apresentar uma menor permeabilidade (GRANDE, 2003).

Obtém-se solo-cimento pela mistura de solo, pulverizado e umedecido na umidade ótima de compactação, com 7 a 14% de cimento Portland em relação ao volume de solo compactado (VARGAS, 1977).

No Brasil o solo-cimento era utilizado na execução de bases rodoviárias, sendo as pesquisas voltadas para este fim. Em 1948, entretanto, a Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP, propondo um outro uso para este material, publicou seu boletim nº 54 – Casas de paredes de Solo-cimento – no qual, motivada pelo êxito obtido em algumas experiências, propõe a utilização desse material na construção de paredes monolíticas (NEVES, 1978).

Todavia, o primeiro registro oficial do seu uso em edificações no Brasil é na construção, concluída no ano de 1948, da sede da Fazenda Inglesa, no município de Petrópolis – RJ (CONCIANI; OLIVEIRA, 1992).

O solo-cimento é um material alternativo de baixo custo, obtido pela mistura de solo, cimento e um pouco de água, em proporções adequadas. No início, essa mistura parece uma “farofa” úmida e que, após compactação e cura, ela endurece e com o tempo ganha consistência e durabilidade suficiente para diversas aplicações no meio rural e urbano.

A incorporação de resíduos em tijolos de solo-ecológico já vem sendo utilizada em pesquisas científicas, e tem trazido resultados positivos, tanto em termos de características tecnológicas, quanto em termos de preservação ambiental.

Dessa forma, baseado neste panorama, o reaproveitamento de resíduos, significa tanto uma redução financeira de custos como a perspectiva de crescimento industrial sustentável, implicando em melhores condições da qualidade de vida para uma faixa econômica da sociedade.

Este trabalho utiliza o pó de madeira, na incorporação de tijolos solo-cimento. Os resultados experimentais comprovaram a eficiência da adição do resíduo, tornando o tijolo de solo-cimento-resíduo um produto sustentável e viável economicamente.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido através de várias etapas: seleção de matéria prima, mistura e homogeneização, compactação, cura e caracterização.

Seleção de matéria prima

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas amostras de solo do município de São José do Mipibú/RN, cimento portland e resíduo de pó de serra.

Mistura e homogeneização

Os constituintes dos corpos-de-prova, solo, cimento e resíduo foram separados após a pesagem, para posterior conformação. A mistura dos componentes da argamassa foi realizada manualmente, colocando-se num recipiente o cimento para, antes de qualquer coisa, desfazer manualmente pequenos torrões presentes nesse material. Posteriormente foi colocado o solo (nas formulações que possuía esse constituinte), para logo ser adicionado o resíduo, sendo realizada uma rigorosa homogeneização manual até o produto final adquirir coloração uniforme, após essa etapa foi gradualmente inserida água potável e realizada nova homogeneização. A mistura foi transferida do recipiente onde foi realizada a homogeneização para a matriz de conformação, o molde da prensa, é que dá forma ao elemento, que logo após a prensagem é expelido pela mesma.

Caracterização

Ao término da conformação dos corpos-de-prova, os elementos foram colocados sobre uma superfície plana, após 06 (seis) horas da moldagem, e durante os 07 (sete) primeiros dias, os elementos foram mantidos úmidos por meio de sucessivas molhagens (a cada 02 horas) com borrifador, a fim de garantir a cura necessária.

Após o processo de cura os tijolos foram submetidos aos seguintes ensaios de caracterização: Perda de massa por imersão, absorção de água e resistência a compressão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resistência dos corpos de prova

A Tabela 1 apresenta a dosagem seguida da resistência média em função da quantidade de resíduo. Nota-se que a resistência dos tijolos diminui em função do aumento da quantidade de resíduo (pó de serra), a medida que o percentual de resíduo é reduzido e incorporado o solo a resistência sofre um acréscimo.

Conforme pode ser observado na Tabela 1 a seguir, a resistência média dos tijolos, sem e com adição de resíduos (20% e 30%) em ensaio realizado após 15 dias de cura dos corpos-de-prova, atendeu às prescrições da NBR 8492. Esta norma prescreve um valor médio maior ou igual a 2,0 MPa aos sete dias.

TABELA 1: Resistência dos corpos de prova

Dosagem Resistência a compressão Desvio Padrão

Solo + 14% Cimento 4,34 MPa ± 0,04

Resíduo (pó de serra) + 14% Cimento ____ MPa ± 0,02

Solo + 14% Cimento + 50% resíduo 1,37 MPa ± 0,06

Solo + 14% Cimento + 40% resíduo 1,49 MPa ± 0,02

Solo + 14% Cimento + 30% resíduo 2,24 MPa ± 0,04

Solo + 14% Cimento + 20% resíduo 2,39 MPa ± 0,05

PERDA DE MASSA POR IMERSÃO

Foram seguidas as diretrizes do ME 26 – IPT/BNH – Determinação de perda de massa por molhagem e secagem de tijolos solo-cimento – Método de ensaio.  Conforme mostrado na tabela 2 os tijolos apresentaram uma perda de massa bem maior do que os dos padrões especificados na norma, que atribui uma perda de massa para o tijolo de solo-cimento até 5%. Sendo a amostra com percentual de 20% de resíduo o que vem a atender a Norma.

Foi observado que os tijolos moldados com o teor máximo de resíduo obteve uma maior perda de massa acentuada e a medida que o resíduo é aumentado na formulação da massa o tijolo apresenta uma maior perda de massa.

Tabela 2 – Ensaio de Perda de Massa por Imersão.

Dosagem PMI (%) Desvio Padrão

Solo + 14% Cimento 4,5 ± 0,10

Resíduo (Pó de serra)+ 14% Cimento 18,9 ± 0,10

Solo + 14% Cimento + 50% resíduo 8,9 ± 0,07

Solo + 14% Cimento + 40% resíduo 7,3 ± 0,09

Solo + 14% Cimento + 30% resíduo 6,7 ± 0,07

Solo + 14% Cimento + 20% resíduo 4,8 ± 0,07

ABSORÇÃO DE ÁGUA

O ensaio foi realizado de acordo com a NBR-8492 onde os tijolos são secos em estufa até a constância de massa, retirados e pesados. Em seguida, são imersos por 24 horas em água, de onde são retirados para nova pesagem e cálculo dos respectivos valores de absorção. Verificou-se que tanto o traço puro (solo-cimento) quanto amostra com 20% de resíduo atendem a NBR 8492, que prescreve absorção máxima de 20%. Nota-se acréscimos nos valores de absorção conforme se adiciona maiores quantidades de resíduo (Tabela 3). Quanto maior a quantidade de resíduo maior foi à absorção de água.

Tabela 3 – Ensaio de Absorção de água dos corpos-de-prova moldados.

Dosagem Absorção de Água (%) Desvio Padrão

Solo + 14% Cimento 16,2 ± 0,3

Resíduo de Perfuração + 14% Cimento 35,0 ± 0,3

Solo + 14% Cimento + 50% resíduo 28,7 ± 0,3

Solo + 14% Cimento + 40% resíduo 27,6 ± 0,4

Solo + 14% Cimento + 30% resíduo 21,7 ± 0,3

Solo + 14% Cimento + 20% resíduo 19,6 ± 0,3

CONCLUSÃO

Após análise e discussão dos resultados obtidos nos ensaios realizados, conclui-se que:

- Os valores de resistência dos corpos de prova diminuem na proporção em que o resíduo é adicionado.

- Os valores de perda de massa por imersão e absorção de água dos corpos de prova aumentaram com a adição de resíduo.

- A incorporação do resíduo (pó de madeira), em proporções de 20%, na fabricação de tijolos de solo-cimento atenderam as exigências da Norma, demonstrando ser tecnicamente sustentável e viável.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6457: Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Método de ensaio. São Paulo, 1986. 9p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6459: Solo -

Determinação do limite de liquidez. Método de ensaio. São Paulo, 1984. 6p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6508: Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm – Determinação da massa específica. Método de ensaio. São Paulo, 1984. 8p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7180: Solo -

Determinação do limite de plasticidade. Método de ensaio. São Paulo, 1984. 3p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7181: Solo

– Análise granulométrica. Método de ensaio. São Paulo, 1984. 15p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7182: Solo

– Ensaio de compactação. Método de ensaio. Rio de Janeiro, RJ, 1986. 10p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7215: Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro, RJ, 1996. 8p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 8491: Tijolo maciço de solo-cimento. Especificação. Rio de Janeiro, RJ, 1994. 4p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 8492: Tijolo maciço de solo-cimento – Determinação da resistência à compressão e da absorção d´água. Método de ensaio. Rio de Janeiro, RJ, 1984. 5p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10833: Fabricação de tijolo maciço e bloco vazado de solo-cimento com utilização de prensa hidráulica. Procedimento. Rio de Janeiro, RJ, 1989. 3p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10834: Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural. Especificação. Rio de Janeiro, RJ, 1994. 3p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10835: Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural – Forma e dimensões. Padronização. Rio de Janeiro, RJ, 1994. 2p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10836: Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural – Determinação da resistência

à compressão e da absorção de água. Método de ensaio. Rio de Janeiro, RJ, 1994. 2p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 11798: Materiais para sub-base ou base de solo-cimento. Especificação. Rio de Janeiro, RJ, 1990. 2p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 12023: Solo-cimento – Ensaio de compactação. Rio de Janeiro, RJ, 1990. 6p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 5732: Cimento Portland Comum. Rio de Janeiro, RJ, 1991. 5p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 11578: Cimento Portland Composto. Rio de Janeiro, RJ, 1991. 5p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 5735: Cimento Portland de Alto Forno. Rio de Janeiro, RJ, 1991. 5p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 5736: Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. Rio de Janeiro, RJ, 1991. 5p

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 5733: Cimento Portland de Alto Forno. Rio de Janeiro, RJ, 1991. 5p

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 5737: Cimento Portland de Alta Resistência a Sulfatos. Rio de Janeiro, RJ, 1991. 5p

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 13116: Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação . Rio de Janeiro, RJ, 1991. 5p

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Evolução das Pesquisas de Laboratório de Solo-Cimento. PINTO, Carlos de Souza. São Paulo, 1989.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Boletim Técnico 109.  Aplicação de Solo-Cimento em Pequenas Áreas Urbanas. TEIXEIRA, Fernando José. São Paulo, 1986.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Boletim Técnico 112 -  Fabricação de Tijolos e Blocos de Solo-Cimento com a utilização de Prensas Hidráulicas. São Paulo, 1989.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Boletim Técnico 112 - Fabricação de Tijolos e Blocos de Solo-Cimento com a utilização de Prensas Manuais. São Paulo, 1988.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Estudo Técnico 35 Dosagem  das Misturas de Solo-Cimento - Normas de Dosagem. São Paulo, 1986.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Curso intensivo de solo-   cimento. São Paulo, 1979. p. ilust.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND.Curso intensivo de solo- cimento normas de dosagem e métodos de ensaio. São Paulo, 1979. p. ilust.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND – ABCP. Guia básico de utilização do cimento portland. BT-106, 7ª Edição. 2002, São Paulo. 28 p.