INFLUÊNCIA DA DEFORMAÇÃO PRÉVIA NA TEXTURA DE RECRISTALIZAÇÃO DO AÇO AISI 301L.

N. F. Viana (neumanfv@gmail.com),Y. M. Barroso, H. F. G. de Abreu, M. J. G. da Silva. Universidade Federal do Ceará

RESUMO

O aço AISI 301L foi laminado com diferentes níveis de deformação numa temperatura acima da qual não houve o surgimento de martensita induzida por deformação, o que permitiu o estudo da influência da deformação prévia da austenita antes e depois de tratamento térmico de recozimento.. A evolução da textura com a deformação numa temperatura acima da MD e a textura de recristalização foram estudadas neste trabalho. A textura cristalográfica foi determinada pelas  de difração de raios-x e EBSD.

Palavras-chave: textura cristalográfica, deformação prévia, recristalização.

INTRODUÇÃO

A textura cristalográfica devido a deformação plástica em aços inoxidáveis austeníticos com baixa energia de falha de empilhamento, como  é o caso do AISI 301 e 304, é influenciada além de fatores como, nível de deformação, taxa de deformação, modo de deformação pela formação da martensita induzida. A formação de martensita induzida por deformação em aços ainoxidáveis austeníticos influencia a textura de deformação da austenita.

Chowdhury et al.(1) estudaram a textura de deformação do aço AISI 316L , um aço com alta energia de falha de empilhamento e concluíram que o material apresentava inicialmente uma textura com componentes  Cobre {112}<111>, Latão {110}<112> e um espalhamento em torno da textura de Goss {110}<100>. Com o aumento da deformação da componente Cobre reduziu a intensidade enquanto as duas outras aumentaram. Em altas taxas de deformação apareceram componentes da fibra DN {111}<uvw>.

Neste trabalho foi estudada a evolução da textura em amostras laminadas com reduções na espessura de 20, 50 e 80% numa temperatura acima de Md.  Foi também estudada a relação entre a textura de deformação e a de recristalização nestas amostras.

MATERIAIS E MÉTODOS

Tiras de uma chapa de aço 301L foram inicialmente recozidas por 30 minutos a 1090oC. Após o recozimento foram laminadas em laminador laboratorial com reduções na espessura de 20%, 50% e 80%. A laminação foi feita   na temperatura de 350°C, superior a temperatura Md, para que não houvesse formação de martensita induzida por deformação. Este valor foi estimado a partir de formulas empíricas baseadas na composição encontradas na literatura(2)

A composição química do aço utilizado consta na Tab.1 e foi obtida em espectrômetro de emissão óptica .

Tabela 1- Composição química do aço.

| Aço | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301L | <0,03 | 0,63 | 1,61 | 6,62 | 17,51 | 0,23 | 0,24 | Bal. |

Após a laminação, foram determinados os difratogramas das amostras para constatar a inexistência de martensita induzida por deformação.  As figuras de pólos  (111), (200) e (220) foram medidas na meia espessura das amostras, antes e após o recozimento, em um difratômetro de raios-x Philips XPRO com câmara de textura. radiação de Co-Kα. Os picos para a fase austenita se encontram nos ângulos 51,25º, 59,86º e 89,75º que correspondem aos planos de difração. O scan foi feito no modo contínuo, com inclinação máxima de 70º (3).

O recozimento para recristalizar as amostras foi feito na temperatura de temperatura de 1090°C durante 30 minutos seguido de resfriamento na água.

Nas amostras recozidas utilizou-se a técnica de EBSD (difrações de elétrons retro-espalhados) para a determinação da microtextura. O equipamento utilizado foi um microscópio eletrônico de varredura Phillip's XL 30 com uma câmera de EBSD modelo HKL acoplada. O aumento foi definido em 1000x com tamanho de passo de 0,2µm. Os dados obtidos foram processados no software MTEX 3.0, onde foram obtidas as FDOC’s.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Fig.1 são mostrados os difratogramas das amostras deformadas em todos os níveis, antes e após o recozimento. São observados apenas os picos da fase austenita, indicando que a laminação ocorreu numa temperatura acima da temperatura Md.

Figura 1 – Difratograma das amostras (a) 20% antes do recozimento (b) 20% depois do recozimento (c) 50% antes do recozimento (d) 50% depois do recozimento (e) 80% antes do recozimento (f) 80% depois do recozimento.

Na Fig.2 estão as FDOC’s da seção de φ2 = 45° da fase austenita. As amostras têm três diferentes níveis de deformação: 20, 50 e 80%, e têm versões antes e após o recozimento. Com baixa deformação, as componentes de textura mais intensas são Latão e Goss. Observa-se também componentes fracas de Cobre e Cubo girado. Com o aumento da deformação, figuras 2a, 2c e 2e, as componentes Cobre e Cubo girado desapareceram totalmente ficando as componentes Latão e Goss. A componente Goss tornou-se a mais intensa na amostra deformada 80%. Não foi observado o aparecimento de uma componente {111}<uvw> como relatado por Chowdhury et al.(1) para a textura de deformação do aço inoxidável AISI 316. O comportamento da evolução da textura de deformação é típico de outros materiais CFC(4,5,6).

Figura 2 - Seção φ2 igual a 45° para a fase austenita (a) 20% antes do recozimento (b) 20% depois do recozimento (c) 50% antes do recozimento (d) 50% depois do recozimento (e) 80% antes do recozimento (f) 80% depois do recozimento.

Foi observada a pouca variação da textura após o recozimento. A textura de recristalização apresentou as mesmas componentes da textura de deformação. Houve o aparecimento de componentes Cubo e Cubo Girado nas amostras recozidas. Outro resultado encontrado é a relativamente fraca textura da austenita, que é deformada sem que haja transformação martensítica, este resultado está em desacordo com a ideia de alguns pesquisadores que atribuem a baixa intensidade da textura da austenita para alguns aços austeníticos, a transformação martensítica(7).

Na Fig.3, é mostrada a seção φ2 = 45° das FDOC’s para a fase austenita das amostras após o recozimento, e ao lado o mapa obtido por EBSD da região utilizada para o cálculo da FDOC correspondente. No mapa a unidade das dimensões x e y está em µm.

Figura 3 - Seção φ2 igual a 45° para a fase austenita e a região utilizada (a) 20% depois do recozimento (b) 50% depois do recozimento (c) 80% depois do recozimento.

Observa-se que as principais orientações encontradas são próximas as componentes Latão e Goss, isto está de acordo com o que foi encontrado para a macrotextura, porém a intensidade é bem diferente, provavelmente devido a pequena quantidade de grãos utilizados.

Por último, existem trabalhos que consideram texturas de deformação e recristalização em aços como o de Ray et al.(8), mas poucos considerando a deformação prévia da austenita.

CONCLUSÕES

O aumento da deformação reduziu, chegando ao completo desaparecimento da componente de textura Cobre.

As únicas componentes de textura observadas após 50% de deformação foram Latão e Goss..

A textura de recristalização mostrou-se próxima da textura de deformação porém foram observadas as componentes Cubo e Cubo girado.

A recristalização provocou o enfraquecimento das componentes Goss e Latão principalmente em grandes deformações.

Os resultados de ebsd para as amostras recristalizadas confirmaram os resultados de difração de raios-x.

REFERÊNCIAS

1. CHOWDHURY, S. G., SAMAR DAS, P.K. De, Cold rolling behaviour and textural evolution in AISI 316L austenitic stainless steel, Acta Materialia 53 (2005) 3951–3959

2. ABREU, H. F. G., CARVALHO, S. S., NETO, P. L., SANTOS, R. P., FREIRE, V. N., SILVA, P. M. O., TAVARES, S. S. M., Deformation Induced Martensite in an AISI 301LN Stainless Steel: Characterization and Influence on Pitting Corrosion Resistance, Materials Research, Vol. 10, No. 4, 359-366, 2007.

3. CULITY, B. D., Elements of X-Ray Diffraction, Addison Wesley, Massachussets, 1978.

4. DILLAMORE, I. L., ROBERTS, W. T., Rolling Textures in F.C.C. and B.C.C. Metals, Acta Metallurgical, vol. 12,  March 1964

5. R.K.RAY, J. J. JONAS , Transformation textures in steels, Int. Mat. Rev., Vol. 35, No. 1, pp. 1-36 (1990).

6. ABREU, H. F. G., SILVA, M. J. G., HERCULANO, L.F. G., BHADESHIA, H. K. D. H., Texture Analysis of Deformation Induced Martensite in an AISI 301L Stainless Steel: Microtexture and Macrotexture Aspects, Materials Research, Vol. 12, No. 3, 1-00, 2009.

7. RAVI, K. B., MAHATO, B., BANDYOPADHYAY, N. R., BHATTACHARYA, D. K. Comparison of rolling texture in low and medium stacking fault energy austenitic stainless steels. Materials Science and Engineering A. 2005; 394:296-301.

8. RAY, R. K., JONAS, J. J., HOOK, R. E., Cold rolling and annealing textures in low carbon and extra low carbon steels, International Materials Reviews, vol.39 pp. 129-172, 1994.

INFLUENCE OF PRIOR DEFORMATION ON RECRYSTALLIZATION TEXTURE OF STEEL AISI 301L.

ABSTRACT

The steel AISI 301L suffered deformation by cold rolling at various levels at a temperature above which there has been the emergence of deformation induced martensite, which allowed the study of prior austenite deformation. In a later stage samples in all degrees of thickness reduction suffered annealing. The texture evolution due to the deformation and recrystallization effect on Crystallographic texture were studied by techniques of x-ray diffraction and EBSD.

Key-words: Crystallographic texture, prior deformation, recrystallization.

# Text boxes

b)

a)

c)

d)

f)

e)

b)

a)

d)

c)

f)

e)

a)

b)

c)