Características microestruturais de vergalhões de aço submetidos ao processo de auto – revenimento

M. F. O. Barreto

matheusfob@yahoo.com.br

Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMO

A cada dia a construção civil busca novas alternativas para maximizar o uso dos materiais, desde novas ferramentas de cálculo estrutural a novas técnicas de solda em vergalhões. Neste sentido este trabalho se propôs a estudar as características mecânicas de vergalhões de aço auto-revenido destinados à construção civil, elegendo as barras de 6,3 a 25,4mm de diâmetro para o estudo. O processo de resfriamento dos vergalhões, após a laminação, conhecido como auto-revenimento produz um vergalhão com ótimas características mecânicas e com baixo custo para a usina, porem o vergalhão passa a ser constituído por camadas concêntricas com propriedades mecânicas diferentes entre si. Para estudar a influência destas camadas no comportamento mecânico do vergalhão foi feita a caracterização microestrutural por meio de análises em microscópio eletrônico de luz transmitida e de varredura de todas as amostras. A partir dos resultados foi constatado que apenas as barras de 20 e 25mm de diâmetro possuíam um tratamento térmico por auto-revenimento relevante.

Palavras-chave: Técnicas Instrumentais, Vergalhões para Construção Civil, Microestrutura.

1. Introdução

No processo industrial de fabricação do vergalhão para construção civil, uma das formas mais usuais de obtenção que gera um produto com elevada resistência mecânica e baixo custo de produção é chamado industrialmente de Thermex e Tempcore.

Estes processos consistem em produzir um aço que possui a peculiaridade de ser auto-revenido durante o processo de resfriamento, em função da alta diferença de temperatura entre o núcleo, mais quente e a borda mais fria.

Além disso, promovem um aumento de resistência mecânica nos aços através de tratamento térmico com água após processos de laminação a quente e se consolidaram como uma das alternativas mais práticas e rentáveis utilizadas. (FILHO, 2004).

Por esta razão o aço resultante deste processo de fabricação passa a ser constituído por camadas concêntricas com propriedades mecânicas diferentes entre si.

Visando contribuir para a determinação do comportamento mecânico dos vergalhões de aço auto-revenido, este trabalho se propõe a avaliar as características microestruturais destes aços por meio da técnica instrumental de microscopia eletrônica de varredura a fim de evidenciar os diferentes comportamentos das camadas concêntricas no compósito vergalhão.

2. Auto-revenimento Aplicado aos Vergalhões para Construção Civil

Segundo Simon et al. (1984), quando se refere ao processo de fabricação de barras de aço destinadas à construção civil, a indústria busca para o seu produto um alto limite de escoamento e ductilidade, destacando-se o processo Tempcore como uma dos melhores processos de fabricação.

Segundo Economopoulos et al. (1975), basicamente o processo Tempcore consiste em um tratamento térmico especial das barras de aço, realizado após o último passe de laminação, o qual se divide em três etapas básicas.

O vergalhão ao deixar a última cadeia de laminação passa através de uma série de canhões com sistema de resfriamento em água, onde são resfriadas bruscamente pelo contato com um fluxo de água dirigido no mesmo sentido da barra, passando a temperatura superficial da barra de cerca de 1000 ºC para valores próximos de 300 ºC. (Rodrigues et al., 1993).

Neste instante ocorre uma têmpera da camada superficial da barra de aço transformando-se em martensita, enquanto o centro permanece austenítico. A quantidade de martensita transformada cresce do centro para a extremidade da barra. (SIMON et al., 1984).

Ainda segundo Simon et al. (1984), quando o vergalhão deixa o sistema de resfriamento, surge um gradiente de temperaturas ao longo da seção transversal da barra e o calor proveniente do seu centro aquece a camada de martensita, ocorrendo um auto-revenimento. Por último, no leito de estocagem, o centro da barra, austenítico, resfria-se lentamente até a temperatura ambiente, transformando-se em ferrita e perlita.

Na Fig. 1 pode-se visualizar as regiões afetadas através da transferência de calor citada acima.

Figura 1 – Corte em seção transversal de vergalhão com tratamento térmico superficial. (FILHO, 2004).

Considerando três estágios de fabricação, têmpera da camada superficial, auto-revenimento da martensita e a transformação do centro do vergalhão, observa-se como principais parâmetros de controle do processo a taxa de vazão de água durante o resfriamento, o tempo necessário para realizar a têmpera e a temperatura de revenimento das barras no leito de estocagem. (SIMON et al., 1984).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizadas nesta pesquisa, amostras de vergalhões de aço nervurado para construção civil CA-50.

As amostras foram caracterizadas por meio de microscopia ótica e eletrônica de varredura, a fim de se obter informações sobre a influência do tratamento térmico na microestrutura do aço, verificando a formação de camadas concêntricas formadas no aço provenientes do auto-revenimento.

- RESULTADOS

4.1. Amostras

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram adquiridos no mercado sendo escolhidas para os ensaios as barras de 6,3mm, 8,0mm, 10,0mm, 12,5mm, 16mm, 20,0mm e 25mm de diâmetro, mais comumente utilizadas na construção civil.

4.2. Resultados Experimentais e Discussão

4.2.1 Metalografia

Para a identificação das camadas existentes nas barras em decorrência do tratamento térmico superficial foi utilizada a caracterização metalografica de todas as amostras. O procedimento de preparação das amostras consistiu no corte, embutimento, lixamento mecânico, polimento com alumina 1μm e ataque com Nital (2%).

4.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Para a análise microscópica foi definida uma separação do vergalhão em cinco regiões distintas, camadas concêntricas, a fim de que fosse possível detectar variações microestruturais no aço em virtude do tratamento térmico recebido pelos vergalhões na usina. Após a definição das cinco regiões foi feita uma fotografia para cada região com aproximação de 200 vezes para todas as amostras.

Já para a análise via microscópio eletrônico de varredura foi definida uma separação do vergalhão em três regiões distintas, camadas concêntricas. Após esta definição foram feitas uma fotografia para cada região com aproximação de 3000 vezes para todas as amostras.

Nas Figs. 2 a 5 são mostradas as imagens obtidas da microestrutura para a amostra do vergalhão de 6,3 e 20mm de diâmetro.

Na amostra do vergalhão de 6,3mm, podemos notar que na borda existe uma pequena camada de martensita revenida e em todo o restante aparece uma camada aparentemente única formada por perlita e ferrita.

Já na amostra do vergalhão de 20mm, o tratamento térmico ficou mais próximo do esperado para o processo de auto-revenimento, ou seja, a borda junto a superfície do vergalhão constituída por martensita revenida, a região intermediária com a formação de bainita com a presença de traços de martensita, ferrita e perlita e com o núcleo da amostra constituído por perlita e ferrita.

Figura 2 – Micrografia e MEV da seção transversal. a) Barra de 6,3 mm, b) Região 1, c) Região 2, d) Região 3.

Figura 3 – Micrografia da seção transversal. a) Barra de 6,3 mm, b) Região 4, c) Região 5.

Figura 4 – Micrografia e MEV da seção transversal. a) Barra de 20 mm, b) Região 1, c) Região 2, d) Região 3.

Figura 5 – Micrografia da seção transversal. a) Barra de 20 mm, b) Região 4, c) Região 5.

5. Conclusão

Ao avaliar a microestrutura dos vergalhões pelos resultados da microscopia, o rumo da pesquisa mudou, pois foi uma grande surpresa descobrir que apenas as barras de 20mm e 25,4mm de diâmetro possuíam as características de vergalhões auto-revenidos. Todas as demais barras (6.3, 8.0, 10, 12.5 e 16) apresentavam perfis microestruturais estranhos ao esperado.

Em relação aos ensaios, todos foram adequados ao fim desejado, as microscopias ótica e eletrônica de varredura se mostraram importantes ferramentas de investigação e caracterização microestrutural, adequada as análises de vergalhões, tanto em relação ao material quanto ao tamanho das amostras, se mostrando eficaz e confiável.

6. Referências Bibliográficas

ECONOMOPOULOS, M., RESPEN, Y.,LESSEL, G., STEFFES, G., Application of the Tempcore Process to the Fabrication of High Yield Strength Concrete-reinforcing Bars. C.R.M. n. 45, Dez. 1975. p. 01-17.

FILHO, Cláudio Henrique Macedo Alves. Análise da Influência da Taxa de     Resfriamento no Gradiente Microestrutural de Barras Laminadas a Quente Tratadas Termicamente. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba 2004. 133 p.

RODRIGUES, Paulo César de Matos, CETLIN, Paulo Roberto, SILVA, Adriano de Paula e, AGUILAR, Maria Tereza Paulino. Perfil de Temperatura em Aço para Construção Civil Fabricado pelo Processo Tempcore. Revista Metalurgia & Materiais – ABM, v. 49. n. 418. Artigo. jun. 1993.

SIMON, P.; ECONOMOPOULOS, M.; NILLES, P. Tempcore: A New Process for the Production of High-Quality Reinforcing Bars. Iron and Steel Engineering, mar. 1984. p. 53-57

SIMON, P.; ECONOMOPOULOS, M.; NILLES, P. Tempcore, an Economical Process for the Production of High Quality Rebars. Metallurgical Plant and Technology, mar. 1984. p. 80-93.

Microstructural characteristics of steel rebar SUBMITTED TO THE PROCESS OF SELF - Tempering

ABSTRACT

Every day the construction industry seeks new alternatives to maximize use of the materials provided new tools for structural design of the new techniques in welding rods. In this sense, this work proposes to study the mechanical properties of steel rebar self-tempering for civil construction, choosing the bars from 6.3 to 25.4 mm in diameter for the study. The cooling process of rebar, after rolling, known as self-tempering produces a rebar with excellent mechanical properties and low cost to the plant, they put the rebar shall be composed of concentric layers with different mechanical properties among themselves. To study the influence of these layers on the mechanical behavior of rebar microstructural characterization was made by means of electron microscopy analysis of transmitted light and scanning of all samples. From the results it was found that only the bars 20 and 25mm diameter had a heat treatment for self-tempering relevant.

Key-words: Instrumental Techniques, Rebar for Construction, Microstructure.