302-484R

OBTENÇÃO DE CEMENTITA POR MOAGEM MECÂNICA DE ALTA ENERGIA

J. F. M. Borges - Departamento de Física / Universidade Estadual de Ponta Grossa / Av. Carlos Cavalcanti 4748 – Campus Uvaranas, CEP: 84030-900  fborges@uepg.br

M. L. Hneda - Instituto de Física / Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Osvaldo Mitsuyuki Cintho -  Departamento de Engenharia dos Materiais / Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Andrea Paesano Junior - Departamento de Física / Universidade Estadual de Maringá

Estudos têm sido realizados para o entendimento do mecanismo de formação de ligas de Fe e C, bem como as propriedades que as mesmas apresentam. Moagem Mecânica de Alta Energia é um dos tipos de processamento que mais tem crescido nos últimos anos, sendo uma técnica que requer instrumental de baixo custo. Neste trabalho, pós precursores de Fe e C foram misturados sob diferentes concentrações e depois tratados sob diferentes tempos de moagem mecânica de alta energia. O objetivo foi verificar a cinética da interdifusão do C na matriz do Fe e a sua evolução temporal. Os compostos foram caracterizados por difratometria de raios X e por espectroscopia Mössbauer. Houve a formação de duas fases compostas por Fe e C. A espectroscopia Mössbauer mostra que na concentração de 3% de C há uma otimização na obtenção de cementita confirmando que a moagem mecânica proporciona um caminho alternativo para a obtenção da referida estrutura.

Palavras-chave: Cementita; síntese mecânica; Espectroscopia Mössbauer.

Studies have been carried out in order to understand the mechanism of formation of Fe and C alloys as well as their properties. High Energy Mechanical Alloying is one of the processing systems which has been most widely employed in the last few years for being a simple technique which requires relatively low cost equipment.  In this study, Fe and C precursor powders were mixed at different concentrations and later treated for different high energy mechanical Alloying times. The objective was to verify the C interdiffusion kinetics in the Fe matrix and its temporal evolution. The compounds were characterized through X-ray diffractometry and Mössbauer spectroscopy. The formation of two phases composed by Fe and C was observed. The Mössbauer spectroscopy revealed that at the 3% concentration of C there was optimization of the cementite yield confirming that the high energy mechanical Alloying provides an alternative, relatively cheap way to obtain such structure.

Keywords: Cementite; Mechanical alloying; Mössbauer spectroscopy.

INTRODUÇÃO

Existe uma ampla variedade de aços, as quais possuem diferentes concentrações de carbono e ainda outros elementos que melhoram certas propriedades. Há várias maneiras de preparar essas ligas, e é extremamente necessário o estudos relacionados ao entendimento dos mecanismos da formação das mesmas. Uma técnica de preparo, relativamente barata, é a Moagem Mecânica de Alta Energia (MA). A MA em moinho de bolas é um dos tipos de processamento que mais tem crescido nos últimos anos, sendo uma técnica simples e que requer instrumental de baixo custo relativo. Este método de processamento permite preparar sistemas granulares, fases metaestáveis, compostos supersaturados, compostos amorfos, etc, e, portanto, remete à pesquisa e produção de novos materiais. Outra característica da técnica é a redução do tamanho de partículas e/ou cristais precursores, podendo-se alcançar a escala nanométrica(1).

O aumento de teor de carbono eleva a resistência do aço, porém diminui sua ductilidade(2). A solubilidade do carbono é maior no Fe do que no Fe, em virtude dos interstícios serem maiores no primeiro caso. Ultrapassando o teor solúvel do C no Fe (em torno de 2% no Fe) a fase conhecida como carbeto de ferro ou cementita - Fe3C, cresce até atingir a saturação em 6,69 % porcentagem em peso do carbono(2). A partir daí todo carbono extra tende a se agregar na forma de grafita. A cementita é termodinamicamente metaestável, porém, em meios práticos, ela é considerada estável, pois o coeficiente de difusão do C no Fe é muito baixo (2,9 X 10-19 cm2s-1 para temperatura ambiente) e a transformação de cementita em grafita + Fe é praticamente nula(2). Na literatura, encontram-se muitos trabalhos que tratam da moagem mecânica do sistema Fe-C sob diferentes concentrações dos pós iniciais e diferentes tempos de moagem.

Yoo et al. por exemplo, produziram ligas na concentração Fe80C20 por MA usando um SPEX e variando o tempo de moagem de 1 até 24 horas(3). A partir de 2 horas de moagem já se observou a difusão de átomos de carbono na matriz do ferro, e com 6 horas tem-se a ocorrência de uma nova fase atribuído à cementita. Com o aumento do tempo de moagem, foi relatado a ocorrência da diminuição da fração correspondente ao ferro metálico e um aumento da fração relativa à cementita, também foi observado a ocorrência de uma fase amorfa além de outra devido ao carbono difundido na matriz do ferro (contornos de grãos). Yesulkov et al. investigaram o estado inicial da moagem mecânica do sistema Fe-C, usando um moinho planetário (atmosfera de argônio), na razão 85:15.(4) Para a amostra moída a 16 horas, observaram por análise hiperfina, tanto a componente atribuída ao ferro metálico puro (Bhf = 330kOe), como uma distribuição bastante ampla de 50kOe até 330kOe, que foi atribuído a ligas desordenadas ou amorfas. O valor médio da distribuição varia de 220kOe para a amostra moída à 1 hora até 238kOe para a de 16 horas. Após um tratamento térmico de 1 hora a 500oC têm-se duas contribuições: uma do Fe e outra para a cementita com uma distribuição de campo hiperfino bem definida em torno de 208kOe, que aumenta com o aumento do tempo de moagem.

Em outro trabalho, Esulkov et al. focaram o problema relacionado à estrutura da cementita(5). Trabalharam com misturas de Fe e uma fase amorfa de FeC, a razão atômica de Fe em relação a fase amorfa foi de 40:60, as amostras foram moídas e depois tratadas termicamente (sob diferentes temperaturas e tempos). Observaram a ocorrência de duas fases, uma do ferro metálico puro e outra da cementita (estrutura ortorrômbica). Medidas Mössbauer revelam que os parâmetros relacionados à cementita não se alteram de acordo com as temperaturas de tratamento (campo hiperfino médio - Bhf = 205kOe, deslocamento isomérico médio - IS = 0,20 mm/s, desdobramento quadrupolar médio - EQ = 0,02mm/s). Nowosielski e Pilarczyk moeram pós de Fe e C (entre 25 e 150 horas) na concentração Fe – 6,67% mass.C em um SPEX (atmosfera de argônio)(6). Medidas de DRX mostram que os picos relacionados ao Ferro metálico diminuem de acordo com o aumento do tempo de moagem, de modo que surgem picos de difração atribuídos à fase Fe3C para a amostra moída à 150 horas. Tokumitsu et al. realizaram moagem na estequiometria Fe75C25 e observaram o aparecimento de picos de difração referentes à cementita após 5 horas de moagem (picos que são pouco claros, largos e sobrepostos), porém confirmaram esta fase usando a Espectroscopia Mössbauer(7). Para a amostra moída à 10 horas, tem-se um subspectro ferromagnético com campo hiperfino de valor Bhf = 205kOe, o que confirma a presença da cementita. Neste trabalho uma concentração bem menor de carbono foi usada e o objetivo central era a otimização do tempo de moagem para obtenção da fase cementita.

MATERIAS E MÉTODOS

As amostras foram preparadas por meio de pós precursores de Fe e C (pureza mínima de 99,8%) que foram misturados e logo após processados via moagem mecânica de alta energia em moinho SPEX (marca CertPrep, modelo 8000). O frasco e o conjunto de bolas moedoras foram confeccionados em aço cromo SAE 52100. Utilizou-se seis esferas, duas (1/2 in) e quatro (1/4 in). A razão massa das esferas/massa do pó (RMBP) foi de 7:1. Para evitar reações de oxidação dos materiais, a atmosfera foi controlada com gás inerte (Ar). Foram produzidas duas séries com concentrações de carbono variando entre 0,9 e 3 % porcentagem em peso do carbono. As amostras da primeira série foram moídas por 2 horas e as da segunda por 12 horas.

As medidas de difratometria por raios-X foram realizadas a temperatura ambiente, utilizando um difratômetro operando na geometria convencional ( com radiação produzida por um tubo de cobre (K = 1,5425 em angstrons). Os difratogramas foram obtidos no intervalo de 20o a 90o, com velocidade de 1o por minuto. Para a identificação das fases, foi utilizado o banco de dados das fichas do arquivo JCPDS. Os espectros Mössbauer foram obtidos, a temperatura ambiente, usando um equipamento padrão com fonte radioativa de cobalto, dissolvida em matriz de ródio, na geometria de transmissão e com deslocamento isomérico de –0,11 mm/s.

RESULTADOS E DISCUSSÕES	Na figura 1, representa-se todos os difratogramas de raios X para amostras moídas por 2 horas. Observa-se quase que exclusivamente picos referente ao Fe. Não foi detectada nenhuma evolução à medida que aumenta-se a concentração de C. Observa-se que neste tempo de moagem (2 horas) ocorreu apenas a difusão dos átomos de C na matriz do Fe, formando uma solução sólida. Na difrações obtidas para as amostras moídas por 12 horas observa-se traços de cementita em todas concentrações de C sendo mais evidente para 3% de C como mostra a  figura 2. Nas medidas de espectroscopia Mössbauer, variando a concentração de C, para a série moída por 2 horas, apenas um sub-espectro foi necessário para o ajuste, referente ao ferro metálico, concordando com os obtidos através da DRX. Yoo et al(3) observaram a partir de 2 horas de moagem a formação de fases compostas por Fe e C, porém a proporção dos compostos foi Fe80C20, um valor bastante alto quando comparado com as amostras deste trabalho onde a máxima proporção de C é de 3%. Para as amostras moídas por 12 horas em todas as concentrações de carbono a espectroscopia Mössbauer identifica a existência de uma fase relacionada ao Fe (sexteto magnético), outra relacionada à cementita - Fe3C (sexteto magnético com campo hiperfino menor) e uma última, na forma de dubleto central, que pode ser atribuída aos contornos de grãos, onde existe uma certa quantidade de C, mas a mesma não é suficiente para formar a cementita (a qual foi chamada de Fe/C). A figura 3 apresenta o espectro Mössbauer para a amostra com concentração de 3% de carbono e os três sub-spectros teóricos usados no ajuste. Através da área relativa de cada sub-espectro, pode-se calcular a porcentagem da respectiva fase na composição da amostra. Na tabela 1 encontram-se as proporções de cada fase a medida que se aumenta a concentração de C, o mesmo resultado pode ser visto na forma de um gráfico na figura 4. Observamos que a medida que se aumenta a quantidade de C, têm-se uma diminuição da fração correspondente ao Fe metálico e um aumento da fase correspondente à cementita. A fase amorfa (em torno de 5 %) mantém-se constante ao longo do processo.

Tabela 1: Parâmetros Hiperfinos das amostras moídas por 12 horas.

| Amostra | Subespectro | Bhf (kOe) | (mm/s) | Q (mm/s) | (mm/s) | Área (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe1,2C 12h |  - Fe | 330 | -0,11 | 0 | 0,66 | 74,05 |
|  | cementita | 202 | 0,1 | 0,01 | 0,70 | 21,62 |
|  | dubleto | - | 0,11 | -0,95 | 0,55 | 4,32 |
| Fe1,4C 12h |  - Fe | 330 | -0,11 | 0 | 0,34 | 80,70 |
|  | cementita | 204 | 0,13 | 0,01 | 0,5 | 14,31 |
|  | dubleto | - | 0,20 | -0,9 | 0,45 | 4,98 |
| Fe1,8C 12h |  - Fe | 330 | -0,11 | 0 | 0,46 | 76,43 |
|  | cementita | 200 | 0,1 | 0,01 | 0,55 | 18,74 |
|  | dubleto | - | 0,16 | -0,90 | 0,51 | 4,83 |
| Fe2,1C 12h |  - Fe | 330 | -0,11 | 0 | 0,37 | 69,89 |
|  | cementita | 201 | 0,11 | 0,01 | 0,60 | 25,40 |
|  | dubleto | - | 0,14 | -0,90 | 0,59 | 4,70 |
| Fe3,0C 12h |  - Fe | 330 | -0,11 | 0 | 0,52 | 10,41 |
|  | cementita | 205 | 0,1 | 0,01 | 0,62 | 84,12 |
|  | dubleto | - | 0,07 | -0,90 | 0,53 | 5,46 |

CONCLUSÃO

A moagem mecânica de altas energias, uma técnica simples e de baixo custo relativo, se mostrou eficiente para a formação de soluções sólidas de Fe e C. Nas série moída a 12 horas, logo para as concentrações mais baixas de C observamos a formação de fases compostas por Fe e C. A análise através da espectroscopia Mössbauer revela a dissolução de átomos de carbono na matriz do ferro. A medida que aumentamos a concentração de C ocorre uma diminuição na quantidade de Fe às custas de um aumento das fases correspondentes à cementita (Fe3C) e uma fase paramagnética que pode ser interpretada como a superfície de uma certa quantidade de partículas muito pequenas decorrentes da moagem denominada (-Fe/C) que surge da penetração do C nos contornos de grãos. O procedimento seguido para preparação desta amostras mostrou-se como um processo fácil e eficiente para a obtenção da cementita.

AGRADECIMENTOS

Fundação Araucária, CNPq.

BIBLIOGRAFIA

[1] SURYANARAYANA, C.; Mechanical Alloying and Milling. Progress in Materials Science; 46. 2001. p.184.

[2] SILVA, A. L. V. da C. e; MEI, P. R.; Aços e Ligas Especiais. São Paulo. Edgard Blücher editora, 2006. p.646.

[3] YOO, Y.; PAEK, M.; GRENECHE, J. M.; et al. Structural Evolution of Fe80C20 Alloy With Alloying Times. Journal of Applied Physics, 97, 2005.

[4] YESULKOV, E. P.; DOROFEEV, G. A.; ZAGAINOV, A. V.; et al. Initial Stage of Mechanical Alloying in the Fe-C System. Material Science and Engineering, A369: 2004. p.16-22.

[5] ESULKOV, E. P.; DOROFEEV, G. A.; ULYANOV, A. L.; VYTOVTOV, D. A.; On The Problem of the Cementite Structure. The Physics of Metals and Metallography, 102: 2006. p.76-82.

[6] NOWOSIELSKI, R.; PILARCZYK, W.; The Fe C Alloy Obtained by Mechanical Alloying and Sintering. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 18: 2006. p.167-170.

[7] TOKUMITSU, K.; MAJIMA, K.; YAMAMOTO, R.; Transformation of Fe - C System to High Pressured Hexagonal Structrure by Mechanical Alloying of Elemental Powders. Solid State Ionics, 174: 2004. p. 211-214,

# Text boxes

Figura 3 – Espectroscopia Mössbauer da amostra moída por 12 horas com 3% de carbono.

Fig.1 difração de raios-X para amostras moídas por 2 horas com diferentes concentrações de carbono.

Fig.2 difração de raios-X para amostras moídas por 12 horas com concentrações de 3 % de carbono.

Figura 4 - Porcentagem relativa das fases para a série de amostras moída por 12 horas.