SIMULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR DO AÇO SAE 5160 SUBMETIDO AO PROCESSO DE TÊMPERA INTENSIVA

R. N. Penha*, L. C. F. Canale

Departamento de Materiais Aeronáutica e Automobilística da EESC-USP

Av. Trabalhador São-Carlense, 400, São Carlos 13566-590

*rnp@usp.br

RESUMO

Ultimamente, devido aos desafios ambientais e de segurança durante o tratamento térmico de têmpera, há um grande interesse em encontrar alternativas para substituir o resfriamento em óleo mineral. O processo de têmpera intensiva usa água como meio de resfriamento. Este processo parece capaz de promover uma substancial melhora nas propriedades mecânicas, com potencial redução das trincas e distorções dos componentes metálicos temperados. Sabe-se que o aço SAE 5160 é potencialmente suscetível à formação de trincas. Este trabalho objetiva analisar o comportamento da transferência de calor do aço SAE 5160 submetido ao tratamento de têmpera intensiva. Resultados simulados se mostraram promissores na aplicação do processo de têmpera intensiva aos aços mola.

Palavras-chave: têmpera intensiva, tensões residuais, simulação.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que o aumento da taxa de resfriamento durante o processo de têmpera potencializa o surgimento de trincas e distorções. Porém quando a taxa de resfriamento é aumentada ao extremo, a probabilidade surgir trincas e distorções diminui como mostra a Fig. 1 (1). O processo de têmpera que implica no aumento excessivo da taxa de resfriamento foi denominado Têmpera Intensiva e, desde então, centenas de experimentos e modelos computacionais foram desenvolvidos para facilitar o seu uso.

Fig. 1- Probabilidade de trincar em função da taxa de resfriamento.

Além da vantagem anteriormente citada, os componentes tratados com esta técnica também apresentam uma melhora nas propriedades mecânicas, em especial a resistência à fadiga, além das tensões residuais altamente compressivas que são desenvolvidas na superfície (2-3).

A Fig. 2 compara a têmpera convencional ao processo de têmpera intensiva. Percebe-se na Fig. 2 (b) que o resfriamento muito rápido e uniforme propicia a formação de uma casca de estrutura martensítica em toda a superfície, com altas tensões compressivas (1). Por outro lado, no processo convencional, Fig. 2 (a), a transformação da martensita não acontece de maneira uniforme no componente.

Fig. 2- Transformação martensítica durante o (a) processo convencional de têmpera e (b) têmpera intensiva.

Para que um processo seja considerado têmpera intensiva as fases de vapor e de nucleação de bolhas devem ser suprimidas durante o resfriamento, permanecendo apenas a fase convectiva (4). Quando o “processo térmico autorregulado” é eliminado a profundidade da camada endurecida e a resistência de todo o componente metálico aumentam (4). O diâmetro ideal é alcançado quando a tensão superficial compressiva atinge seu valor máximo (3), o que acontecerá se os parâmetros do resfriamento obedecerem a este intervalo 0,8≤Kn≤1, onde Kn é o número de Kondratjev (4).

O material pode se tornar ainda mais resistente se for tratado pela têmpera intensiva (4). Para o resfriamento convectivo direto acontecer deve-se observar a relação a seguir:

(A)

O número de Biot, Bi, é um adimensional e é obtido por:

(B)

onde R é raio do cilindro, h é o coeficiente de transferência de calor e λ a condutividade térmica. Voltando às variáveis da Eq.(A):

(C)

(D)

onde T0 é a temperatura de austenitização, TE a temperatura de evaporação do fluido e Tm a temperatura do meio de resfriamento. A temperatura superficial no início do processo de nucleação de bolhas, , e é obtido pela Eq.(E), e o valor do parâmetro β pela Eq.(F):

(E)

(F)

onde λ’ é a condutividade térmica do líquido, ρ’ a densidade do líquido, ρ’’ a densidade do vapor, g a aceleração da gravidade, σ a tensão superficial, r* o calor latente de evaporação,  a taxa de crescimento da bolha de vapor e Pr o número de Prandtl.

MATERIAIS E MÉTODOS

Um cilindro feito de aço austenítico SAE 304, com diâmetro igual a 50 mm e comprimento de 200 mm, foi austenitizado a 940 °C e temperado em um equipamento de têmpera intensiva laboratorial, utilizando água a 25 °C. A aquisição das curvas de resfriamento foram feitas por 3 termopares localizados no centro geométrico, no meio raio e a 5 mm da superfície do cilindro. Os detalhes do teste, do equipamento e as curvas de resfriamento podem ser obtidos em (5).

A aquisição da curva de resfriamento foi realizada em um componente de aço SAE 304 pelo fato do mesmo não sofrer transformação martensítica, podendo ser reutilizado diversas vezes sem trincar.

O cálculo dos coeficientes de transferência de calor foi feito pelo método inverso de transferência de calor, utilizando o método das diferenças finitas (6). Considerando a condutividade térmica do aço SAE 5160, foi simulada uma curva de resfriamento para este material partir da curva obtida para o aço SAE 304. As tensões térmicas e a curva de resfriamento para o aço 5160 foram calculadas pelo método dos elementos finitos.

Teoria das Condições Térmicas Regulares

A obtenção dos parâmetros utilizados para avaliar o processo de têmpera intensiva seguiu a teoria das condições térmicas regulares (7). Uma breve descrição do método é apresentada a seguir:

(G)

O valor de m é chamado fator de resfriamento, Ti a temperatura da peça, e ti o tempo. O número de Kondratjev pode ser calculado por:

(H)

onde:; a é a difusividade térmica do aço e k é o fator de forma.

O número Kn foi denominado assim em homenagem a Kondratjev, quem desenvolveu a teoria das condições térmicas regulares. Há uma relação universal entre Kn e o número de Bi generalizado, Biν:

(I)

onde S é a área superficial e V o volume. A Eq.(I) pode ser relacionada como:

(J)

Cálculo da Fração de Martensita

A transformação martensítica é caracterizada por sua natureza atérmica. Na maioria dos casos, o volume da reação é obtido virtualmente independente do tempo:

(K)

onde β≈-0.011, Vα´ é a fração de martensita e T é a temperatura de resfriamento inferior a Ms. Esta é a equação de Koistinen e Marburger. O tempo de resfriamento não interfere nesta relação por consequência do resfriamento e nucleação muito rápidos, tão rápidos que o tempo consumido pode ser desprezado (8).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o meio de resfriamento considerado, água a 25 °C, o parâmetro β é igual a 3, resultando em = 24 °C. A temperatura de austenização foi de 940 °C e considerando um valor médio para a condutividade térmica do aço SAE 5160, verificou-se que o número de Biot deveria apresentar um valor de no mínimo 16, para que este processo pudesse ser considerado um resfriamento convectivo direto.

A Tabela 1 mostra os números adimensionais de Kondratjev e Biot, o coeficiente de transferência de calor e a taxa de resfriamento. Estes parâmetros de resfriamento foram obtidos considerando a temperatura no núcleo do cilindro igual a 700 °C. Conclui-se que a velocidade do fluxo de água foi capaz de reproduzir o processo de têmpera intensiva para o aço SAE 5160, pois o Bi obtido de 27 pelo processo supera valor requerido de 16, assim como o valor Kn=0,93 também é maior que o mínimo necessário de 0,8.

Tabela 1 – Características do resfriamento quando o núcleo atinge 700 °C.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Kn [] | 0,93 |
| Bi [] | 27 |
| h [W m-2 °C-1] | 26466 |
| T.R. [°C/s] | 26 |

Sabe-se que a principal utilização do aço SAE 5160 é na fabricação de molas. Além disso, este material também é conhecido por sua grande suscetibilidade a trincas e distorções devido a sua composição química, requerendo, portanto, um controle severo das condições de têmpera. Desta forma a aplicação de técnicas que minimizem as trincas é de interesse não apenas acadêmico como também industrial.

A Fig. 3 mostra a curva de resfriamento no centro da amostra e a fração volumétrica de martensita calculada pela Eq.(K). Estes resultados também foram obtidos na superfície do cilindro e podem ser vistos na Fig. 4. De acordo com a Figs. 3 e 4 estima-se que ao final do tratamento centro apresente uma microestrutura com aproximadamente 70% de martensita e a superfície com 92%.

Fig. 3 – Temperatura e fração do volume de martensita em função do tempo de resfriamento no centro do cilindro.

Fig. 4 – Temperatura e fração do volume de martensita em função do tempo de resfriamento na superfície do cilindro.

Uma vez que a têmpera intensiva objetiva a obtenção de benefícios principalmente na superfície, a Fig. 5 mostra as tensões térmicas residuais ao longo do raio do cilindro. Ao final do tratamento as tensões residuais térmicas na superfície são da ordem de -470 MPa.

Fig. 5 – Tensão axial e fração do volume de martensita em função do tempo de resfriamento na superfície do cilindro.

CONCLUSÕES

Este trabalho mostrou uma forma alternativa em se modelar a transferência de calor de um metal baseando em dados experimentais de outro. Os resultados de transferência de calor apresentados mostraram que o processo de têmpera intensiva tem um grande potencial de aplicação para tratar os aços molas, uma vez que a susceptibilidade a trincas é a maior desvantagem destes materiais. Baseando-se nestes resultados, torna-se viável investir em testes experimentais utilizando o aço SAE 5160.

REFERÊNCIAS

- N.I., Kobasko, “Intensive Steel Quenching Methods. Theory and Technology of Quenching”, Springer-Verlag, New York, N. Y., 1992, pp. 367-389.

- M.A. Aronov, N.I. Kobasko, J.A. Powell, 2002;"Review of Pratical Application of Intensive Quenching Methods for Steel Parts";Proc. 13th IFHTSE/ASM Congress, Columbus, OH.

- M.A. Aronov, N.I. Kobasko, J.A. Powell, “Basic Principles, Properties and Metallurgy of Intensive Quenching” Technical Paper Series, Paper Number 2002-01-1338, 2002.

- N.I. Kobasko, “Quenching apparatus and method for hardening steel parts”, US Patents, n°6.364.947, 2002.

- R.N. Penha, A.C. Canale, L.C.F. Canale, “Evaluation of an intensive quenching system through the heat transfer characterization. In: IFHTSE 19th Congress, 17-20 October 2011, Glasgow Scotland. CD-ROM, 5p.

- Canale, L.F.C.; Sarmiento, G. S.; Totten, G.E.; Felde, I.; Penha, R. N. Effect of vegetable oil oxidation on the ability to harden AISI 1045 and 4140 steel.  In: Congresso Anual da ABM, 60, 2005, Belo Horizonte. Anais. São Paulo: ABM, 2005.  v.CD-ROM.  p.3209-3217

- N.I Kobasko, “Regular Thermal Process and Kondratjev Form Factors”, in Intensive Quenching Systems: Engineering and Design, 2010, p.91-106.

- H. K. D. H. Bhadeshia, “Martensite in Steels”, Materials Science & Metallurgy, disponível em: http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2002/martensite.html

SIMULATION OF HEAT TRANSFER OF SAE 5160 STEEL SUBMITTED TO INTENSIVE QUENCHING PROCESS

ABSTRACT

Lately, due to environmental and security challenges, there is a great interest in finding alternatives quenchants for replacing mineral oil.  The intensive quenching process uses water as quenchant. This process seems to be capable to promote a substantial improvement in mechanical properties, with potential reduction of distortion and cracking of metal components. SAE 5160 steel is known as a material potentially susceptible to cracking. This work aims to evaluate the SAE 5160 behavior when submitted to intensive quenching. Simulated results showed that intensive quenching is a promising technic of heat treatment applied on spring steel.

Key-words: intensive quenching, thermal residual stresses, simulation.