COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DA LIGA Ti-6Al-4V

EM SOLUÇÕES AQUOSAS

V. M. C. A. Oliveira (1); M. J. R. BARBOSA (1); A. ROBIN (1)

Departamento de Engenharia de Materiais-Escola de Engenharia de Lorena (1)

Universidade de São Paulo

Pólo Urbo-Industrial Gleba AI-6, Fazenda Mondezir - Lorena/SP

CEP: 12.600 970. Caixa Postal: 116.

veronicamcao@ppgem.eel.usp.br

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento eletroquímico da liga Ti-6Al-4V em soluções de 3,5 % NaCl, HCl 2M e NaOH 2M nas temperaturas de 25 e 60 °C. A liga Ti-6Al-4V apresentou um comportamento passivo nas soluções de NaCl e NaOH e um comportamento ativo com transição ativo-passiva na solução de HCl. A ordem crescente de resistência à corrosão da liga nos diversos meios foi: HCl < NaOH < NaCl. O aumento da temperatura diminuiu a resistência à corrosão da liga em todas as soluções. Nas soluções de NaCl e HCl a 60 °C observou-se a ruptura do filme passivador durante a polarização potenciodinâmica anódica.

Palavras-chave: Ti-6Al-4V, corrosão, técnicas eletroquímicas

INTRODUÇÃO

Ligas de titânio são amplamente utilizadas nos setores automobilístico, aeronáutico e biomédico. Apesar de não ser um material barato apresenta um conjunto de características mecânicas e físico-químicas que justificam sua utilização ao invés de outros materiais menos onerosos (1,2). O titânio e suas ligas apresentam excelente resistência à corrosão em vários ambientes, especialmente oxidantes e neutros. A resistência à corrosão do titânio é devida à formação de um filme óxido protetor e fortemente aderente, composto principalmente por TiO2, que se forma instantaneamente na presença de oxigênio (3). No entanto, este filme não é estável em meios redutores contento, por exemplo, fluoretos, cloridratos e ácido sulfúrico, resultando em dissolução da camada superficial passivadora e posterior exposição do substrato ao meio. Esses efeitos são mais severos na medida em que a concentração e temperatura do meio aumentam (4,5). Ti-6Al-4V é uma liga do tipo α+β de grande aplicabilidade, sendo assim, vários são os esforços em se caracterizar, entender e melhorar as propriedades mecânicas e físico-químicas desta liga (5-7). Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento eletroquímico da liga Ti-6Al-4V em soluções aquosas e insere-se num projeto mais amplo visando a comparação das propriedades mecânicas, de resistência à corrosão e à oxidação em altas temperaturas da liga Ti-6Al-4V como recebida e após tratamentos de nitretação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho foi utilizada a liga Ti-6Al-4V de microestrutura tipo basket wave, conhecida como Widmansttäten.

Amostras de 8 mm de diâmetro e 17 mm de comprimento foram embutidas a quente em um suporte de PTFE (teflon) (A = 0,5 cm²). O contato elétrico foi feito através de uma haste de tântalo recoberta com cobre.

As soluções foram de NaCl 3,5% em massa, HCl 2M e NaOH 2M. As temperaturas das soluções foram de 25 °C e 60 °C. Uma folha de platina (Pt) (A = 18 cm²) serviu de contra-eletrodo. Todos os potenciais foram referidos ao potencial do eletrodo de calomelano saturado (ECS), E ECS = + 0,242 V/ ENH.

O estudo eletroquímico foi feito usando as seguintes técnicas: medida do potencial em circuito aberto versus tempo; polarização catódica e anódica com velocidade de varredura do potencial de 1 mV/s e medida de impedância eletroquímica no potencial de corrosão com amplitude do sinal de 10 mV e frequências de 0,01 Hz a 100 kHz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Medidas do potencial em circuito aberto e polarização potenciodinâmica.

A Fig. 1 apresenta as curvas de potencial em circuito aberto versus tempo, obtidas à temperatura ambiente (25 °C) e a 60 °C, respectivamente, nos meios 3,5 % NaCl, HCl 2M e NaOH 2M.

Figura 1 Potencial em circuito aberto versus tempo nos meios 3,5 % NaCl, HCl 2M e NaOH 2M: a) 25 °C; b) 60 °C.

A Fig. 1 demonstra que o potencial da liga Ti-6Al-4V em NaCl nas duas temperaturas se torna mais positivo com o tempo e tende a se estabilizar. Este comportamento sugere a formação e crescimento de um filme passivador. Ocorre um fenômeno similar para a liga em NaOH a 25 oC. No entanto, em NaOH a 60 oC, o potencial aumenta inicialmente, passa por um máximo e se desloca na direção dos potenciais mais negativos, até também se estabilizar. Este comportamento sugere a formação de um filme passivador, mas com menor estabilidade. Em HCl nas duas temperaturas, o potencial da liga diminui com o tempo de exposição e tende a se estabilizar em potenciais mais negativos. Este comportamento sugere um comportamento ativo da liga neste meio (3,5). Os valores de Ecorr são apresentados nas Tabs. 1 e 2. A ordem crescente de nobreza da liga nos diferentes meios é: HCl < NaOH < NaCl.

Tabela 1 – Parâmetros eletroquímicos da liga Ti-6Al-4V, a 25 °C, nos meios 3,5 % NaCl, HCl 2M e NaOH 2M.

| Soluções | Parâmetros |
| --- | --- |
|  | i corr (A/cm²) | i crít (A/cm²) | i pass (A/cm²) | Ei=0 (V) | Ecorr (V) |
| HCl | 5,37x10-5 | 3,42x10-5 | 1,28x10-5* | -0,70 | -0,69 |
| NaOH | 3,01x10-6 |  | 2,09x10-5** | -0,35 | -0,26 |
| NaCl | 9,34x10-7 |  | 6,7x10-6** | -0,39 | -0,10 |

* medido a 1 V/ECS

** medido a 0,5 V/ECS

Tabela 2 – Parâmetros eletroquímicos da liga Ti-6Al-4V, a 60 °C, nos meios 3,5 % NaCl, HCl 2M e NaOH 2M.

| Soluções | Parâmetros |
| --- | --- |
|  | i corr (A/cm²) | i crít (A/cm²) | i pass (A/cm²) | Ei=0 (V) | Ecorr (V) |
| HCl | 1,85x10-4 | 2,44x10-4 | 3,6x10-5* | -0,76 | -0,65 |
| NaOH | 7,23x10-6 |  | 3,68x10-5** | -0,50 | -0,43 |
| NaCl | 4,82x10-7 |  | 1,07x10-5** | -0,46 | -0,03 |

* medido a 1 V/ECS

** medido a 0,5 V/ECS

O comportamento da liga nas soluções de NaCl e NaOH é chamado de espontaneamente passivo e o comportamento da liga na solução de HCl é chamado de espontaneamente ativo.

As curvas de polarização potenciodinâmica estão representadas nas Figs 2, 3 e 4, a 25 °C e a 60 °C, para os meios 3,5 % NaCl, NaOH 2M e HCl 2M.

Figura 2. Curva de polarização potenciodinâmica da liga Ti-6Al-4V em solução de 3,5 % NaCl, nas temperaturas de 25 e 60 °C.

Figura 3. Curva de polarização potenciodinâmica da liga Ti-6Al-4V em solução de NaOH 2M, nas temperaturas de 25 e 60 °C.

Figura 4. Curva de polarização potenciodinâmica da liga Ti-6Al-4V em solução de HCl 2M, nas temperaturas de 25 e 60 °C.

Pode-se observar nas Figuras 2, 3 e 4, um comportamento passivo da liga nas soluções de NaCl e NaOH e um comportamento ativo em meio HCl com a existência de uma região de transição ativo-passiva nesta última.

Dos valores das densidades de corrente de corrosão (Tabs. 1 e 2), pode se deduzir que a ordem crescente da resistência à corrosão é: HCl < NaOH < NaCl. O aumento da temperatura conduziu a uma redução da resistência à corrosão da liga em HCl e NaOH. Em NaCl este aumento de temperatura levou a uma leve redução da densidade de corrente de corrosão.

Em HCl, os valores de icrit são de 3,42x10-5 A/cm² a 25 °C e de 2,44x10-4 A/cm² a 60 °C, demonstrando que o aumento da temperatura dificulta a passivação. Nas soluções de NaOH e NaCl os valores de ipass foram os seguintes: 2,09x10-5 e 6,7x10-6 A/cm² a 25 °C; 3,68x10-5 e 1,07x10-5 A/cm² a 60 °C, respectivamente. Isso indica que o filme passivador é mais estável em NaCl, e que a estabilidade do filme passivador diminui com o aumento da temperatura em ambos os meios.

Nota-se nas Figuras 2 e 4 a ruptura do filme passivador em soluções de NaCl e HCl a 60oC, decorrente da ação dos íons cloretos.

3.3.2. Medidas de impedância eletroquímica

As Figs. 5, 6 e 7 apresentam os diagramas de Nyquist para a liga de Ti-6Al-4V, nas soluções 3,5 % NaCl, NaOH 2M e HCl 2M, a 25 e a 60 °C.

Figura 5. Diagrama de Nyquist para a liga Ti-6Al-4V, em solução 3,5 % NaCl, a 25 e 60 °C.

Figura 6. Diagrama de Nyquist para a liga Ti-6Al-4V, em solução NaOH 2M, a 25 e 60 °C.

Figura 7. Diagrama de Nyquist para a liga Ti-6Al-4V, em solução HCl 2M, a 25 e 60 °C.

As Figs. 8 e 9 apresentam os diagramas de Bode, a 25 e a 60 °C, nas soluções 3,5 % NaCl, NaOH 2M e HCl 2M.

Figura 8. Diagrama de Bode (fase vs frequência) para a liga Ti-6Al-4V, nas soluções de 3,5 %  NaCl, NaOH 2M e HCl 2M, a 25 e 60 °C.

Figura 9. Diagrama de Bode (módulo vs frequência) para a liga Ti-6Al-4V, nas soluções de 3,5 % p. NaCl, NaOH 2M e HCl 2M, a 25 e 60 °C.

De forma geral, a liga Ti-6Al-4V apresentou comportamento quase capacitivo em todas as soluções e nas duas temperaturas estudadas, permanecendo em faixas amplas de frequências intermediárias com ângulo de fase máximo próximo a -90 ° (~ -80° a 25 °C, ~ -75 ° a 60 °C) (Fig. 8); e com inclinação da reta do gráfico log IZI x log (freq.) (Fig. 9) próxima de -1 (8).

Observa-se nas Figs. 5, 6 e 7 que o aumento da temperatura diminui o diâmetro dos semicírculos o que indica uma diminuição da resistência à corrosão.

Os valores de impedância a baixas freqüências (Fig. 9) confirmam que a ordem crescente de resistência à corrosão da liga nas diversas soluções é: HCl < NaOH < NaCl.

CONCLUSÕES

A ordem crescente de resistência à corrosão da liga nos diversos meios foi: HCl < NaOH < NaCl. O aumento da temperatura diminuiu a resistência à corrosão da liga em todas as soluções. Nas soluções de NaCl e HCl a 60 °C observou-se a ruptura do filme passivador durante a polarização potenciodinâmica anódica associada à corrosão localizada por pites decorrente da ação dos íons cloretos.

REFERÊNCIAS

(1) LEYENS, C.; PETERS, M. Titanium and titanium alloys: fundamentals and applications. Weinheim: WILEY-VCH, 2003.

(2) SAGARA, M.; TAKAYAMA, I.; NISHIDA, T. Application of titanium for automotive use in Japan. Nippon Steel Technical Report, n. 62, p. 23-28, 1994.

(3) REVIE, R. W.; UHLIG, H. H. Corrosion and Corrosion Control. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008.

(4) KRISHNAN, V.; KRISHNAN, A.; REMYA, R.; RAVIKUMAR, K. K.; NAIR, S. A.; SHIBLI, S. M. A.; SUKUMARAN, K.; KUMAR, K. J. Development and evaluation of two PVD-coated β-titanium orthodontic archwires for fluoride-induced corrosion protection. Acta Biomaterialia, v. 7, p. 1913-1927, 2011.

(5) ATAPOUR, M.; PILCHAK, A. L.; SHAMANIAN, M.; FATHI, M. H. Corrosion behavior of Ti-8Al-1Mo-1V alloy compared to Ti-6Al-4V. Materials and Design, v. 32, p. 1692-1696, 2011.

(6) Eylon, D.; Fujishiro, S.; Postans, P. J.; Froes, F. H. high-temperature titanium alloys – A review. Journal of Metals, v. 36, p.55–62, 1984.

(7) ES-SOUNI, M. Creep deformation behavior of three high-temperature near α-Ti alloys: IMI 834, IMI 829, and IMI 685. Metallurgical and Materials Transactions A, v.32a, p. 285-293, 2001.

(8) KUMAR, S.; NARAYANAN, T. S. N.; RAMAN, S. G. S.; SESHADRI, S. K. Thermal oxidation of Ti-6Al-4V alloy: Microstructural and electrochemical characterization. Materials Chemistry and Physics, v. 119, p. 337-346, 2010.

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF Ti-6Al-4V ALLOY IN AQUEOUS SOLUTIONS

ABSTRACT

The aim of this work was to study the electrochemical behavior of Ti-6Al-4V in aqueous solutions. The electrochemical behavior of the Ti-6Al-4V alloy was evaluated in 3.5% NaCl, and 2 M NaOH and 2M HCl solutions, at 25 and 60 ° C. The Ti-6Al-4V alloy showed a passive behavior in NaOH and NaCl solutions and an active behavior with an active-passive transition in HCl solution. The order of increasing corrosion resistance of the alloy was: HCl <NaOH <NaCl. The increase in temperature decreases the corrosion resistance of the alloy in all solutions. In the solutions of NaCl and HCl at 60° C, the breakdown of the passive film during anodic polarization was observed.

Keywords: Ti-6Al-4V, corrosion, electrochemical techniques

# Text boxes

a)                                                                                                b)