AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE SUPERFÍCIE E DO DESGASTE ABRASIVO DE REVESTIMENTOS APLICADOS EM HASTES DE CILINDROS HIDRÁULICOS PELAS TÉCNICAS DE ASPERSÃO (HVOF) E ELETRODEPOSIÇÃO

R. M. Castro1, A. S. Rocha2, L. C. C. Cavaler1, N. Z. Kejelin1, F. M. Marques1

Rua Pascoal Meller, 73 - CEP 88.805-380 - CP 362 - Criciúma - SC - Brasil.

e-mail: richard.castro@satc.edu.br

1Departamento de Engenharia Mecânica – Faculdade SATC

2Laboratório de Transformação Mecânica (LdTM) - UFRGS

RESUMO

Devido à necessidade de obtenção de uma superfície resistente ao desgaste e a oxidação, os cilindros hidráulicos são tradicionalmente revestidos com cromo duro eletrodepositado. Todavia, este tipo de revestimento apresenta uma redução gradual do coeficiente de atrito, interferindo diretamente na lubrificação da haste, ocasionando danos aos elementos de vedação e promovendo consequentes vazamentos. Outro apelo contrário à utilização do processo de revestimento com cromo é a presença, em elevados níveis, de cromo hexavalente Cr+6, apresentando alto poder cancerígeno e de contaminação ambiental. Atualmente, o processo de aspersão térmica de alta velocidade (HVOF - High Velocity Oxi-Fuel) se caracteriza como uma técnica de revestimento alternativa ao cromo duro, utilizando materiais compósitos que propiciam baixas taxas de desgaste. Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho do revestimento WC-CoCr aspergido pelo processo HVOF, em comparação ao revestimento de cromo duro eletrodepositado, através das técnicas de análise microestrutural, ensaio de desgaste e  medições de rugosidade.

Palavras-chave: Cromo duro, Aspersão térmica, HVOF, Desgaste, Cilindros hidráulicos.

1. INTRODUÇÃO

O desgaste é um dos grandes problemas encontrados nas indústrias em componentes que ficam submetidos a esforços de fricção, como por exemplo os cilindros hidráulicos. Esses componentes além de trabalharem da forma citada, ainda dependem da eficiência de filtragem do fluido para que o desgaste não seja ainda mais acentuado pelos agentes contaminantes internos(1,2). Além desse meio contaminante, os cilindros hidráulicos estão sujeitos à contaminação externa, devido à ação linear que é produzida pela haste na movimentação das cargas, acarretando como consequência as fugas de óleo e a perda de sua  eficiência.

Há muito tempo a eletrodeposição de cromo duro tem sido uma prática comumente utilizada para proteger hastes de cilindros hidráulicos contra desgaste, corrosão e para dar uma melhor condição superficial, minimizando os efeitos de vazamento de óleo(3).

Existem vários processos que estão sendo avaliados e/ou aplicados como fontes alternativas para a cromagem, incluindo-se a deposição química e física de vapor (CVD - Chemical Vapor Deposition e PVD - Physical Vapor Deposition ) e aspersão térmica. Estudos mostram que a técnica de asperção térmica ultrasônica (HVOF – High Velocity Oxygen Fuel) vem sendo empregada na fabricação de hastes hidráulicas, apresentando um aumento considerável na vida útil dos componentes que interagem com essa superfície(4). As três ligas utilizadas em HVOF que são promissoras na substituição do cromo são: 83%WC-17%Co,  86%WC-10%Co-4%Cr e  Tribaloy 400, 28% molibidênio, 8% cromo, 2.5% silício e cobalto em equilíbrio(5).

Basicamente há duas razões por trás das atividades para substituir o cromo duro como revestimento de componentes hidráulicos. O principal impulsionador é a restrição sobre os níveis permitidos de cromo hexavalente (Cr+6), altamente cancerígeno e em segundo lugar, a necessidade de uma considerável melhoria na eficiência dos componentes hidráulicos, aumentando a vida útil dos elementos de vedação e hastes(6). Para isso um bom revestimento deve cumprir também requisitos de acabamento, ou seja, a eficácia de um revestimento também está condicionada aos parâmetros de rugosidade, como Ra, Rz e Rmáx [μm] e com a área total de apoio da vedação, chamado de parâmetro Rmr [%](7). Estudos mostram que para se obter um bom funcionamento das vedações sobre as hastes, um ótimo Ra deve ter seu valor correspondente a 0,2 μm e um Rmr de 80 %(8).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Visando-se estabelecer um comparativo quanto à microestrutura, resistência ao desgaste, dureza e rugosidade entre os revestimentos, foram utilizados neste trabalho os processos de eletrodeposição de cromo duro e, aspersão térmica HVOF com material de adição a base de carboneto de tungstênio (WC). Como substrato, foram fabricados corpos de prova (CP) em aço AISI/SAE 1045 de 50 mm de diâmetro, cuja composição química está apresentada na Tab. I.

Tabela I – Composição química do aço AISI/SAE 1045

| Composição Química (% em peso) |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
| 0,45 | 0,16 | 0,70 | 0,013 | 0,030 | 0,11 | 0,093 |

Foi preparado CP cilíndricos de 30 x 30 mm para a análise metalográfica e de microdureza  conforme Fig. 1(a), atendendo os requisitos superficiais exigidos para a desposição de cada revestimento. Para o ensaio de desgaste abrasivo e medições de rugosidade, foram feitos de acordo com a Tab. II e representados de acordo com a Fig. 1(b).

a

b

Figura 1 – Corpos de prova utilizados na caracterização dos revestimentos

Tabela II – CP utilizados no ensaio de desgaste e medições de rugosidade

| Quant. | Formato dos CP e revestimentos | Ensaios/medições |
| --- | --- | --- |
| 05 | Retangular 11 x 25 x 52 mm (WC10Co4Cr) | Desgaste (ASTM G65) e Rugosidade |
| 05 | Retangular 11 x 25 x 52 mm (Cromo duro) | Desgaste (ASTM G65) e Rugosidade |

Para atender as especificações quanto à deposição do revestimento aspergido, os substratos foram jateados com óxido de alumínio (Al2O3) granulometria 24 (mesh), conferindo um parâmetro de rugosidade (Ra) de 6,4 µm.

Os revestimentos depositados pelo processo HVOF, foram fabricados utilizando-se o equipamento TAFA/PRAXAIR JP-5000 – modelo 5120, com pistola modelo JP5000. Os parâmetros de aspersão térmica estão expressos nas Tab. III e o material escolhido para a deposição foi o WOKA 3653 (86%WC-10%Co4%Cr), fabricado pela SULZER METCO.

Tabela III – Parâmetros da aspersão utilizados na deposição do WC-CoCr

| Descrição | Unidades |  | Descrição | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamanho do canhão | 152,4 mm |  | Pressão do oxigênio | 9,7 ± 0,3 bar |
| Distância da pistola ao CP | 305 mm |  | Vazão do oxigênio | 72,59 l/h |
| Taxa de alimentação | 90 g/min |  | Pressão do querosene | 9,1 ± 0,3 bar |
| Pressão do nitrogênio | 15 ± 1 bar |  | Vazão do querosene | 23,2 l/h |
| Vazão do nitrogênio | 311,48 ± 0,3 l/h |  | Pressão da combustão | 7,0 ± 0,3 bar |

Ao término do processo de deposição dos revestimentos, os corpos de prova foram submetidos ao processo de acabamento superficial de forma manual, através das técnicas de lixamento e polimento, para possivelmente adquirir uma rugosidade adequada ao uso em hastes de cilindros hidráulicos.

Após o processo de deposição e acabamento superficial, seguiu-se para a caracterização microestrutural dos revestimentos depositados, onde foram seccionadas os corpos de prova (Fig. 1a) para análise metalográfica e a obtenção dos perfis de microdureza Vickers HV0.01. Essas medições e imagens foram adquiridas com auxílio de um microdurômetro modelo HMV-02 TADW - SHIMADZU, e as imagens foram capturadas com ampliações de 200x e 500x, empregando-se ume microscópico ótico, modelo BX 51M – OLYMPUS.

Com o objetivo de caracterizar as propriedades de resistência ao desgaste foi empregado o ensaio de desgaste por roda de borracha e areia (ASTM G65-00), através dos corpos de prova (Fig. 1b). Nesse ensaio, foram utilizados os parâmetros de acordo com a Tab.IV. A resposta frente ao desgaste (perda de volume) foi obtida conforme a norma ASTM G65 , Eq.(A).

(A)

Tabela IV – Parâmetros do ensaio de desgaste

| Dados do ensaio | Valores |  | Dados do ensaio | Valores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro da roda de borracha | 228,6 mm |  | Granulometria da areia | 0,212 a 0,300 mm |
| Tempo do ensaio | 30 min |  | Vazão de areia (SiO2) | 320 g/min |
| Rotação da roda de borracha | 200 rpm |  | Carga aplicada | 130 N |

As condições superficiais dos CP para a realização desse ensaio estão de acordo com a rugosidade Ra, denominado pela ASTM G-65, limitado em 0,8 μm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Fig. 2a e 2b apresentam uma sequência de micrografias obtidas após a análise por microscopia ótica dos dois revestimentos estudados WC-CoCr e cromo duro, Fig. 3a e 3b respectivamente.

Porosidade

Estrutura lamelar

Incrustação de abrasivos

Película de óxidos

Revestimento

b

a

Substrato

Figura 2 – Micrografias da camada aspergida com WC-CoCr por HVOF. (a) ampliação de 200x e (b) ampliação de 500x

Revestimento

b

a

Micro fissuras

Substrato

Figura 3 – Micrografias da camada de cromo duro eletrodepositado. (a) ampliação de 200x e (b) ampliação de 500x

Em relação às microestruturas encontradas nos revestimentos de WC-CoCr depositadas por HVOF, foi possível observar a característica lamelar típica de revestimentos aspergidos, contendo em seu contorno uma discreta película de óxidos. Observa-se também que houve incrustações de partículas abrasivas, provavelmente oriundas do processo de jateamento.

O nível de porosidade indicado na Fig. 2b foi avaliado segundo um software de análise de imagem (Image-Tool). Os revestimentos a base de carboneto de tungstênio apresentam-se com uma porosidade média de 1,0 % com um desvio padrão de 0,26 %, estando de acordo com o critério especificado pelo fabricante SULZER METCO,  (porosidade média menor que 1,0%).

Conforme as análises metalográficas, o revestimento de WC-CoCr apresentou espessura média de 167 μm, com desvio padrão de 7,05 μm. Por outro lado, o corpo de prova de cromo duro obteve uma espessura média de 101 μm com um desvio padrão de 3,65 μm, sugerindo que a manutenção da espessura é mais regular no processo de eletrodeposição de cromo duro. Estudos mostram que as espessuras dos revestimentos de cromo duro aplicados em hastes hidráulicas devem estar compreendidas entre 10 a 20 μm(9). Neste trabalho, optou-se pela utilização de espessuras de revestimentos da ordem de 100-150 μm com objetivos de: atender as condições do ensaio de desgaste, facilitar a análise da microestrutura e obter melhores resultados quanto à dureza de cada revestimento. Os resultados de microdureza Vickers são apresentados na Tab. V, para os revestimentos de WC-CoCr, cromo duro e substratos.

Tabela V – Resultados das medidas de microdureza Vickers

| Microdureza – seção transversal (HV0.01) |
| --- |
| Aspersão térmica | Eletrodeposição |
| WC-CoCr | Substrato | Cromo duro | Substrato |
| Média | 1256 | 346 | 952 | 275 |
| Desvio padrão | 154,73 | 63,29 | 66,42 | 24,49 |

De acordo com os valores de microdureza ao longo da seção transversal do revestimento aspergido, verificou-se que houve variações devido a não uniformidade das fases, enquanto no cromo duro, por se tratar de um revestimento mais homogêneo, obteve-se um menor desvio padrão. É possível observar que quando se trabalha com subcamadas (revestimentos aspergidos), ocorre a não linearidade dos valores de microdureza, pois, cada ponto da indentação pode estar localizado em microestruturas diferentes, nesse caso, carbonetos, óxidos, inclusões e a própria matriz (Fig.4).

De acordo com algumas pesquisas, os revestimentos aspergidos com materiais a base de WC apresentam-se como compósitos metais-cerâmicos, sendo que os valores de microdureza encontrados estão associados a cada microconstituinte(7).

Figura 4 – Perfis de microdureza (HV0.01) nos CP de WC-CoCr e Cromo duro

Verifica-se ainda na Fig.4 que os valores de dureza do substrato são menores nos revestimentos eletrodepositados com cromo duro (275 HV) em relação aos revestimentos de WC depositados por HVOF (346 HV). Estima-se que esta significativa diferença de dureza entre os substratos esteja ocorrendo pelo processo de encruamento (oriundo do choque das partículas semi-fundidas do processo HVOF) ou mesmo por têmpera localizada proveniente do elevado aquecimento. Na Tab. V é possível identificar as medições de microdureza feitas no substrato com o intuito de analisar a influencia do método de deposição aplicado.

Na Fig. 5 é apresentado um corpo de prova de cada revestimento com marcas características típicas de desgaste em abrasômetro do tipo roda de borracha, os quais foram submetidos .

| Marca da roda de borracha a WC-CoCr Cromo duro | b |
| --- | --- |

Figura 5 – Resultados do ensaio de desgaste. (a) Marcas características típicas do desgaste. (b) Comparativos do desgaste entre os revestimentos.

Observa-se que o corpo de prova revestido com cromo duro (Fig. 5a) apresenta uma condição visual de desgaste abrasivo mais acentuada em relação ao revestimento com WC-CoCr, depositado por HVOF. A Fig. 5b apresenta um comparativo entre os volumes perdidos para os dois revestimentos. Verifica-se que o revestimento WC-CoCr apresentou um desempenho muito superior comparado ao cromo duro, resultando numa perda de volume de 0,22 mm3 contra 1,48mm3.

Após o ensaio de desgaste, as marcas correspondentes da região ensaiada foram submetidas as medições de rugosidade, afim de compara-las com as superfícies não ensaiadas, constatando quais dessas superfícies, após uma determinada condição de trabalho, ainda resultará em um mínimo acabamento exigido a superfície de vedação (Tab. VI).

Tabela VI – Comparações dos parâmetros de rugosidade Ra e Rmr antes e após o ensaio de desgaste

| Revestimentos | Medição de rugosidade – CP |
| --- | --- |
|  | Média - antes do ensaio | Média - após o ensaio |
|  | Ra (μm) | Rmr (%) | Ra (μm) | Rmr (%) |
| WC-CoCr | 0,02 | 93,57 | 0,17 | 80,29 |
| Cromo duro | 0,26 | 61,68 | 0,12 | 93,01 |

Com os valores apresentados na Tab. VI, é possível afirmar que após os ensaios, o revestimento em WC-CoCr apresentou um melhor desempenho com relação ao parâmetro Ra e Rmr, pois atenderam os melhores índices aplicados a superfícies de vedação(6). Já a média dos CP de cromo duro, não obtiveram bons resultados, quanto aos valores do parâmetro Rmr, entretanto, para o parâmetro Ra, o revestimento em cromo apresentou-se dentro dos valores considerados bons para superfícies de vedação.

4. CONCLUSÃO

Os resultados confirmam que o revestimento WC-CoCr, pulverizados por HVOF, é uma alternativa confiável comparado com o cromo duro eletrolítico, ou seja:

- No processo de aspersão por HVOF, foram obtidas camadas com baixos níveis de porosidade (< 1,0%), com microdurezas elevadas, da ordem de 1250 HV0,01, justificando parâmetros adequados durante aspersão térmica e o controle otimizado do processo;

- Em particular, no ensaio feito conforme ASTM G65 (utilizando roda de borracha), os corpos de prova revestidos por HVOF, superaram os revestimentos por eletrodeposição. Os ensaios executados nas mesmas condições, tiveram volumes perdidos de 0,22 mm3 e 1,47 mm3, para o WC-CoCr e o cromo duro respectivamente;

- Nas medições de rugosidade, a média dos CP de cromo duro não obteve bons resultados, quanto aos valores do parâmetro Rmr, entretanto, para o parâmetro Ra, o revestimento em cromo duro apresentou dentro dos limites, adequados para superfícies de vedação;

5. AGRADECIMENTOS

Ao proprietário da indústria metalúrgica Rijeza LTDA Darlan Geremia, pela colaboração dos materiais e equipamentos cedidos para a aspersão e a todas as pessoas que de certa forma contribuíram para que esse trabalho fosse completamente efetuado, dando continuidade à pesquisa nas áreas da engenharia mecânica, materiais e fabricação.

6. REFERÊNCIAS

- RABINOWICZ, E. Friction and wear of materials (2ed.). New York, USA: John Wiley, 1995.

- LEITE, R. V. Estudo comparativo entre ligas resistentes ao desgaste abrasivo, aplicadas por soldagem em chapas metálicas para fabricação de placas antidesgastes. 2008, 95pg. Dissertação de Mestrado, UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte .

- SARTWELL, B. D. Validation of HVOF thermal spray coatings as a replacement for hard chrome plating on hydraulic/pneumatic actuators. U.S. Department of Defense, Environmental Security Technology Certification Program (ESTCP) , Washington, US, 2006, 175p.

- NUCCI, R. Avaliação da resistência ao desgaste de cermets depositados pelo processo de HVOF e do cromo duro eletrolítico. 2005, 97p. Dissertação de Mestrado, USP - Universidade de São Paulo, São Paulo .

- DEGENNARO, T., & TWEED, G. ASTN - Aerospace Sealing Technologic News Air force evaluation of chrome rod alternative coatings. v.11, p. 3-4, 1999.

- FLITNEY, B. Sealing Technology, Alternatives to chrome for hydraulic actuators. V.10, p. 8-12, 2007.

- TRELLEBORG SEALING SOLUTION. Hidraulic Seals / Rod Seals. Catálogo de Produtos, Suécia. 2011.

- STEEP, F., & WÜSTENHAGEN, G. Sealing Technology. Counter surface hydraulic seals for heavy duty applications. V.12, p. 8-10, 2006.

- LINSINGEN, I. V.  Fundamentos de sistemas hidráulicos. 3ed. Editora UFSC. 399p. Florianópolis, 2008.

EVALUATION OF SURFACE CHARACTERISTICS AND THE ABRASIVE WEAR RESISTANCE OF THE COATINGS APPLIED ON THE RODS OF THE HYDRAULIC CYLINDERS THROUGH TECHNIQUES OF THERMAL SPRAYING (HVOF) AND ELECTRODEPOSITION

ABSTRACT

To obtain a surface that is resistant to wear and oxidation, hydraulic cylinders are typically coated with hard chromium through the process of electroplating process. However, this type of coating displays a gradual reduction of the friction coefficient as the lubrication directly interferes with the shaft mechanism, which in turn causes damage to the sealing elements and promotes subsequent leakage. Another disadvantage in using the electroplated hard chromium process is the presence of high level hexavalent chromium Cr+6 which is not only carcinogenic, but also extremely contaminating to the environment. Currently, the alternative process of high-speed thermal spraying (HVOF - High Velocity Oxy-Fuel), as opposed to hard chrome coating, uses composite materials (metal-ceramic) possessing low wear rates. This study aims to evaluate and compare the performance of hydraulic cylinder rods coated with WC-CoCr in the HVOF process, and those coated with electroplated hard chromium. Microstructural characterization techniques, wear tests, and measurements of roughness and profilometry will be used in this study. In conclusion, the sprayed coating will exhibit competitive and advantageous characteristics in contrast to those found in the electrodeposition of chromium, when these respective methods are applied to hydraulic cylinder rods.

Keywords: Hard Chrome, Thermal spray, HVOF, wear, hydraulic cylinders.