COMPORTAMENTO segregacional DO ÍNdio EM CRISTAIS Ga1-xInxSb OBTIDOS PELO MÉTODO BRIDGMAN VERTICAL

K. D. N. Fernandes; B. A. Dedavid; M. Streicher

Av. Ipiranga, 6681, CEP 90619-900, Porto Alegre, RS Brasil kendraneto@hotmail.com

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais - PGETEMA Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

RESUMO

Este trabalho descreve o crescimento e a caracterização de cristais de compostos semicondutores III-V, Ga1-xInxSb, através de método Bridgman Vertical. A distribuição do índio nos cristais, devido à segregação do antimoneto de índio para o líquido, foi determinada por EDS. A segregação em função da velocidade de solidificação, do formato inicial do cadinho e da concentração de inicial de dopantes mostra-se diferenciada ao longo do cristal.

PALAVRA-CHAVES: Ga1-xInxSb, Bridgman Vertical, Segregação.

INTRODUÇÃO

Compostos semicondutores III-V constituem a base de quase todos os dispositivos eletrônicos, optoeletrônicos, termofotovoltáicos e sensores utilizados atualmente em um dos setores que mais cresce no mundo. O antimoneto de gálio (GaSb) é um composto formados por elementos do grupo III (13A) e V (15A) da tabela periódica dos elementos, possui condutividade intrínseca tipo p, rede cristalina zinco blenda com parâmetro de rede de 6,095 Å e banda proibida de 0.68 eV, além disso, possui comprimento de onda na faixa do infravermelho. A inclusão do índio para formar a liga ternárias Ga1-xInxSb aumenta a possibilidades de compatibilidade com a maioria dos compostos semicondutores, pois o parâmetro de rede, o intervalo da banda e o comprimento de onda para emissão e absorção da luz variam respectivamente com a quantidade molar do índio (0≥ x ≤ 1)(1). O parâmetro de rede pode variar de 6.095 Å até 6.4782 Å, o intervalo da banda (Eg) pode variar de 0,17 eV até 0.73 eV e o intervalo espectral de 1,7 até 7µm(2). Esta compatibilidade tem impulsionado as pesquisa para a obtenção de lingotes desta liga, cujas aplicações incluem entre outras, LEDs, detectores de infravermelho, dispositivos super high-speed terahertz e termofotovoltáicos de ultima geração(3). Mas, obter lingotes monocristalinos destas ligas por processos convencionais de solidificação unidirecional é muito complexo, devido ao grande intervalo de temperatura de solidificação que se estabelece com o aumento da concentração do terceiro elemento, no caso o índio. A segregação do índio para o líquido favorece o superesfriamento constitucional que perturba a interface sólido/líquido, originado o crescimento de cristais policristalinos (4).

O atual estudo de arte nas pesquisas com o crescimento de lingotes ternários de Ga 1-xInxSb está restrito ao método Bridgman Vertical. Muitos autores vêm se dedicando em estabelecer parâmetros adequados para o crescimento de cristais homogêneos de Ga1-xInxSb modificando o método de crescimento Bridgman convencional através da injeção de vibração e campo magnético alternado(5;6;7;8;9). Porém, é importante conhecer o comportamento de impurezas selecionadas, incluídas no banho como dopantes, frente a segregação do índio, pois pouco se conhece sobre a influencia destes elementos na qualidade de cristais ternários. Neste contexto, foram crescido cristais de Ga1-xInxSb, levemente dopados com Alumínio (Al) e Cádmio (Cd), através do método Bridgman Vertical. O índio e os dopantes foram rastreados por EDS (espectrometria de energia dispersiva) aliada ao MEV (microscópio eletrônico de varredura).

MATERIAIS E MÉTODOS

Cristais ternários de Antimoneto de Gálio e Índio (Ga1-xInxSb) com três composições diferentes de x, levemente dopados com Al e Cd, foram obtidos em um equipamento Bridgman desenvolvido no LAMETT-PUCRS para este fim (Fig. 1a). O sistema de crescimento consiste em sistema de puxamento, com um suporte onde é fixada uma ampola de quartzo selada sob vácuo. O perfil térmico do forno é mostrado na Fig. 1b.

(a)                                                                 (b)

Figura 1. Em (a) sistema de crescimento pelo método Bridgman. Em (b) perfil térmico do forno.

Para os cristais 1, 2 e 3 foram utilizadas cargas ternárias, policristalinas, que foram seladas em ampolas de quartzo, sob vácuo e fundidas a 750(C, por 6 horas para homogeneizar o material e, então, solidificadas com velocidade de 18 mm/h. Posteriormente, para o processo de crescimento propriamente dito, as ampolas foram reaquecidas e mantidas por uma hora na temperatura de 750ºC para então, ser deslocada através do forno, cada uma com a velocidade indicada na Tab.1, dando inicio ao processo de solidificação.

No caso do cristal 4, inicialmente foi feita a sintese da liga ternária a partir de GaSb e InSb. A carga foi fundida por 10h, na temperatura de 750ºC e deslocando-se através do forno com velocidade de 19,9 mm/h. Logo após, a carga solidificada foi reaquecida até fundir e mantinda por 1 hora na temperatura de 750ºC para então, ser deslocada através do forno dando inicio ao processo de solidificação.

As ampolas foram construidas com pontas cônicas ( Fig. 2a) para auxiliar a formação de um único grão através do processo seletivo de grãos que se instala devido a geormetria da ampola (Fig. 2b).

Tabela 1. Resumo dos quatros cristais obtidos.

| Cristal | Composição inicial da Carga | Dopantes em átomos/cm3 | Velocidade de crescimento (mm/h) | Ampola de quartzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ga0,992In0,008Sb | Al (7,0312x 1020) | 18 | cônica |
|  |  | Cd (4,3163x 1020) |  |  |
| 2 | Ga0,996In0,003Sb | Al (1,3522x 1020) | 1,84; 8 e 12,3 | cônica |
|  |  | Cd (3,0831x 1020) |  |  |
| 3 | Ga0,9In0,1Sb | Al (1,00x 1020) | 2,41 | cônica |
| 4 | Ga0,9In0,1Sb | Al (1,487x 1020) | 2,55 | conexidade dupla |

(a)                                                                      (b)

Figura 2. Em (a) sistema Bridgman Vertical. Em (b) ampolas com fundo cônico e de dupla conexidade.

Após ao crescimento, os cristais foram retirados das ampolas e cortados com disco diamantado. Em seguida, os cristais foram lixados e polidos, usando-se uma mistura de sílica coloidal com hipoclorito de sódio, para posterior caracterização por espectroscopia por dispersão de energia (EDS) com auxílio de um microscópio eletrônico de varredura. Na Fig. 3a são esquematizados os cortes realizados nos cristais obtidos e a Fig. 3b mostra a imagem do cristal 4.

Amostras retiradas da parte inicial, central e final dos cristais (corte B da Fig. 3b) foram utilizadas para a caracterização radial.

(a)                                                               (b)

Figura 3. Em (a) esquema dos cortes longitudinal e radial nos cristais e (b) imagem do cristal 4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A distribuição do índio ao longo dos quatros cristais é apresentada na Fig. 4. Observa-se, comparando a Tab. 1 com os gráficos da Fig. 4 que os cristais obtidos com velocidades de deslocamento menores e, consequentemente, com taxas de solidificação menores apresentaram uma distribuição mais uniforme do índio, principalmente no inicio do cristal. Autores como Dutta(2) e Goza(3) encontraram resultados semelhantes para o método Bridgman convencional e, uma vez que o índio segrega para o líquido  durante a solidificação da liga GaInSb, apresentando coeficiente de segregação k<1. Os coeficientes de segregação efetivos do In encontrados para os cristais 1, 2, 3 e 4 a partir da equação de Pfann(5) (Eq. A) foram de 0,21; 0,19; 0,13 e 0,21, respectivamente.

(A)

Comparando a distribuição do índio no cristal 3 (Fig. 4c) com a distribuição com cristal 4 (Fig 4d), ambos crescido com velocidades de deslocamento muito semelhantes, mesma composição e dopagem (Tab.1), observa-se que o formato da ampola pode ter influenciado na distribuição do In. A conexidade dupla não se mostrou efetiva para a redução dos grãos por competição e consequentemente na formação de uma interface plana, neste caso. Por outro lado, o cádmio aliado a taxas mais elevadas de solidificação pode ter contribuído, também, para a distribuição aleatória do índio (cristal 1 e 2).

(a)                                                                        (b)

(c)                                                                      (d)

Figura 4. Distribuição do In ao longo dos cristais, (a) cristal 1, (b) cristal 2, (c) cristal 3 e (d) cristal 4.

Os resultados obtidos com as análises de EDS, realizadas nos cristais 3 e 4, no sentido radial, nas amostras retiradas do inicio, meio e fim (Fig. 3a) não apresentaram variações significativa no inicio, sendo que a distribuição do índio mostrou-se linear neste caso para os dois cristais analisados A Fig.5 mostra o comportamento radial do índio nos cristais 3 e 4.

(a)                                                                        (b)

Figura 5. Distribuição radial do In, (a) cristal no. 3 e (b) cristal n.o 4.

CONCLUSÕES

O índio, nos cristais de Ga1-xInxSb, independe do valor da velocidade de deslocamento da ampola no método Bridgman convencional,.apresenta coeficiente de distribuição k<1, segregando para o líquido em todos os casos, mesmo para concentrações de x e de dopantes (Al e Cd) distinto.

Cristais obtidos com taxas de solidificação mais baixas apresentaram distribuição mais uniforme do índio na direção do crescimento.

O formato inicial da ampola influência a distribuição do terceiro elemento em ligas ternarias do tipo Ga1-xInxSb. A ampola com formato inicial cônico mostrou-se mais eficiente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a CAPES, FAPERGS, MCT/CNPq/CT-INFO nº 17/2009- GM e GD- Microeletrônica 2010-2012; Casadinho/Procad-CNPq 2011-2015 e a FINEP NANO2020-PUCRSINFRA- 2011- 2014

REFERÊNCIAS

1. BICELLI, L.P., KOZLOV, V.M. Electrochemical Formation of Thin Films of Binary III-V Compounds. Handbook of Thin Film Materials, v.5. H.S.Nalwa: Ucrania, 2002.

2. DUTTA, P. S.; BHAT, H. L. The physics and technology of gallium antimonide: An emerging optoelectronic material. Journal Appleid Physcs. Bangalore, India, v. 81, p 5821-5870, 1997.

3. GOZA, A.J, Tritchler S.E., Bliss, D.F., Houchens, B.C. Thermodynamic modeling of bulk ternary alloy crystal growth: Comparison of experiments and theory for GaInSb alloys. Journal of Crystal Growth, Texas, USA, v.337, p. 60-64, 2011.

4. MURAKAMI, N. et al. Growth of homogeneous InGaSb ternary alloy semiconductors on InSb seed. Journal of Crystal Growth, Shizouka, Japam, v. 310, p 1433-1473, 2008.

5. MITRIC, A.; DUFFAR, T.; DÍAZ-GUERRA, C.; Corregidor, V.; ALVES, L. C; GARNIER, C.; VIAN, G. Growth of Ga1-xInxSb alloys by Vertical Bridgman technique under alternating magnetic field. Journal of Crystal Growth, St. Martin D’Hères, France, v. 287, p. 224-229, 2006.

6. UDAYASHANKAR, N. K.; GOPALAKRISHMA NAIK, K.; BHAT, H. L. The influence of temperature gradient and lowering speed on the melt-solid interface shape of GaxIn1-xSb alloy crystals grown by vertical Bridgman technique. Journal of Crystal Growth, Bangalore, India, v. 203, p 333-339, 1999.

7. KOZHEMYAKIN, G. N.; ZOLKIN, L. V.; ROM, M. A. Influence of ultrasound on the growth striations and electrophysical properties of GaxIn(1-x)Sb single crystals. Solid-State Electronics, Kharkiv, Ukraine, v. 51, p 820–822, 2007.

8. DUTTA, P. S. Bulk Growth of Crystals of III–V Compound Semiconductors. In: Bhattacharya P, Fornari R, and Kamimura H, (eds.). Comprehensive Semiconductor Science and Technology, Amsterdam, Netherlands, v. 3, p. 36–80, 2011.

Behavior in the Indium Segragational Ga1-xInxSb, Growth by Vertical Bridgman Method

This paper describes the growth and characterization of crystals of III-V compound semiconductors, Ga1-xInxSb through Vertical Bridgman method. The distribution of indium in the crystals, due the segregation of indium antimonide for the liquid, was determined by EDS. The segregation in function of solidification rate, of the initial shape of the crucible and the dopants concentration proves to be differentiated along the crystal.

Key-words: Ga1-xInxSb, Vertical Bridgman, Segregation.