EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DE LIGAS AMORFAS DO SITEMA Al-Ni-Sm POR DEFORMAÇÃO PLÁSTICA SEVERA

L. C. R. Aliaga, C. Ogatta,  C. S. Kiminami, C. Bolfarini, W. J. Botta

Departamento de Engenharia de Materiais, Universidade Federal de São Carlos,

São Carlos, SP, Brasil.

aliaga@ufscar.br

RESUMO

A cristalização mecânica induzida por torção sob alta pressão (TAP), foi estudada em duas ligas amorfas de composiçao nominal Al83Ni10Sm7 e Al83Ni12Sm5 (% atômica), escolinhas com base no critério de instabilidade topológica [1] e correspondem a diferentes valores do parâmetro λ, indicativo do tipo de cristalização. Ligas foram preparadas em forno a arco elétrico em atmosfera de argônio e getter de titánio e, fitas amorfas foram obtidas pela técnica de melt-spinning e discos com dimensoes de 7mm de diametro foram processadas por TAP sob uma pressão de 5 GPa ​e ​5 voltas em 60, 90 e 120 segundos, isto é, com taxas de deformação diferentes. A microestrutura das amostras foi caracterizada por difração de raios X (DRX), microscopia electrónica de transmissão (MET) e calorimetria diferencial de varredura (DSC). Os resultados mostram diferentes niveis de cristalização como função da taxa de deformação aplicada.

Palavras-chave: Deformação plástica severa, vidros metálicos, ligas a base de aluminio.

1. INTRODUÇÃO.

Ligas amorfas a base de alumínio com teores acima de 80% têm atraído considerável atenção devido à sua combinação de boa ductilidade e resistência elevada [2-8]. Entre essas ligas podem se diferenciar as formadoras de estrutura amorfa com presença de transição vítrea (Tg) e as ligas amorfas ordinárias, sem presença de Tg e somente apresentam transição de cristalização (Tx). Ambas as classes de ligas são de interesse tecnológico, devido às suas propriedades vantajosas e, porque em dependência de seu tipo de cristalização ser precursoras de outras estruturas complexas do tipo compósito também como nanocristalinas [9-12].

De fato, as ligas nanocristalinas exibem várias propriedades superiores que não podem ser obtidos nos materiais cristalinos e nem nos amorfos com limite de resistência mecânica de até 1560 MPa [13]. Em geral as ligas amorfas podem ser fabricadas por diferentes processos sendo dois os principais, a solidificação rápida a partir do metal fundido e, a moagem de alta energia. Em ligas a base de alumínio geralmente, as taxas de resfriamento necessárias para a formação da fase amorfa e muito elevada e sua tendência a formação de amorfo é relativamente baixa se obtendo apenas fitas ou pó amorfo e alguns dos casos folhas com pequena espessura [14], e conseqüentemente, a aplicação de ligas amorfas como material estrutural tem sido limitado. Alem disso o grande problema dos materiais amorfos esta em sua falta de deformação plástica que conduz a ruptura catastrófica do material sendo necessário introduzir fases cristalinas em determinada fração volumétrica para contornar este inconveniente.

O objetivo deste estudo é a investigação do processamento de amostras volumosas de duas ligas amorfas Al83Ni12Sm5 e Al83Ni10Sm7 em forma de fitas e analisar a cristalização por indução mecânica por tensão em alta pressão em dependência de sua instabilidade topológica.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Lingotes de composição nominal Al83Ni12Sm5 e Al83Ni10Sm7, nomeadas como A1 e A2, foram produzidos em forno a arco a partir de elementos de alta pureza (99,99%) e fitas totalmente amorfas foram obtidas através da técnica de melt-spinning sob atmosfera inerte e velocidade de giro da roda de cobre de 30 m.s-1. As fitas foram compactadas em pequenos cilindros e submetidos a TAP a fim de se obter pequenos discos com diâmetro de 7 mm e espessura de 1 mm. O esforço de torção foi aplicado em condições de giro de modo a se obter diferentes taxas de deformação (R) de cinco voltas (N = 5) 60, 90 e 120 segundos (denominados aqui como P1, P2 e P3) respectivamente sob pressão de compressão de 5 GPa. Após cada processo de TAP a temperatura das amostras foi medida imediatamente sendo esta não maior a 60 °C. As amostras foram caracterizadas por difração de raios-x (XRD) em difratometro de alta resolução com radiação Cu-K, calorimetria diferencial de varredura (DSC) realizada em equipamento DSC Netzsch F3 Maia e, análise de microscopia eletrônica de transmissão (MET) usando um microscópio FEI-Tecnai 200 keV respectivamente.

3. RESULTADOS E DISCUSÃO

A Fig.1 apresenta os padrões de DRX de ambas as amostras, A1 e A2, em forma de fita e dos discos consolidados por HPT nas diferentes condições, P1, P2 e P3. Observa-se que os padrões de ambas as fitas apresentam o halo difuso típico da estrutura amorfa. Os padrões correspondentes aos discos da liga A1 (Fig.1.a) apresentam pequenos picos, correspondentes a fases cristalinas, superpostos ao padrão da fase amorfa o mesmo que perde intensidade no halo difuso, estes picos são mais pronunciados em função da taxa de deformação aplicada sendo mais fortes quando R é maior como nas curvas correspondentes a condição P1. Para a liga A2 pequenos picos de alguma fase cristalina somente são visíveis nas condições P1 e P2.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Fig. 1. Padrões de DRX das amostras em forma de fita e discos após processados por torção em alta pressão nas diferentes taxas de deformação. a) padrões da liga Al83Ni12Sm5 e, b) Al83Ni10Sm7.

É bem conhecido que para uma nova fase ser detectada pela técnica de raios-x é necessária um mínimo de fração dessa nova fase, sendo de maneira geral, considerada a fração volumétrica limite de 5%; a técnica de DSC não apresenta esta limitante e é mais adequada para estudar as possíveis transformações na fase amorfa. A Fig. 2 apresenta os termogramas de DSC adquiridos à taxa de 40 K/mim em todas as amostras estudadas. Ambas as ligas apresentam Tg seguida de ao menos uma transição de cristalização. É importante mencionar que de acordo ao critério- [1] esperava-se que a liga A1 apresentara características de amorfo ordinário, contudo a liga mostra uma clara Tg possivelmente devido a que a composição estar próxima da linha 0.1 modificando seu comportamento para nanovítrea posto que os discos apresentam características de amorfo ordinário e, nas condições P1 e P2 mostram um pequeno pico correspondente a nanocristalização primaria do alumínio como se observa na Fig.2(a). Por outro lado, a liga A2 após ser submetida ao processo de TAP, em todas as condições, se observa a mudança na estrutura amorfa passando de vítrea para ordinária, ao mesmo tempo não se observa os picos da cristalização primaria de alumínio em vez disso há formação de outra fase que se superpõe ao segundo pico de cristalização. Convém ressaltar que os termogramas de DSC mostram a cristalização da fase amorfa por indução térmica e não por indução mecânica, contudo refletem as mudanças que ocorrem na estrutura da fase amorfa por efeitos mecânicos. Os parâmetros térmicos correspondentes a ambas as ligas processadas nas diversas condições estão resumidos na Tab. 1 à taxa de aquecimento de 40 K. mim-1.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Fig. 2. Termogramas de DSC das amostras em forma de fita e discos após processados por torção em alta pressão nas diferentes taxas de deformação. a) curvas da liga Al83Ni12Sm5 e, b) Al83Ni10Sm7.

Tab. 1. Parâmetros obtidos a partir de DSC a taxa de aquecimento de 40 K.min-1 a partir das fitas e após TAP nos vidros metálicos de composição nominal Al83Ni12Sm5 (A1) e Al83Ni10Sm7 (A2) respectivamente.

|  | Tg (K) |  | Tx1 (K) |  | ΔTx (K) |  | Tx2 (K) |  | Tx3 (K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| Fita | 558 | 540 | 573 | 560 | 15 | 20 | 626 | 605 | - | 645 |
| P1 | - | - | 558 | 566 | - | - | 594 | 591 | 634 | 609 |
| P2 | - | - | 558 | 573 | - | - | 595 | 595 | 632 | 607 |
| P3 | - | - | 583 | 575 | - | - | 610 | 597 | 636 | 605 |

Análise detalhada da estrutura através de MET das amostras processadas por TAP em diferentes condições revela diferenças fundamentais entre elas. A Fig. 3 mostra a estrutura na borda dos discos da liga A1 nas condições P3 (a, b), P2 (c, d) e P1 (e, f) respectivamente. Observam-se claras mudanças, em função da taxa de deformação, partindo da separação de fases amorfas sob a menor taxa de deformação (condição P1) para a nanocristalização primaria do alumínio (condição P2) e, posteriormente o crescimento desta fase e a cristalização de uma segunda. As Fig. 3 (a, e) correspondem a micrografias MET em modo campo claro (MET-CC), as Fig. 3 (b, d, f) são as correspondem a campo escuro (MET-CE) e a Fig. 3 (c) corresponde ao modo de alta resolução; as imagens inseridas correspondem à difração de elétrons, se observa claramente as diferenças estruturais e a sequência da formação das fases. Para altas taxas de deformação se observa a permanência de duas fases amorfas, a nancristalização primaria do alumínio e a formação de outra fase ainda não identificada; para taxas de deformação medias existe a nanocristalização primaria do alumínio e a formação de duas fases amorfas e, em baixas taxas de deformação somente existe a separação de fases amorfas como refletido pelos anéis superpostos nas imagens de difração de elétrons. Importante ressaltar que a difração de elétrons de uma fase amorfa pode apresentar dois ou mais anéis, contudo estes anéis são mais separados e não tão próximos como os observados nos diagramas da Fig. 3. Por outro lado, técnicas mais apuradas como a difração de raios-x de alta intensidade em modo transmissão através de síncrotron ou analise em MET em modo High Angular Annular Dark Field podem fornecer maiores detalhes da separação fases e vem sendo apuradas atualmente.

Fig. 3. Micrografias de MET das bordas de amostras em formato de disco após TAP da liga A1 nas condições de alta (P1), media (P2) e baixa (P1) taxas de deformação.

De forma semelhante à liga A1, amostras correspondentes à liga A2 foram analisadas por MET. A Fig. 4 apresenta as micrografias correspondentes a diversos modos de analise, na Fig 4 (a, b) se observa que em baixas e medias taxas de deformação (P2 e P3) a fase amorfa permanece  sofrendo apenas pequenas alterações como refletido nos termogramas de DSC mostrados anteriormente, contudo a estrutura amorfa não se altera visto que as micrografias tanto de MET nos modos CC e CE assim como a difração de elétrons não acusam nenhuma modificação de contrastes. Por outro lado, no caso da amostra processada em altas taxas de deformação (P1) as micrografias apresentam regiões com contrastes diferentes em que aparentemente há nanocristalização, contudo no padrão de difração se observa apenas dois anéis muito próximos que indica a separação de fases, convém ressaltar que a maiores deformações existe maior mudança estrutural como se observa na Fig. 4 (b) em que se observa a cristalização de umas das fases amorfas que correspondem ao anel interno do padrão de difração da Fig. 4 (a), estes resultados estão em boa concordância com trabalhos que mostram a existência de maior deformação em função do raio do disco, para distancias mais afastadas do centro do disco a deformação é muito superior às regiões mais próximas ao centro.

Fig. 4. Micrografias de MET das bordas de amostras em formato de disco após TAP da liga A2 nas condições de alta (P1), media (P2) e baixa (P1) taxas de deformação.

4. CONCLUSÕES

Diferentes tipos de transformações foram observados em duas ligas amorfas com composições químicas nominais, de diferente nível de instabilidade topológica, que conduz a tipos de cristalização térmica diferente. Essas ligas quando submetidas a deformação plástica severa sofrem transformações de fases como separação de fases amorfas, nanocristalização  primaria, e cristalização de diversos tipos como eutética e polimórfica. A liga Al83Ni12Sm5 com  < 0.1 mostra nanocristalização primaria de -Al em taxas de deformação medianas e posteriormente outros eventos de cristalização em taxas de deformação altas, a liga Al83Ni10Sm7 apresenta transformações de fase em altas taxas de deformação sendo o primeiro estagio a separação de fases seguida de cristalização de compostos intermetálicos respectivamente.

Agradecimentos.

Os autores agradecem a FAPESP, CAPES e CNPq pelo apoio financeiro e bolsas de pesquisa concedidas.

5. REFERÊNCIAS

[1] R. D. Sá Lisboa, C. Bolfarini, W. J. Botta F., and C. S. Kiminami, Applied physics letters 86 (2005) 211904.

[2] S. G. Kim, A. Inoue, T. Masumoto, Materials Transactions Jim, 32 (1991) 875.

[3] N. Bassim, C. S. Kiminami, M. J. Kaufman, Journal of Non-Crystalline Solids, 273 (2000) 271.

[4] M. Calin, A. Rudiger, U. Koster, Primary crystallization of Al-based metallic glasses , in  Metastable, Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Materials, Pts 1 and 2, J. Eckert, H. Schlorb, and L. Schultz, Editors. 2000, Trans Tech Publications Ltd: Zurich-Uetikon. p. 359.

[5] J. C. Foley, D. R. Allen, J. H. Perepezko,  Scripta Materialia, 35 (1996) 655.

[6] M. Gogebakan, P. J. Warren, B. Cantor, Materials Science and Engineering A, 226 (1997) 168.

[7] A. Inoue, Progress in Materials Science, 43 (1998) 365.

[8] L. Wu, R. G. Wilde, J. H. Perepezko, Materials Science and Engineering A, 301 (2001)12.

[9] A. Majumdar and B. C. Muddle, Materials Science and Engineering, A 169 (1993) 135.

[10] T. Gloriant and A. L. Greer, NanoStrudured Materials. 10, No. 3. (1998) 389.

[11] Z. Zhang, B. Q. Han, D. Witkin, L. Ajdelsztajn, E. J. Laverna, Scripta Materialia 54 (2006) 869.

[12] A. Inoue, H. Kimura, Materials Science and Engineering A 286 (2000) 1.

[13] Y. Kim, A. Inoue, T. Masumoto, Materials Transactions JIM, 32 (1991) 599.

[14] R. O. Suzuki, Y. Komatsu, K. F. Kobayashi, P. H. Shingu, Journal of Materials Science 18  (1983) 1195.

MICROSTRUCTURAL EVOLUTION ON AMORPHOUS ALLOYS OF THE Al-Ni-Sm SYSTEM UNDER SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Mechanical crystallization induced by high pressure torsion (HPT), was studied in two amorphous alloys with nominal composition of Al83Ni10Sm7 and Al83Ni12Sm5 (atomic percent) which have been chosen as function of the topological instability criterion [1] with different values ​​of the λ-parameter which predict the kind of thermal crystallization. Alloys were prepared in arc-melting furnace under argon atmosphere, and Ti-gettered. Amorphous ribbons were obtained by melt-spinning technique and disks with dimensions of 7 mm in diameter were processed by HPT under pressure of 5 GPa and five laps in 60, 90 and 120 seconds, i.e. different level of strain rates. The microstructure of the samples was characterized by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and differential scanning calorimetry (DSC). The results show different levels of crystallization as a function of the applied strain rate.

Keywords: Several plastic deformation, metallic glasses, Al-based alloys.