ESTUDO DA RECICLAGEM DE CAVACOS DE AÇO FERRÍTICO VIA METALURGIA DO PÓ

M. Furukava (1); R.A.C. Menezes (3); L.B. Silva (3); I.J.C. Araujo (1); G.K. Aoyama (2); U.U. Gomes (3) e M Furukava (4)

eng_igor_araujo@hotmail.com (R. Piracema, 4664, Natal – RN, CEP: 59088-480

- Departamento de Engenharia de Materiais (DEMat), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Lagoa Nova, Natal, RN, Brasil

- Departamento de Engenharia Mecânica (DEM), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Lagoa Nova, Natal, RN, Brasil

- Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Lagoa Nova, Natal, RN, Brasil

- Departamento de Engenharia Mecânica (DEM), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus Angicos, RN, Brasil

RESUMO

# Este trabalho estuda o aproveitamento do resíduo industrial de aço ferrítico e novas rotas de sinterização de corpos com relação de dimensões l/d maior que 5, compactados uniaxialmente em uma matriz de ação simples. O pó metálico foi obtido a partir da moagem de cavacos gerados pela usinagem convencional. Os materiais foram caracterizados, em todas as etapas até o produto sinterizado, através da Microscopia Ótica, Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia por Energia Dispersiva além de ensaio de microdureza Vickers visando verificar a distribuição, tamanho e homogeneidade dos grãos, composição da amostra, densificação e dureza em relação ao material de partida. Os resultados indicam que é viável a reciclagem de cavacos, oriundos da usinagem convencional do aço ferrítico pela metalurgia do pó, racionalizando energia e utilizando matéria prima com propriedades conhecidas, trazendo benefícios ambientais e financeiros.

Palavras-chave: Metalurgia do pó, sinterização, cavaco.

INTRODUÇÃO

A metalurgia do pó (M.P.) é uma tecnologia economicamente viável para processamento de peças metálicas complexas com alta qualidade e tolerância (BOLLINA, 2005). Comparada às técnicas convencionais, o aço produzido pela sinterização apresenta vantagens como a relativa baixa temperatura de processamento, formato e dimensões próximas do projeto final, entre outras. Entre os vários tipos de aço inox processados pela sinterização destacam se os austeníticos e os ferríticos. (1).

Normalmente na reciclagem de sucatas, os cavacos de metais resultantes das operações de usinagem, são coletados, fundidos e transformados em lingotes, para finalmente serem re-trabalhados e transformados em produtos acabados ou semi-acabados por processos de fabricação (2,3).

Na MP, a obtenção da fase do pó é o ponto de partida para vários estágios subsequentes. Um dos fatores delimitadores da fase de compactação é a relação l/D entre a altura e a largura do corpo compactado. Quanto maior a relação l/D menor é a homogeneidade da característica das diversas secções do corpo de prova. Sendo assim, a sequência de processo de compactação tem um efeito importante sobre a distribuição da densidade axial em um compactado verde. A ejeção causa modificação na distribuição da densidade axial, pós-compactação, portanto, é necessário aperfeiçoar o processo de compactação para obter uma distribuição de densidade adequada para cada compactado (4).

Os objetivos da operação de compactação, de forma idêntica a qualquer operação de conformação, como colagem ou extrusão, são: obter peças uniformes, de acordo com as dimensões e a geometria pré-estabelecidas. O surgimento de trincas na peça prensada pode ter diferentes motivos, os mais freqüentes são: desenho inadequado do molde, excesso de ar aprisionado durante a fase de compactação, excessiva expansão da peça durante sua extração do molde, etc.

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar as características dos materiais nas diversas etapas da sinterização e nas diferentes secções em dois corpos de prova sinterizados, caracterizando as amostras por Microcopia ótica, Microscopia Eletrônica de varredura (MEV), EDS, dureza.

MATERIAIS E MÉTODOS

Na figura 1 é mostrado o fluxograma descrevendo todas as etapas realizadas neste trabalho.

Figura 1 – Fluxograma do procedimento experimental

Para a produção do cavaco foi utilizado como matéria prima aço ferrítico na forma de lingote. A obtenção dos cavacos se deu por fresamento, sem uso de líquido refrigerante para não contaminar o cavaco, matéria prima para a fabricação do pó.

Os cavacos foram moídos e o refinamento dos pós foi realizado via úmida com cicloexano num moinho de alta energia Planetário Fritsch Pulverisette-7 com cadinho e esferas de metal duro e poder de moagem 13 gramas de bolas para 1 grama (13:1). Após esse processo os pós foram secos e peneirados com uma peneira de abertura 60 mesh.

A matriz 1 foi projetada para compactar corpos de prova cilíndricos com 20 mm de diâmetro e 50 mm de comprimento (Figura 2) e a pressão de compactação utilizada nesta matriz foi de 700 MPa. A matriz 2 (apresentada na figura 3) foi projetada para compactar corpos de prova em forma de paralelepípedo com dimensões iguais a 25 mm x 5 mm x 5 mm e a pressão de compactação utilizada nesta matriz também foi de 700 MPa.

Figura 2 – Matriz desenvolvida para produção de amostras cilíndricas com dimensões

Ø 20 mm x 50 mm

Figura 3 – Matriz desenvolvida para produção de amostras com formato de paralelepípedo com dimensões: 25 mm x 5 mm x 5 mm

As amostras sinterizadas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura no laboratório, EDS e microscopia óptica. O MEV é Hitachi, modeloTM3000. O EDS é da oxford instruments, modelo SwiftED 3000. A microscopia óptica foi realizada num microscópio Olympus modelo GX51.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 5 apresenta o material de partida, aço ferrítico, que foi caracterizado através da microscopia óptica e a figura 4 apresenta o EDS que resultou na composição química do material em estudo.

Figura 5 – EDS do material de partida

Figura 4 – Microcopia óptica do material de partida (200x)

A figura 5 apresenta a microscopia eletrônica de varredura do cavaco para a produção do pó a ser utilizado na sinterização. Fica evidenciada a deformação plástica do material recalcado na interface do material ferramenta de corte. As tensões ultrapassaram o limite de resistência do material, provocaram a ruptura e micro soldagem do cavaco. O cavaco apresenta características físicas lamelar, tornando-o frágil.

Figura 5 – MEV do cavaco de aço inoxidável ferrítico mostrando o tipo lamelar e sua forma de hélice

O pó moído por 8 horas a 400 rpm e recozido a 800ºC por 30 minutos não  apresenta homogeneidade nos seus tamanhos e observamos uma grande quantidade de plaquetas, o que leva a conclusão que o processo de moagem de 8 horas a 400 rpm não foi adequado para a redução e homogeneização das partículas.

Na figura de 6 é apresentado a microscopia ótica da amostra cilíndrica sinterizada sem ataque. Nela podemos observar a não homogeneidade da distribuição da densidade do sólido devido ao processo de compactação uniaxial e a desmoldagem do compactado verde acarretando uma sinterização inadequada.

Figura 6 – Microscopia ótica da amostra cilíndrica (200X)

A figura 7 apresenta a micrografia do corpo de prova em forma de paralelepípedo, que apresenta uniformidade na sua microestrutura, o que comprova uma densificação homogênea no processo de sinterização, com poucos vazios (pontos negros) e distribuição equilibrada de fases vista naas cores cinza claras e escuras.

Figura 7 – Micrografia óptica da barra sinterizada (200X)

CONCLUSÕES

A caracterização através do EDS mostra que não houve alterações significativas durante as diferentes etapas da sinterização. Desta forma a tecnologia de reaproveitamento de cavaco pode ser empregada na metalurgia do pó.

A caracterização do corpo de prova retangular nas sua diferentes seções mostra que essa forma construtiva de matriz pode ser empregada para a confecção de corpos de prova (l/D >> 1) por compactação transversal. As propriedades, tais como geometria, uniformidade e dureza, do pó são determinantes para a obtenção do compactado e posterior sinterizado. Nesse aspecto, o processo de tratamento de recozimento, pela redução da dureza, contribuiu com a densificação do sinterizado.

REFERÊNCIAS

- German, R.M. Powder metallurgy of iron and steel. John Wiley, New York, 1998.

- Albaro, J.L.A. A Operação de Compactação: Considerações Técnicas e sua Aplicação Industrial Parte I: O Preenchimento das Cavidades do Molde. Cerâmica Industrial, vol. 5, 2000.

- Delforge, D.Y.M. Cavaco de um aço inoxidável austenítico reciclado por metalurgia do pó: uma rota alternativa para o reaproveitamento de materiais metálicos. Tese de Doutorado, Unicamp, Campinas, São Paulo, 2007.

- Sanchéz, F., Bolarín, A., Coreño, J., Martinez, A., Bas, J.A. Effect of compaction process sequence on axial density distribution of green compacts. Powder Metallurgy, v. 44, n. 4, p. 351-354, 2001.

STUDY OF FERRITIC STEEL CHIP RECYCLABILITY VIA POWDER METALLURGY

ABSTRACT

This work studies the reuse of industrial ferritic steel waste and new sintering routes respect to dimensions l / d greater than 5, uniaxially compressed in simple action array. The metallic powder was obtained from grinding chips generated by conventional machining. The materials were characterized at all stages by Optical Microscopy, Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive Spectroscopy. Vickers microhardness test aimed to investigate the distribution, size and uniformity of grains, composition, densification and hardness compared to the starting material. The results indicate that it is feasible to recycle chips from the conventional machining ferritic steel by powder metallurgy, rationalizing energy and using raw materials with known properties, bringing environmental and financial benefits.

Key-words: powder metallurgy, sintering, chips.