Efeito do Plasma de Hidrogênio e Oxigênio na Superfície de Membranas de Quitosana.

Marina de Oliveira Cardoso Macêdo

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Universitário Lagoa nova, CEP 59078-970, Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Laboratório de Processamento de Materiais Por Plasma.

marinalabplasma@gmail.com

Haroldo Reis Alves de Macêdo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Picos.

Danilo Cavalcante Braz

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma.

Natália de Freitas Daudt

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma.

Clodomiro Alves Júnior

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma.

RESUMO

O plasma é uma técnica de tratamento eficaz na modificação superficial de diversos materiais. No presente trabalho, foi realizado um estudo sobre os efeitos do plasma de hidrogênio e oxigênio nas membranas de quitosana. As membranas foram tratadas por plasma de hidrogênio e oxigênio em diferentes tempos (15, 30, 45 e 60 minutos). A caracterização do material foi feita por microscopia eletrônica de varredura, Microscopia de força atômica e Molhabilidade. Após a caracterização observou-se que os tratamentos realizados com hidrogênio produziram membranas com uma porosidade homogênea. Enquanto os tratamentos com plasma de oxigênio foi observada uma porosidade irregular. Quanto à rugosidade está aumentou com o tempo do tratamento, mas as amostras tratadas com hidrogênio apresentaram-se mais rugosas do que as amostras tratadas com oxigênio. Nos ensaios de molhabilidade observou-se que as amostras tratadas com plasma de hidrogênio estavam mais molháveis do que as amostras tratadas com oxigênio.

Palavras-chave: quitosana, plasma, microscopia, molhabilidade, rugosidade.

INTRODUÇÃO

A modificação de superfície por plasma é uma técnica de tratamento efetiva e econômica para muitos materiais e de interesse crescente na engenharia biomédica. Dentre os materiais que estão sendo tratados por plasma estão os polímeros. Os polímeros têm sido aplicados como adesivos, biomateriais, compósitos, filmes finos, em aparelhos microeletrônicos etc. Entretanto muitas vezes os polímeros não possuem as propriedades superficiais necessárias para tais aplicações, por isso o uso do plasma na modificação de superfícies poliméricas tem sido cada vez mais utilizado (1).

O efeito do tratamento por plasma sobre qualquer material é determinado pelo tipo de reação química entre a superfície e as espécies reativas presentes no plasma. Assim as mudanças que ocorrem na superfície do substrato dependem da composição química do material e dos gases utilizados, pois cada gás produz um plasma distinto, resultando em propriedades superficiais diferentes (2).

Os tratamentos de polímeros por plasma são realizados geralmente para atingir os seguintes propósitos: produção especial de grupamentos funcionais na superfície para interações específicas com outros grupos funcionais, aumento da energia superficial, aumento da hidrofilicidade ou hidrofobicidade, introdução de ligação cruzada na superfície, remoção de ligações fracas ou contaminantes, modificação morfológica na superfície, aumento da condutividade elétrica, aumento da biocompatibilidade (1).

Nos últimos anos membranas poliméricas a base de quitosana estão sendo tratadas por plasma a fim de alterar sua permeabilidade, grau de hidrofilicidade, porosidade, rugosidade para uso nas mais diversas áreas (3, 4, 5). Os gases mais utilizados atualmente nos tratamentos das membranas são o argônio e o oxigênio. Neste trabalho foram realizados tratamentos por plasma utilizando 5 gases diferentes, a fim de estudar a influência de cada gás nas modificações superficiais da membrana.

MATERIAIS E MÉTODOS

A quitosana em pó (Polimar, Fortaleza, Brasil) foi dissolvida em ácido acético a 2% com agitação constante durante 24h. Após este período a solução de quitosana passou por duas filtrações. A primeira em um filtro com tela de nylon e a segunda em um filtro Mille Millipore ©. Depois um volume de 30 ml da solução foi vertido sobre as placas de petri e as mesmas acondicionadas em estufa por 24 h em temperatura de 50ºC. Posteriormente neutralizou-se as membranas formadas com NaOH, seguido de estiramento e secagem das mesmas a temperatura ambiente por 24h.  Em seguida as membranas foram levadas a um reator de plasma para modificação da superfície.

Na Fig. 1 observa-se o esquema do reator utilizado neste trabalho. Durante os tratamentos das membranas de quitosana utilizou-se os seguintes gases de cada vez: hidrogênio e oxigênio  (White – Martins, Brasil) alguns parâmetros foram mantidos constantes como pressão (4,5 mbar), corrente (0,14 A), fluxo de gás (10 cm3/min). O tempo variou para todos os gases. Foram feitos tratamentos de 15, 30, 45 e 60 min.

Figura 1: Esquema do reator utilizado nos tratamentos das membranas de quitosana.

Após o tratamento em plasma as amostras foram caracterizadas quanto aos aspectos topográficos (integridade física, textura e rugosidade), molhabilidade e absorção. Para os aspectos topográficos utilizou-se um microscópio eletrônico (Phillips, modelo XL30) e um microscópio de força atômica (Shimadzu, modelo SPM-9600). As imagens foram obtidas utilizando voltagem de aceleração eletrônica de 20 kV. Na microscopia de força atômica áreas aleatórias de 5µm x 5µm foram escaneadas e analisadas pelo programa SPM Maneger Versão 3.4. Determinou-se a rugosidade média (Ra) para cada região analisada.

As medidas de ângulo de contato foram baseadas na técnica de gota séssil e realizadas em um goniômetro desenvolvido no Labplasma/UFRN. Para este teste foram utilizadas três amostras de cada tratamento. O aparato usado para medir o ângulo de contato está ilustrado na Fig. 2. As amostras foram colocadas sobre a base plana e em seguida foi depositado uma gota de 10µl de água, sobre a superfície das membranas. O software utilizado para isolar as imagens foi o Pinnacle Studio Quickstart versão 8 e o software utilizado para calcular o ângulo de contato foi o surftens.

Figura 2: Ilustração do equipamento utilizado para determinação do ângulo de contato.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Processos de Etching são inevitáveis quando polímeros são expostos ao plasma. Normalmente esses processos são muito dependentes do tempo e da tensão utilizada, mas esses processos são limitados às camadas superficiais. Tanto os tratamentos em atmosfera de oxigênio ou de hidrogênio foram observados os danos para todos os tempos de tratamento utilizados, sendo em maior dimensão e intensidade para maiores tempos de exposição ao plasma (Fig. 3).

(a)(b)(c) (d)

Figura 3: Tratamento realizado com plasma de oxigênio, (a) tratamento com duração de 15 minutos, (b) 30 minutos, (c) 45 minutos, (d) 60 minutos.

No tratamento com plasma de hidrogênio aconteceu um comportamento atípico. Verificou-se que há um processo de etching uniforme, cuja profundidade é proporcional ao tempo de exposição ao plasma. A Fig. 4 ilustra superfícies tratadas em diferentes tempos. Observa-se a ocorrência de células de erosão uniformemente distribuídas, indicando uma homogeneidade no processo de interação plasma-superfície.

(a) (b) (c)  (d)

Figura 4: Modificação de membranas de quitosana por plasma de hidrogênio, (a) tratamento com 15 minutos de duração, (b) 30 minutos, (c) 45 minutos, (d) 60 minutos.

Independente do gás e tempo utilizado no tratamento a plasma, as superfícies tratadas apresentam variação em sua rugosidade. De uma maneira geral, todas as superfícies tiveram valores de rugosidade superiores à superfície sem tratamento. Na Fig. 5 é apresentado um gráfico da rugosidade em função do tempo de tratamento para amostras tratadas em diferentes atmosferas de plasma. Nota-se que para todas as condições, a rugosidade varia diretamente com o tempo de exposição ao plasma.

Figura 5: Gráfico da rugosidade das membranas tratadas e não tratada

Na Fig. 6 são mostrados os valores dos ângulos de contato de uma gota séssil de água destilada sobre superfícies das amostras tratadas e não tratadas. Em todos os tratamentos houve uma diminuição dos ângulos de contato. Isto está relacionado com a inserção de grupos hidrofílicos durante os tratamentos por plasma, utilizando gases como oxigênio e hidrogênio.

Figura 6: Gráfico do ensaio molhabilidade

CONCLUSÕES

Através do diferentes tratamentos por plasma foi possível obter amostras com diferentes níveis de porosidade, obtendo amostras com porosidade nanométrica e micrométrica. Foi possível obter também amostras com diferentes rugosidades e diferentes molhabilidade. Essas novas características da quitosana podem facilitar ainda mais o uso desse material na engenharia de tecidos, no uso como curativos, na liberação de fármacos etc.

AGRADECIMENTOS

UFRN, Labplasma, Capes, CNPq,

REFERÊNCIAS

1.  CHAN, C.-M.; KO, T.-M.; HIRAOKA, H. Polymer surface modification by plasma and photons. Surface Science Reports, v.24, p.1-54, 1996.

2.  DENES, F.S; MANOLACHE, S. Macromolecular plasma-chemistry: na emerging Field of polymer science. Progress in Polymer Science, v.29, p.815-885, 2004.

3.  LÓPEZ-PÉREZ, P.M.; MARQUES, A.P.; SILVA, R. M. P.; PASHKULEVA, I.; REIS, R. L. Effect of chitosan membrane surface modification via plasma induced polymerization on the adhesion of osteoblast - like cells. Journal of Materials Chemistry, v.17, p. 4064-4071, 2007.

4.  ZHU, X. Effect of argon – plasma treatment on proliferation of humam –skin – derived fibroblast on chitosan membrane in vitro. J. Biomed. Mater. Res. 73A: p. 264-274, 2005.

5. WANICHAPICHARTET, P.; SUNGKUM, R.; TAWEEPREDA, W.; NISOA, M. Characteristics of Chitosan membranes modified by argon plasmas. Journal Surface & Coatings Technology, v.  203, p. 2531-2535, 2009.

EFFECT OF HYDROGEN AND OXYGEN PLASMA ON THE SURFACE OF CHITOSAN MEMBRANES

The plasma treatment technique is effective in modifying the surface properties of various materials. In this paper, a study was performed on the effects of plasma of hydrogen and oxygen in the membranes of chitosan. The membranes were treated by plasma of hydrogen and oxygen at different times (15, 30, 45 and 60 minutes). The characterization of the material was done by scanning electron microscopy, atomic force microscopy and Wettability. After characterization showed that the treatments with hydrogen produced membranes with a porosity homogeneous. While treatment with oxygen plasma was observed irregular porosity. Regarding the surface roughness is increased with treatment time, but the samples treated with hydrogen presented more rough than samples treated with oxygen. In wettability tests showed that samples treated with hydrogen plasma were more wettable than samples treated with oxygen.

Key-word: chitosan, plasma, microscopy, wettability, roughness