Membranas eletrólito hidrocarbônica não fluorada para uso em célula a combustível tipo DEFC

E. S. Marczynski*, M. M. C. Forte

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Escola de Engenharia -

Departamento de Materiais (DEMAT) - Laboratório de Materiais Poliméricos (LaPol) –

Porto Alegre – RS – elainesirlei@hotmail.com

RESUMO

Membranas hidrocarbônicas não floradas tem sido desenvolvidas para células a combustível de eletrólito polimérico (PEMFC) para uso em temperaturas superiores aquelas empregadas com membranas fluoradas (Nafion®), ou naquelas alimentadas com adição direta de álcool. O presente trabalho visa avaliar as propriedades e desempenho de membranas hidrocarbônicas catiônica com potencial para uso em células a combustível com alimentação direta de etanol (DEFC - Direct Ethanol Fuel Cell). As membranas hidrocarbônicas comerciais (E-750 e P-730), produzidas pela empresa Fumatech®/GR), foram avaliadas quanto suas estruturas químicas por espectroscopia por infravermelho com transformada de Fourier (FTIR-ATR) a estabilidade térmica das membranas foi avaliada por termogravimetria (TGA) e por calorimetria diferencial de varredura (DSC). Também avaliadas quanto a capacidade de troca iônica e grau de inchamento em água e com etanol (2 mol.L-2) na temperatura ambiente. Segundo as propriedades avaliadas as membranas apresentaram resultados satisfatórios, mostrando-se potencialmente bons para produzir um bom desempenho em célula unitária tipo DEFC.

Palavras-chave: membrana hidrocarbônica, polímero polieletrólito, etanol, célula a

combustível.

INTRODUÇÃO

Devido a uma maior conscientização com relação ao meio ambiente, um dos grandes desafios atualmente é a busca incessante de fontes de energia alternativas.

Dentre estas opções, a célula a combustível tem surgido como uma das mais promissoras, por apresentarem diversas aplicações tecnológicas além de serem praticamente não poluentes e apresentarem alta eficiência na conversão de energia química em elétrica sem a necessidade de combustão [1].

Existem vários diferentes tipos de células a combustível, sendo a classificação baseada no tipo de eletrólito utilizado e consequentemente na temperatura de operação. Dentre os vários tipos de células a combustível existentes, o mais pesquisado ultimamente vem sendo a PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) e tem como característica fundamental o uso de polímeros polieletrólitos e destacam-se dentre as demais por apresentar elevada densidade de potência, baixo peso, simplicidade de operação e alta estabilidade química [1,2]. As células a combustível do tipo PEMFC podem ser alimentadas diretamente por alcoóis (DAFC - Direct  Alcohol  Fuel  Cell),  ficando  conhecidas  como  DMFC  –  Direct Methanol  Fuel  Cell,  para  células  alimentadas  diretamente  por  metanol  e  DEFC  –  Direct Ethanol Fuel Cell, para células alimentadas diretamente por etanol [3,4,5].

O combustível padrão para a operação de uma PEMFC é o H2 altamente puro, sendo que apresenta um elevado custo de produção, bem como algumas dificuldades relacionadas à sua estocagem e transporte. O uso de combustíveis líquidos tem sido largamente estudado, dentre estes, álcoois tais como metanol, etanol, etilenoglicol, entre outros. O combustível etanol é o que vem recebendo maior destaque nos últimos tempos, por ser renovável, menos tóxico que o metanol e com possibilidade de produção em grande quantidade através da biomassa, além de ser um combustível estratégico para o Brasil [6].

Dentre os grandes desafios relacionados à tecnologia de PEMFCs, está a obtenção de membranas alternativas a Nafion® de menor custo e com igual ou maior condutividade e estabilidade. Tendo em vista o grande potencial do uso das PEMFC, membranas hidrocarbônicas não fluoradas apresentam características satisfatórias para aplicação em uma PEMFC, e dentre elas destacam-se as (E-750 e P-730), produzidas pela empresa Fumatech®/GR) [7].

O objetivo do presente trabalho é avaliar a eficiência e o desempenho de membranas hidrocarbônicas catiônica com potencial de uso em células a combustível com alimentação direta de etanol (DEFC).

MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais

Duas membranas não fluoradas ou hidrocarbônicas comerciais (E-750 e P-730), produzidas pela empresa Fumatech®/GR), ácido sulfúrico concentrado (Nuclear), etanol (F. Maia 96%).

Caracterização

Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR-ATR)

As membranas foram analisadas na forma de pastilha de KBr em um espectrofotômetro de marca Perkin  Elmer, modelo  Spectrum  1000, por ATR, na  faixa de comprimento de onda entre 4000-400 cm-1.

Análise Termogravimétrica (TGA)

Para as análises de TGA utilizou-se o equipamento da marca TA Instrument, modelo 2050, com taxas de aquecimento de 20°C.min-1 e fluxo de 100 mL.min-1 de nitrogênio (N2). As amostras foram aquecidas da temperatura ambiente até 425°C, após foram submetidas em atmosfera de O2 até 1000ºC.

Calorimetria diferencial de varredura (DSC)

Para as análises de DSC utilizou-se o equipamento da TA Instrument, modelo DSC 2910, com taxas de aquecimento de 10°C.min-1 e fluxo de 50 mL.min- 1 de nitrogênio (N2). As amostras foram aquecidas da temperatura ambiente, equilibrando até 30ºC, com taxa de aquecimento de 10ºC.min-1, isoterma de 5 min e reaquecimento até 250ºC, sob atmosfera de nitrogênio.

Capacidade de troca iônica  (IEC)

A quantificação de íons H+ trocado por íons Na+ é feita através da titulação da solução ácida obtida com solução padrão de hidróxido de sódio (NaOH). O valor de IEC é calculado segundo a Equação 1.

Eq.1

Onde, VNaOH é o volume de NaOH gasto na neutralização da solução ácida (mL), MNaOH é a molaridade da solução padrão de NaOH (mol.L-1) e mseca é a massa da amostra seca (g).

Grau de inchamento em água

O grau de inchamento das membranas foi determinado com a razão entre o peso da amostra úmida (múmida) e seca (mseca), calculada pela Equação 2. Amostras em triplicata foram foi submergido em água e em concentração de etanol 2 mol.L-1 à temperatura ambiente. Após 24 horas de imersão, a amostra foi retirado e o excesso de água removido com papel, sendo este novamente pesado. As massas obtidas na pesagem da amostra seca e úmida e após o tempo de imersão são utilizadas na Equação 2 para determinação do percentual de inchamento da amostra.

Eq. 2

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As membranas comerciais (E-750 e P-730), antes de serem utilizadas, foram pré-tratadas em H2SO4 (0,5 mol.L-1) e posteriormente em água a 80ºC para remoção de resíduos.

A espectrometria de FTIR foi utilizada com o intuito de identificar qualitativamente as fases da estrutura química existentes nas membranas. Pela comparação das bandas de absorção é possível observar uma banda larga em ambas por volta de 3455 cm-1, a qual é referente ao estiramento da ligação O-H de hidroxilas intramoleculares ou interações entre hidroxilas intermoleculares. A banda média observada entre 2915 e 3068 cm-1 pode estar relacionada ao estiramento C-H dos grupos metila. As bandas referentes ao estiramento C=O e C-O dos grupos acetato remanescentes encontram-se na região entre 1665 cm-1.

A Figura 1 mostra os espectros de infravermelho das membranas hidrocarbônicas comerciais (E-750 e P-730), produzidas pela empresa Fumatech®/GR).

Figura 1. Curvas de espectroscopia de infra vermelho (FTIR) das membranas hidrocarbônicas comerciais (E-750 e P-730).

A Figura 2 apresenta as curvas de TGA derivada e de perda de massa das membranas comerciais E-750 e P-730.

Figura 2. Termogramas das membranas comerciais (E-750 e P-730).

Na Figura 2 pode ser verificado que as duas membranas apresentam praticamente os mesmos estágios, sendo os primeiros picos, em temperaturas menores de 100°C a perda de massa é devido à água existente nas membranas. A perda de massa em torno de 450°C está relacionada à perda dos grupos sulfônicos, após ocorre a perda do restante da cadeia. Ambas apresentam alta estabilidade térmica, apresentando degradação praticamente completa em torno de 650°C para a membrana E-750, com porcentagem residual de aproximadamente 0,08% e a membrana P-730 apresentou degradação completa em torno de 735°C com menor quantidade de resíduo, aproximadamente 0,03%.

A Figura 3 ilustra as curvas endotérmicas das membranas obtidas através da análise de DSC. As amostras foram realizadas sob fluxo de N2 (50 mL.min-1) a uma taxa de aquecimento de 10oC.min-1 da temperatura ambiente e equilibra-se em 30ºC, faz-se uma isoterma de 5 min e reaquecimento até 250ºC.

Figura 3. Curvas de DSC das membranas comerciais (E-750 e P-730)

Podem ser observados valores de transição vítrea (Tg) relativamente altos, em torno de 190°C para a membrana E-750 e aproximadamente 205°C para a P-730. Estes valores altos de Tg podem ser explicados devido à presença de anéis aromáticos nas estruturas químicas dos meros destes polímeros.

A Tabela 1 apresenta os valores de grau de inchamento das membranas (E-750 e P-730) em comparação com a membrana Nafion® 117, com imersão em água e em solução de etanol 2 mol.L-1 na temperatura ambiente por 24 horas.

Tabela 1. Resultados obtidos para análises das membranas comerciais (E-750 e P-730)

| Membranas | Espessura | Tamb(H2O)/24h | Tamb(etanol 2 mol.L-1)/24h | IEC (meq/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafion 117 | 0.18 mm | 24.21% | 33.72% | 1.12 |
| E-750 | 0.05 mm | 20.69% | 22.13% | 1.14 |
| P-730 | 0.02 mm | 16.51% | 25.79% | 1.23 |

O grau de inchamento afeta não somente a resistência ao transporte iônico, mas também a estabilidade dimensional da membrana. No caso de membranas para uso em células a combustível a 80oC, como a membrana Nafion®, para haver condução de prótons, estas devem estar hidratadas de forma a não apresentar resistência ao transporte iônico. A estabilidade e resistência mecânica da membrana dependem da maior ou menor hidrofobicidade da cadeia polimérica [8]. Assim, deve haver um equilíbrio entre grau de inchamento, resistência e condutividade da membrana para que a mesma apresente um bom desempenho.

Em relação à condutividade iônica, ainda na Tabela 1, as membras comerciais E-750 e P-730 da Fumatech® apresentaram valores superiores da membrana comercial Nafion® 117.  A capacidade de troca iônica (IEC) das membranas está diretamente relacionada com a quantidade de grupos ácido sulfônicos presentes na matriz polimérica.

CONCLUSÕES

Resultados preliminares mostraram que as membranas hidrocarbônicas não fluoradas comerciais (E-750 e P-730) produzidas pela empresa Fumatech®/GR apresentaram valores significativamente satisfatórios para aplicação em células a combustível do tipo PEM. Quando comparadas com a membrana fluorada Nafion® da DuPontTM, a membrana mais comercializada para aplicação em células a combustível do tipo PEM, mostraram-se com alta eficiência e desempenho em teste preliminares observados nas curvas de polarização, mas devido ao fato de o sistema estar ainda em fase de aperfeiçoamento, os resultados foram omitidos do presente trabalho.

REFERÊNCIAS

[1] LINARDI, M; Introdução à Ciência e Tecnologia de Células a Combustível. Editora Artliber, São Paulo, 2010.

[2] WENDT H.; GÖTZ, M.; LINARDI, M. Tecnologias de células a combustível. Química Nova, v.23, n.4, p.538-546, 2000.

[3] SMITHA, B., SRIDHAR, S., KHAN, A.A., Novel interpenetrating polymer network sulfonated poly(phthalazinone ether sulfone ketone)/polyacrylic acid proton exchange membranes for fuel cell, Journal of Membrane Science, v.225, p.63-76, 2003.

[4] GASTEIGER,  H  A.,  VIELSTICH,  W.,  LAMM  A.; Fundamentals Technology and Applications, Handbook  of  Fuel  Cells, ed. John Wiley, v.7, 2007.

[5] SILVA, R. W.  R. V.  da.  Preparação  e  caracterização  de  eletrocatalisadores  PtRu/C  e PtSn/C via redução química por ácido cítrico para oxidação direta de alcoóis em células a  combustível  tipo  PEM, Dissertação (Mestrado em Ciência na Área de Tecnologia Nuclear-Materiais) - Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares (IPEN), Autorquia Associada a Universidade de São Paulo (USP), 2008.

[6] LAMY,  C.;  ROUSSEAU,  S.;  BELGSIR,  E.M.;  COUNTANCEAU,  C.; LÉGER,  J.-M,;  Recent  progress  in  the  direct  ethanol  fuel  cell:  development  of new platinum-tin electrocatalysts, Electrochimica Acta, v. 49, p.3901, 2004.

[7] KRIVOBOKOV, I.M., GRIBOV, E.N., OKUNEV, A.G.; Proton conducting hydrocarbon membranes: Performance evaluation for room temperature direct methanol fuel cells, Electrochimica Acta, v.56, p.2420-2427, 2011.

[8] Löser, N.; Desenvolvimento de membranas mistas a base de poli(indeno) sulfonado e PVA reticulado com objetivo de aplicação em células a combustível tipo PEM, Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Escola de Engenharia, curso de pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais da UFRGS, Porto Alegre/RS 2011.