APLICAÇÃO DE ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO NO PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO DO PSEUDOCAULE DA BANANEIRA N. F. Vasconcelos1, A. I. S. Brígida2, L. C. Alexandre2, A. R. Cassales2, R. C. Leitão2, M. F. Rosa2, M. S. M. de Souza Filho2*, G. A. S. Pinto2 1Instituto Federal do Ceará; 2Embrapa Agroindústria Tropical – Rua Dra. Sara Mesquita, 2270, Planalto do Pici, Fortaleza-CE, CEP: 60511-110 – e-mail: men.souza@embrapa.br RESUMO

Este trabalho teve por objetivo desenvolver um pré-tratamento de fibra de pseudocaule de bananeira que utilizasse baixa concentração de ácido orto-fosfórico e promovesse alto índice de remoção de hemicelulose. Através de um planejamento fatorial 23 com 3 pontos centrais e 6 axiais, avaliou-se o efeito da concentração de H3PO4, tempo de reação e razão líquido:sólido na hidrólise das fibras de pseudocaule. Os experimentos ocorreram em sistemas reacionais de temperatura (121°C) e pressão (1 atm) controladas sem agitação. A condição ótima onde se obteve hidrolisado com maior concentração de açúcares (7,1 g/L), maior teor de DQO (13.600 mgO2/L) e menor concentração de HMF e furfural (46 e 79,6 ppm) foi H3PO4 a 2,5 % (m/v) e razão líquido:sólido de 17:1 por 180 min de reação. Palavras-chave: hidrólise, pré-tratamento, hemicelulose, materiais lignocelulósicos INTRODUÇÃO A nanotecnologia, manipulação da matéria com medidas até 100 nm em ao menos uma de suas dimensões, e a nanociência, investigação das propriedades nanométricas, são áreas promissoras que vem mostrando resultados surpreendentes como, por exemplo, na produção de nanocompósitos e biomaterias(1). A aplicação da nanocelulose como reforço polimérico visa obter nanocompósitos mais leves, resistentes e biodegradáveis. A principal fonte de nanocelulose são os materiais lignocelulósicos. Existem vários estudos relacionados à obtenção de nanocelulose a partir das diversas fontes de fibras no Brasil, por exemplo: fibra de coco verde(2), resíduo fibroso da extração do óleo de dendê(3), pseudocaule da bananeira(4) e línter(5). Os materiais lignocelulósicos são compostos basicamente por três frações poliméricas: celulose, hemicelulose e lignina. Tendo em vista a produção de nanocelulose, a utilização de métodos que objetivam deixar a fibra mais vulnerável aos posteriores processos de extração estão sendo desenvolvidos. Dentre os métodos, o uso de ácidos diluídos para a hidrólise da fração hemicelulósica tem apresentado resultados satisfatórios como, baixos teores de produtos de degradação e preservação do grau de cristalização da celulose(6). Dentre os ácidos mais usados em estudos de hidrólise com ácido diluído, o uso de ácido orto-fosfórico vem se despontando como uma alternativa para a redução de custos no tratamento do efluente de hidrólise gerado(7). Portanto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um pré-tratamento das fibras do pseudocaule da bananeira utilizando baixa concentração de ácido orto-fosfórico, visando obter altos índices de remoção de hemicelulose e impurezas existentes na superfície da fibra. MATERIAIS E MÉTODOS Planejamento Experimental Os efeitos das variáveis independentes tempo de reação (min), concentração de ácido (%, m/v) e razão mássica líquido:sólido no processo de hidrólise com ácido orto-fosfórico diluído em autoclave (121ºC, 1 atm) foram avaliados em sistemas reacionais contendo 2 g de fibra de pseudocaule de bananeira (~12% de umidade). A metodologia de superfície de resposta (MSR) foi aplicada através de um planejamento fatorial 23 com 3 pontos centrais e 6 axiais. Quatro parâmetros do mosto resultante da hidrólise foram definidos como variáveis respostas: demanda química de oxigênio – DQO (mg O2/L), concentração de açúcares “totais” (glicose + xilose + arabnose, g/L), HMF (mg/L) e furfural (mg/L). Utilizando o programa Statistica versão 6.0, empregou-se a técnica da Análise de Variância (ANOVA) na análise dos resultados a fim de se determinar qual o modelo seria utilizado de forma a obter o melhor ajuste aos dados experimentais frente às variáveis respostas, selecionando-se ao fim da análise uma condição ou região de ponto ótimo, onde observou-se maior remoção de hemicelulose com menor teores de derivados furanos. Caracterização do Hidrolisado Teor de açúcares, furfural e HMF nos hidrolisados foram quantificados por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), em equipamento Varian; com coluna modelos: i) Varian PL Hi-Plex Ca 8um (300 x 7.7mm) mantida a 60 ºC na determinação de açúcares, utilizando detector de índice de refração, fase móvel água grau Mili-Q filtrada com fluxo de 0,5 mL/min. ii) Agilent Zorbax SB C-18 3,5µm (150 x 4,6 mm) mantida a 25 oC na determinação de furfural e HMF, utilizando detector ultravioleta/visível a 276nm, tendo acetonitrila/água (2:8) com 1% (v/v) de ácido acético como eluente em fluxo de 0,7 mL/min. A DQO foi determinada pelo método de refluxo fechado colorimétrico. Com o objetivo de analisar o líquido do hidrolisado quanto ao teor de DQO, este foi previamente filtrado em papel de filtro com poro médio de 8 µm. Caracterização das Fibras Pré-Tratadas As fibras tratadas sob as condições definidas como ótima foram caracterizadas através de procedimentos padrão de caracterização físico-química: teor de extrativos totais, teor de cinzas, teor de lignina insolúvel, teor de holocelulose, teor de α-celulose e teor de hemicelulose medido pela diferença entre holocelulose e α-celulose(8). E os valores obtidos comparado ao das fibras naturais. Análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas em um microscópio eletrônico de varredura da ZEISS–DSM 940 A operando a 15 kV. Previamente, as amostras foram metalizadas com platina utilizando o metalizador Emitech K550. RESULTADOS E DISCUSSÃO Otimização do Processo de Hidrólise com Ácido Orto-Fosfórico Diluído A Tabela 1 apresenta os valores das variáveis respostas obtidos para cada ensaio do planejamento 23. Nas condições estudadas, a concentração de açúcares totais variou de 0 a 7,1 g/L, para os 17 experimentos. Já a variável resposta DQO variou de 5082 a 18661 mg O2/L. E, embora a DQO também englobe a presença dos derivados de furanos, devido a necessidade de reduzir ao máximo a quantidade destes no mosto haja vista sua toxidade, avaliou-se o processo em questão quanto às concentrações de HFM e furfural obtidas. Neste estudo, a concentração de HMF variou de 0 a 75 ppm e a concentração de furfural variou de 2 a 79,6 ppm, para os 17 experimentos. Ressalta-se ainda que a diferença entre estes pontos de mínimo e máximo para as quatro variáveis estudadas foi maior do que a variação dos valores destas nas condições de ponto central, onde se estuda a reprodutibilidade do experimento, indicando que as variações observadas para os diferentes ensaios do planejamento são decorrentes das diferentes condições do meio reacional. Tab. 1 – Matriz do planejamento fatorial 23 com os valores das variáveis respostas para a hidrólise ácida de hemicelulose da fibra de pseudocaule da bananeira. Ensaio Conc. Ácido (%,m/v) Razão Líquido:Sólido Tempo (min) Conc. Açúcar (g/L) DQO (mgO2/L) HMF (mg/L) Furfural (mg/L) 1 1 8:1 60 1,1 5766 9,3 4,7 2 2,5 8:1 60 1,5 7085 30,6 16,7 3 1 17:1 60 1,1 9478 20,4 8,9 4 2,5 17:1 60 1,5 9673 37,9 20,7 5 1 8:1 180 1,1 9771 9,1 18,5 6 2,5 8:1 180 4,6 10406 31,0 60,2 7 1 17:1 180 2,3 13874 13,0 33,4 8 2,5 17:1 180 7,1 13581 46,0 79,6 9 0,5 12,5:1 120 0,8 5082 11,3 5,6 10 3 12,5:1 120 1,8 18661 65,2 36,3 11 1,75 5:1 120 0,0 8403 0 2,0 12 1,75 20:1 120 1,7 11334 48,7 26,5 13 1,75 12,5:1 19 1,0 10504 5,4 4,2 14 1,75 12,5:1 221 1,7 8892 75,0 55,3 15 1,75 12,5:1 120 1,3 8400 13,9 32,1 16 1,75 12,5:1 120 1,6 7231 42,8 27,2 17 1,75 12,5:1 120 1,2 7231 29,9 18,1 Para as variáveis respostas de DQO, concentração de açúcar e furfural, houve efeitos significativos. Os modelos matemáticos empíricos de 2a ordem não-linear encontrados para estas, com os seus respectivos coeficientes estatísticos estão apresentados nas Equações A, B e C apenas com os parâmetros estatisticamente significativos (p < 0,05). DQO = 8860,99 + 1806,45X1 + 1086,95X12 + 1362,04X2 + 945,10X3 (A) Conc. Açúcar = 1,42 + 0,80X1 + 0,25X12 + 0,48X2 + 0,80X3 + 0,27X32 + 0,95X1X3 + 0,45X2X3 (B) Furfural = Y3 = 26,47 + 12,02X1 + 16,58X3 (C) onde X1 é concentração de ácido, X2 é razão líquido:sólido e X3 tempo de reação. O erro puro calculado dos três modelos representados pelas Equações A, B e C foi bastante elevado. Deste modo, pode-se afirmar que os referidos modelos não apresentaram significância estatística e que os mesmos não podem ser utilizados para fins preditivos. Desta feita a seleção da condição ótima foi realizada através de análise visual dos valores obtidos na Tabela 1. Maior concentração de açúcares foi observada na hidrólise realizada com 2,5% de ácido e razão líquido:sólido 17:1 por 180 min. Valor similar foi encontrado para o valor máximo de açúcares da hidrólise com ácido sulfúrico, contudo em condição distinta: 1,75% de ácido sulfúrico, 12,5:1 de razão líquido:sólido e reação por 120 min(9). Embora este valor esteja longe de valores alcançados com hidrólises ácidas para outros materiais lignocelulósicos, > 30g/L(10), estes valores são maiores do que o obtido para diversos pré-tratamentos de pseudocaule de banana onde o máximo observado foi 5,5 g/L(11). Na condição selecionada de hidrólise, as concentrações de HMF e furfural foram, respectivamente, 46 e 79,6 ppm. Maior concentração de HMF (75 ppm) foi observada na hidrólise a 1,75% de ácido orto-fosfórico, 12,5:1 de razão líquido:sólido e reação por 221 min, condição de maior tempo estudado. Os valores de HMF e furfural encontrados para as condições reacionais ótimas são menores do que o observado por Pessoa Jr. e colaboradores(12), os quais foram 80 e 2000 ppm, respectivamente. Hsu e colaboradores(13) também encontraram valores mais elevados de HMF e furfural na hidrólise com ácido diluído de casca de arroz. Já a DQO do mosto hidrolisado nestas condições apresentou um valor aproximado de 13581 mg O2/L, o que mostra que além dos açúcares quantificados é possível a presença de outros (como celobiose), além de extrativos removidos, o que explicaria a elevada concentração de matéria orgânica dissolvida no hidrolisado. Caracterização das Fibras Tratadas Comparando a composição química das fibras de pseudocaule da bananeira natural com as fibras após o pré-tratamento ácido nas condições ótimas (Tabela 2), pode-se observar o aumento no teor de celulose e a redução no teor de hemicelulose. A remoção real da hemicelulose foi de 85,5%, valor um pouco mais baixo que o observado em hidrólises com temperaturas mais elevadas, onde é possível alcançar remoções de 95% em tempos bem mais curtos(13). Contudo, mais eficiente que a remoção com H2SO4 desenvolvido por Brígida e colaboradores(9), onde observou-se a remoção de apenas 55% para o mesmo resíduo em estudo. Observou-se também uma redução teor de lignina, embora o percentual tenha sido baixo, haja vista que este tipo de pré-tratamento não afeta a estrutura deste composto, o que está de acordo com o reportado em literatura(6). Contudo, além de hidrolisar parcialmente a hemicelulose, este pré-tratamento foi eficiente na remoção de extrativos totais e na redução do teor de cinzas. Este último está relacionado ao aumento da solubilidade dos sais presentes nas fibras. A superfície mais exposta, apresentando as microfibrilas, e mais limpa após o pré-tratamento pode ser observada nas microfotografias apresentadas na Figura 1. Tab. 2 – Composição mássica da fibra de pseudocaule de bananeira antes (natural) e após hidrólise com ácido orto-fosfórico diluído (hidrolisado). Natural Hidrolisado Celulose (%) 48,5 ± 4,3 73,2 ± 3,0 Hemicelulose (%) 15,9 ± 4,3 2,3 ± 0,3 Lignina insolúvel (%) 22,5 ± 0,4 16,3 ± 0,5 Lignina solúvel (g/L) 1,1 ± 0,2 0,9 ± 0,5 Extrativos totais (%) 8,3 ± 0,5 0,1 ± 0,1 Cinzas (%) 13,5 ± 3,0 7,1 ± 0,1 (a) (b) Fig. 1 – Microscopia eletrônica de varredura das fibras de pseudocaule da bananeira bruta (a) e tratada com ácido orto-fosfórico (b). Aumento de 200x. O processo de hidrólise com ácido sulfúrico diluído das fibras do pseudocaule teve rendimento de 50,3% (baseado na massa inicial), valor um pouco maior do que o observado no pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído (44,4%). Logo, para cada 1 g de pseudocaule hidrolisado, apenas ~ 0,50 g de fibra são recuperados, estando o restante dissolvido e ou suspenso no mosto obtido na forma de hidrolisados ou lixiviado com a lavagem realizada pós hidrólise. CONCLUSÕES A condição ótima de hidrólise da fibra de pseudocaule da bananeira a 121oC, onde se obteve maior concentração de açúcares (7,1 g/L), teor de DQO de 13581 mgO2/L e concentração de HMF e furfural de 46,0 e 79,6 mg/L, respectivamente, foi H3PO4 a 2,5 % (m/v) e razão líquido:sólido de 17:1 por 180 min de reação. Além disso, a hidrólise da hemicelulose foi de 85,5%, mostrando-se satisfatória. Desta feita, além de obter-se um processo de pré-tratamento capaz de remover mais de 80% da hemicelulose, este também removeu extrativos, reduziu o teor de cinzas, mantendo os teores de HMF e furfural dentro de uma faixa não tóxica. Estas características tornam o mesmo aplicável, especialmente na perspectiva de processos com o conceito de biorrefinaria, onde o hidrolisado poderia ser potencialmente utilizado na produção de etanol, já que os valores obtidos de HMF e furfural promovem baixa inibição para Saccharomices cerevisiae e o H3PO4 residual pode ser utilizado como fonte de fósforo. AGRADECIMENTOS Os autores agradecem a EMBRAPA e Rede AgroNano pelo auxílio financeiro e ao CNPq pela bolsa PNPD (processo no 102248/2011-7). REFERÊNCIAS 1.KAMEL, S. Nanotechnology and its applications in lignocellulosic composites: A Mini Review. Express Polymer Letters, v.1, n.9, p. 546–575, 2007. 2.ROSA, M. de F.; MEDEIROS, E. de S.; SOUZA FILHO, M. de S M. de; FIGUIÊREDO, M.C. B. de; NASCIMENTO, D. M. do; MATTOSO, L. H. C. Nanocelulose de fibras de coco imaturo. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2010. 3p. il. (Embrapa Agroindústria Tropical. Comunicado Técnico, 158) 3.Souza, N.F.; Souza Filho, M. de S. M. de; Rosa, M.F; Morais, J.P.S.; Nascimento, D.M.; Norões, A.K.M. Caracterização das fibras da prensagem do mesocarpo do dedê para posterior utilização em nanomateriais. V Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação, Maceió/Alagoas, 2010. Disponível em: http://connepi.ifal.edu.br/ocs/anais/. 4.Pereira, A.L.S.; Cordeiro, E.M.S.; Nascimento, D.M.; Morais, J.P.S.; Souza Filho, M. de S. M. de; Rosa, M. de F. Extração e caracterização de nanocelulose de fibras do pseudocaule da bananeira. V Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação, Maceió/Alagoas, 2010. Disponível em: http://connepi.ifal.edu.br/ocs/anais/. 5.Cruz, M.R.; Pereira, L.M.; Morais, J.P.S.; Brígida, A.I.S.; Ito, E.N.; Rosa, M.F. Obtenção de nanocelulose de línter utilizando rotas alternativas de hidrólise ácida. Rede de nanotecnologia aplicada ao agronegócio. Anais do VI Workshop 2012, p. 234-236. 6.MOSIER, N.; WYMAN, C.; DALE, B.; ELANDER, R.; LEE, Y.Y.; HOLTZAPPLE, M. Features of promising technologies for pretreatment of lignocellulosic biomass. Bioresource Technology, v. 96, p. 673-686, 2005. 7.ADEL, A.M.; ABD EL-WAHAB, Z.H.; IBRAHIM, A.A.; AL-SHEMY, M. T. Characterization of microcrystalline cellulose prepared from lignocellulosic materiais. Part I. Acid catalyzed hydrolysis. Bioresource Technology, v.101, p. 4446-4455, 2010. 8. Technical Association for the woldwide pulp, paper and converting industry. TAPPI Standard Test Methods. Atlanta. 1994. 9. Brígida, A.I.S.; Vasconcelos, N.F.; Cassales, A.R.; Rosa, M. de F.; Souza Filho, M. de S. M. de; Leitão, R.C.; Pinto, G.S. Remoção de hemicelulose da fibra do pseudocaule da bananeira utilizando baixa concentração de ácido sulfúrico. In Anais do XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Química- COBEQ, Búzios, 2012. 10. KIM, H.-Y.; LEE, J.-W.; JEFFRIES, T.W.; CHOI, I.-G. Response surface optimization of oxalic acid pretreatment of yellow poplar (Liriodendron tulipifera) for production of glucose and zylose monosaccarides. Bioresource Technology, v.102, p. 1440-1446, 2011. 11. EL-ZAWAWY, W.K.; IBRAHIM, M.M.; ABDEL-FATTAH, Y.R.; SOLIMAN, N.A.; MAHMOUD, M.M. Acid and enzyme hydrolysis to convert pretreated lignocellulosic materials into glucose for ethanol production. Carbohydrate Polymers, v.84, p. 865–871, 2011. 12. PESSOA JR., A., MANCILHA, I.M., SATO, S. Acid hydrolysis of hemicellulose from sugarcane bagasse. Brazilian Journal of Chemical Engineering, v.14 (3), p. 291–297, 1997. 13. HSU, T.-C.; GUO, G.-L.; CHEN, W.-H.; HWANG, W.-S. Effect of dilute acid pretreatment of rice straw on structural properties and enzymatic hydrolysis. Bioresource Technology, v. 101, p. 4907-4913, 2010. APPLICATION OF ORTHO-PHOSPHORIC ACID IN BANANA PSEUDOSTEM DILUTE ACID PRETREATMENT ABSTRACT This study aimed to develop a pretreatment for banana pseudostem fiber that used low concentration of ortho-phosphoric acid and promote high rate of removal of hemicellulose. Through a 23 factorial design with 3 central points and six axial evaluated the effect of H3PO4 concentration, reaction time and ratio liquid: solid in hydrolysis of pseudostem fibers. The experiments took place in reaction systems with temperature (121 °C) and pressure (1 atm) controlled without agitation. The optimum condition where hydrolyzate obtained with higher concentrations of sugars (7.1 g/L), higher content of COD (13,600 mgO2/L) and lower concentration of furfural and HMF (46 and 79.6 ppm) was H3PO4 2,5% (m/v) ratio liquid: solid of 17:1 for 180 min of reaction. Key-words: hydrolysis, pretreatment, hemicellulose, lignocellulosic materials